HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG

BỘ KIT TẨY GỖ 2 THÀNH PHẦN

ND.Minh

📌 Bộ kit gồm 5 dung dịch:

Chai A (dung dịch tẩy thành phần 1)
Chai B (dung dịch tẩy thành phần 2)
Chai C1 (dung dịch trung hòa - chai số 1)
Chai C2 (dung dịch trung hòa - chai số 2)
Chai Tím (dung dịch thuốc thử - màu tím)

# MỤC LỤC

Phần 1: Giới thiệu bộ kit

Phần 2: Dung dịch A - Cách dùng

Phần 3: Dung dịch B - Cách dùng

Phần 4: Pha hỗn hợp tẩy A+B - Cách pha & tỷ lệ

Phần 5: Thi công tẩy - Quy trình từng bước

Phần 6: Dung dịch C1 & C2 - Cách dùng trung hòa

Phần 7: Dung dịch Tím (thuốc thử) - Cách dùng kiểm tra

Phần 8: Kiểm tra pH bằng giấy quỳ tím

Phần 9: Bảng tra nhanh cho KTV

Phần 10: An toàn & Bảo quản

# PHẦN 1: GIỚI THIỆU BỘ KIT

Bộ kit dùng để tẩy sáng bề mặt gỗ tự nhiên (Sồi, Tần Bì, Thông, Óc Chó, Tràm Bông Vàng...). Loại bỏ màu nâu vàng, tạo nền sáng đồng nhất trước khi sơn phủ.

Bộ kit gồm 5 chai dung dịch:

| Ký hiệu | Tên gọi | Số lượng | Màu sắc |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Dung dịch tẩy (TP1) | 1 chai | Không màu, trong |
| B | Dung dịch tẩy (TP2) | 1 chai | Không màu, trong |
| C1 | Dung dịch trung hòa số 1 | 1 chai | Không màu, trong |
| C2 | Dung dịch trung hòa số 2 | 1 chai | Trắng đục, bột lắng |
| Tím | Thuốc thử | 1 chai | Màu tím đậm |

Trình tự thao tác: A+B (pha, quét tẩy) -> Rửa nước -> C1+C2 (trung hòa) -> Rửa nước -> Sấy -> Tím (kiểm tra) -> ✅ Sơn

# PHẦN 2: DUNG DỊCH A

Đây là dung dịch tẩy thành phần 1. Chai không màu, trong suốt.

## 2.1. Công dụng

- Là tác nhân chính tẩy trắng gỗ

- Khi kết hợp với dung dịch B -> tạo ra phản ứng tẩy mạnh

## 2.2. Cách dùng

- Dùng TRỰC TIẾP, không pha loãng với nước

- Lắc nhẹ chai trước khi sử dụng (hoặc đảo ngược chai 2-3 lần)

- Đong lượng cần dùng, pha với dung dịch B theo tỷ lệ quy định (xem Phần 4)

- LƯU Ý: Chỉ pha với dung dịch B, không pha với bất kỳ dung dịch nào khác

## 2.3. Lưu ý bảo quản

- Đậy kín nắp ngay sau khi sử dụng

- Để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp

- Không để gần nguồn nhiệt hoặc lửa

- Hạn sử dụng: ghi trên nhãn chai

# PHẦN 3: DUNG DỊCH B

Đây là dung dịch tẩy thành phần 2. Chai không màu, trong suốt.

## 3.1. Công dụng

- Giúp A thấm sâu và phản ứng mạnh hơn trên bề mặt gỗ

- Làm trương nở thớ gỗ, mở các lỗ mao quản -> A thâm nhập sâu hơn

## 3.2. Cách dùng

- Dùng TRỰC TIẾP, không pha loãng với nước

- Lắc nhẹ chai trước khi sử dụng

- Đong lượng cần dùng, pha với dung dịch A theo tỷ lệ quy định (xem Phần 4)

## 3.3. Lưu ý bảo quản

- Đậy kín nắp ngay sau khi sử dụng - dung dịch B hút ẩm mạnh, dễ giảm chất lượng

- Để nơi khô ráo, tránh không khí ẩm

- Nếu thấy dung dịch chuyển màu đục hoặc có kết tủa -> không dùng (đã hỏng)

# PHẦN 4: PHA HỖN HỢP TẨY A+B

⚠ LUÔN pha A vào B, từ từ, khuấy nhẹ. Không pha ngược lại. Không pha trong bình kín. Không pha lượng lớn (>500ml một lần).

## 4.1. Tỷ lệ pha theo loại gỗ

Tỷ lệ mặc định: 3 phần A + 1 phần B (3:1). Điều chỉnh theo bảng dưới:

| Loại gỗ | Tỷ lệ A:B | Mức tẩy |
| --- | --- | --- |
| Sồi - tẩy nhẹ | 3 : 1 | Vừa phải |
| Sồi - tẩy sâu (whitewash) | 2 : 1 | Mạnh |
| Tần Bì | 3 : 1 | Vừa phải |
| Thông | 4 : 1 | Nhẹ |
| Óc Chó | 2 : 1 | Mạnh |
| Tràm Bông Vàng | 3 : 1 | Vừa phải |

💡 A càng cao (4:1) -> tẩy nhẹ. B càng cao (2:1) -> tẩy mạnh, sáng hơn.

## 4.2. Cách pha

- Chuẩn bị 1 ca nhựa/cốc nhựa SẠCH, KHÔ (tối thiểu 500ml)

- Đong dung dịch A theo tỷ lệ, đổ vào ca nhựa

- Đong dung dịch B theo tỷ lệ, đổ TỪ TỪ vào ca nhựa chứa A

- Dùng que khuấy nhựa (hoặc đũa thủy tinh) khuấy NHẸ NHÀNG theo 1 chiều, khoảng 30 giây

- Không lắc mạnh, không dùng máy khuấy tốc độ cao -> tránh sủi bọt

⚠ Hỗn hợp sau pha CHỈ DÙNG trong 20-30 phút. Sau thời gian này, hỗn hợp mất tác dụng, không dùng được nữa.

💡 Chỉ pha LƯỢNG DÙNG NGAY. Tính: 100ml hỗn hợp tẩy ~ phủ được 2-3 m² gỗ.

# PHẦN 5: THI CÔNG TẨY

## 5.1. Chuẩn bị bề mặt gỗ

- Chà nhám gỗ P120 -> P180 theo chiều vân. Không chà quá mịn (>P240).

- Hút bụi kỹ, lau sạch bằng khăn ẩm (vắt thật kiệt nước)

- Để gỗ khô hoàn toàn (nhiệt độ phòng, độ ẩm gỗ < 12%)

- Dùng băng keo che chắn các khu vực không cần tẩy

## 5.2. Trang bị bảo hộ

BẮT BUỘC:

- Găng tay cao su chịu hóa chất (găng tay nitrile dày)

- Kính bảo hộ (kín, chống bắn hóa chất)

- Khẩu trang (đeo khi pha chế và thi công)

- Tạp dề hoặc áo bảo hộ dài tay

## 5.3. Thi công tẩy

Bước 1: Quét hỗn hợp tẩy

- Dùng chổi quét sơn mềm hoặc bọt biển (pad) thấm hỗn hợp A+B đã pha

- Quét một lớp mỏng, đều theo chiều vân gỗ

- Yêu cầu: bề mặt ướt hoàn toàn, không để chỗ khô, không đọng thành vũng

Bước 2: Chờ phản ứng

- Để yên 15-30 phút. Quan sát gỗ sáng dần lên

- Không để quá 60 phút - hỗn hợp khô trên mặt gỗ sẽ rất khó xử lý

Bước 3: Quét lần 2 (nếu cần tẩy sâu hơn)

- Pha hỗn hợp A+B MỚI (không dùng lại hỗn hợp cũ đã pha >20 phút)

- Quét lớp thứ 2, đợi thêm 15-20 phút

Bước 4: Kết thúc tẩy

- Pha thêm hỗn hợp mới nếu cần bổ sung vùng thiếu

- Khi đạt màu sáng mong muốn -> chuyển ngay sang bước rửa

# PHẦN 6: DUNG DỊCH C1 & C2

Đây là 2 dung dịch trung hòa dùng SAU KHI TẨY. Chúng có tác dụng làm sạch hóa chất dư trên bề mặt gỗ, đưa gỗ về trạng thái trung tính, sẵn sàng cho sơn phủ.

## 6.1. Công dụng từng loại

| Ký hiệu | Tên gọi | Tác dụng | Khi nào dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Dung dịch trung hòa số 1 | Trung hòa kiềm dư, hạ pH | Sau tẩy, trước C2 |
| C2 | Dung dịch trung hòa số 2 | Loại bỏ dung dịch A dư, ổn định bề mặt | Sau C1, cùng C1 |

## 6.2. Cách dùng

CẢ C1 VÀ C2 được pha chung trong 1 lần thi công:

- Bước 1: Rửa sạch hỗn hợp tẩy A+B còn trên bề mặt gỗ bằng nước sạch. Dùng vòi xịt hoặc khăn ướt lau 2-3 lần.

- Bước 2: Lắc đều chai C1. Đổ C1 ra khay/thau sạch.

- Bước 3: Mở chai C2 (dạng bột lắng). Khuấy đều hoặc lắc kỹ trước khi dùng.

- Bước 4: Pha C1 + C2 theo tỷ lệ 1:1 (ví dụ 100ml C1 + 100ml C2) vào khay sạch. Khuấy nhẹ.

Bước 5: Dùng chổi mềm hoặc bọt biển quét hỗn hợp C1+C2 lên toàn bộ bề mặt gỗ đã tẩy.

- Quét ướt đều, đảm bảo phủ kín

- Để yên 10-15 phút để dung dịch thấm và phản ứng

Bước 6: Lau lại bằng nước sạch 2-3 lần. Dùng khăn sạch thấm khô.

💡 Quan sát: Trong 10-15 phút đầu, bề mặt gỗ có thể sủi bọt nhẹ -> đó là phản ứng trung hòa đang diễn ra, hoàn toàn bình thường.

## 6.3. Lưu ý

- Chai C2 có bột lắng ở đáy - LẮC hoặc KHUẤY KỸ trước khi dùng

- Pha C1+C2 với lượng DÙNG NGAY, không để qua ngày hôm sau

- Nếu bề mặt sau trung hòa vẫn còn cảm giác nhờn/dính -> trung hòa lại lần 2

- Nếu bề mặt khô, sạch, ráp -> đã trung hòa thành công

# PHẦN 7: DUNG DỊCH TÍM (THUỐC THỬ)

Dung dịch màu TÍM dùng để KIỂM TRA xem gỗ đã sạch hóa chất tẩy chưa. Đây là bước kiểm tra bắt buộc TRƯỚC KHI SƠN.

## 7.1. Công dụng

- Phát hiện dung dịch A còn sót trên/trong bề mặt gỗ sau bước trung hòa

- Giúp KTV biết chắc chắn gỗ đã sẵn sàng để sơn hay chưa

## 7.2. Cách dùng

Bước 1: Đảm bảo gỗ đã trung hòa xong, sấy khô, để nguội.

Bước 2: Lắc nhẹ chai Tím. Nhỏ 1-2 giọt lên bề mặt gỗ cần kiểm tra.

Bước 3: Quan sát trong 30-60 giây (dùng đồng hồ bấm giờ).

Bước 4: Đối chiếu kết quả:

| Hiện tượng | Ý nghĩa | Hành động của KTV |
| --- | --- | --- |
| Giọt tím giữ NGUYÊN màu | Gỗ SẠCH, không còn hóa chất tẩy | ✅ ĐẠT. Tiến hành sơn ngay. |
| Giọt tím NHẠT DẦN | Còn một ít hóa chất tẩy | ⚠ CẢNH BÁO. Trung hòa thêm C1+C2, rửa lại, sấy, thử lại. |
| Giọt tím MẤT MÀU NGAY | Còn nhiều hóa chất tẩy | ❌ KHÔNG ĐẠT. Phải trung hòa lại từ đầu. |

## 7.3. Lưu ý quan trọng

- KIỂM TRA NHIỀU VỊ TRÍ: nhỏ ít nhất 3 giọt ở 3 vị trí khác nhau trên cùng 1 tấm gỗ

- KIỂM TRA ĐỐI CHỨNG: nhỏ 1 giọt lên MIẾNG GỖ CHƯA TẨY để so màu

- THỜI GIAN CHÍNH XÁC: dùng đồng hồ bấm 30-60 giây, không ước lượng

- KHÔNG THỬ TRÊN GỖ ƯỚT: gỗ phải khô hoàn toàn. Nước làm sai kết quả.

- Nếu khó quan sát (gỗ màu sẫm): dùng tăm bông thấm dung dịch Tím, chấm nhẹ lên gỗ rồi rút ra -> quan sát màu trên đầu bông

# PHẦN 8: KIỂM TRA pH BẰNG GIẤY QUỲ TÍM

Giấy quỳ tím dùng để KIỂM TRA ĐỘ pH của bề mặt gỗ sau khi trung hòa. Đây là bước kiểm tra song song với dung dịch Tím, giúp KTV biết gỗ đã đạt trạng thái trung tính hay chưa.

⚠ KHÔNG BỎ QUA bước này. pH sai = gỗ ngả vàng sau 1-6 tháng + sơn không bám dính.

## 8.1. Khi nào cần kiểm tra pH

- SAU KHI đã trung hòa xong (bước C1+C2), rửa sạch, sấy khô

- TRƯỚC KHI sơn (cùng lúc với kiểm tra bằng dung dịch Tím)

- Cả 2 bước kiểm tra đều ĐẠT mới được phép sơn

## 8.2. Cách dùng giấy quỳ

Bước 1: Cắt giấy quỳ thành miếng nhỏ ~1x2 cm.

Bước 2: Nhúng miếng giấy quỳ vào NƯỚC CẤT (nước tinh khiết). KHÔNG dùng nước máy - pH nước máy dao động 6.5-8.5, sẽ làm sai kết quả.

Bước 3: Áp mặt ẩm của giấy quỳ lên bề mặt gỗ cần kiểm tra. Giữ 5-10 giây, ép nhẹ để giấy tiếp xúc tốt.

Bước 4: Bỏ giấy ra. So màu với bảng màu pH hoặc thẻ màu kèm theo hộp giấy quỳ.

Bước 5: Ghi nhận kết quả vào sổ nhật ký thi công.

## 8.3. Đọc kết quả

| Màu giấy quỳ sau thử | pH ước tính | Kết luận | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐỎ ĐẬM | < 5 | Còn dư axit | Rửa lại bằng nước sạch 2-3 lần, sấy, thử lại |
| ĐỎ NHẠT hoặc TÍM HỒNG | 5.5 - 6.5 | ✅ TRUNG TÍNH - ĐẠT | Sẵn sàng sơn |
| TÍM KHÔNG ĐỔI MÀU | ~7.0 | ✅ TRUNG TÍNH - ĐẠT | Sẵn sàng sơn |
| XANH NHẠT | 7.5 - 8.5 | ⚠ KIỀM NHẸ | Có thể chấp nhận với sơn gốc dầu. Sơn UV: cần trung hòa lại |
| XANH ĐẬM | > 9 | ❌ CÒN KIỀM | Chưa đạt. Quét lại C1+C2 -> rửa -> sấy -> thử lại |

💡 PH ĐÍCH: 5.5-6.5. Trong thực tế, pH từ 6.0-7.0 vẫn có thể chấp nhận được.

## 8.4. Các lưu ý khi kiểm tra pH

- KIỂM TRA NHIỀU VỊ TRÍ: tối thiểu 3 điểm trên cùng 1 tấm gỗ (đầu, giữa, cuối)

- CHỈ DÙNG NƯỚC CẤT: nước máy, nước giếng, nước khoáng đều có thể cho kết quả sai

- GỖ PHẢI KHÔ: kiểm tra pH sau khi sấy và để nguội. Kiểm tra trên gỗ ướt -> pH sai lệch

- GIẤY QUỲ MỚI: không dùng giấy quỳ đã cũ, ẩm, phai màu. Bảo quản hộp giấy quỳ nơi khô ráo

- SO SÁNH VỚI ĐỐI CHỨNG: thử giấy quỳ trên gỗ CHƯA TẨY để biết màu pH ban đầu của loại gỗ đó

## 8.5. Xử lý khi pH không đạt

| Kết quả | Nguyên nhân | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| pH < 5 (đỏ) | Dư axit từ C1 | Rửa bằng nước sạch 2-3 lần, sấy khô, thử lại |
| pH 7.5 - 8.5 (xanh nhạt) | Còn kiềm nhẹ từ B | Quét lại C1 (KHÔNG C2), để 10 ph, rửa, sấy, thử lại |
| pH > 9 (xanh đậm) | Còn nhiều kiềm | Quét lại C1+C2 đầy đủ, để 15 ph, rửa, sấy, thử lại |
| pH không đều giữa các điểm | Trung hòa không đều | Quét lại C1+C2 trên toàn bộ bề mặt |

# PHẦN 9: BẢNG TRA NHANH CHO KTV

## 8.1. Quy trình tổng thể

| Bước | Thao tác | Dung dịch | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chà nhám P120->P180 | Không | 20 phút |
| 2 | Vệ sinh bụi | Không | 5 phút |
| 3 | Pha hỗn hợp tẩy | A + B | 2 phút |
| 4 | Quét tẩy lần 1 | Hỗn hợp A+B vừa pha | 5 phút |
| 5 | Chờ phản ứng |  | 15-30 phút |
| 6 | Quét tẩy lần 2 (nếu cần) | Hỗn hợp A+B mới | 5 phút |
| 7 | Chờ phản ứng lần 2 |  | 15-20 phút |
| 8 | Rửa sạch tẩy | Nước sạch | 5 phút |
| 9 | Pha & quét trung hòa | C1 + C2 (tỷ lệ 1:1) | 2 phút |
| 10 | Chờ trung hòa |  | 10-15 phút |
| 11 | Rửa sạch | Nước sạch | 5 phút |
| 12 | Sấy | Không | 30-60 phút |
| 13 | Kiểm tra bằng Tím | Dung dịch Tím | 1 phút |
| 14 | Nếu ĐẠT -> tiến hành sơn |  |  |

## 8.2. Các lỗi thường gặp & cách xử lý

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| Gỗ không sáng/không đều | Quét tẩy không đều, bỏ sót vùng | Quét lại A+B vùng chưa đạt |
| Gỗ quá trắng/trắng phấn | Pha tỷ lệ B quá cao | Giảm tỷ lệ B ở lần sau |
| Bề mặt nhờn/dính sau trung hòa | Trung hòa chưa đủ | Trung hòa lại C1+C2 lần 2 |
| Tím mất màu ngay khi kiểm tra | Còn A dư | Trung hòa lại, rửa, sấy lại |
| Gỗ nổi bọt trắng khi tẩy | Phản ứng quá mạnh (nhiệt cao) | Giảm tỷ lệ B, tăng A |
| Hỗn hợp A+B sủi bọt mạnh | Pha sai thứ tự hoặc lắc mạnh | Dừng, để yên ngoài trời thoáng |
| Kết tủa trắng trên gỗ sau sấy | Dùng nước máy, không phải nước tinh khiết | Chà nhám nhẹ rồi dùng nước tinh khiết rửa lại |

## 8.3. Kiểm tra nhanh chất lượng dung dịch

| Dung dịch | Kiểm tra | Kết quả ĐẠT |
| --- | --- | --- |
| A | Quan sát | Không màu, trong, không vẩn đục |
| B | Quan sát | Không màu, trong, không kết tủa |
| C1 | Nhỏ lên giấy quỳ | Giấy quỳ chuyển ĐỎ (tính acid) |
| C2 | Lắc kỹ, nhỏ lên giấy Tím | Mất màu Tím ngay lập tức (còn tác dụng) |
| Tím | Quan sát | Màu tím đậm, không phai |

# PHẦN 9: AN TOÀN & BẢO QUẢN

## 9.1. An toàn khi thi công

⚠ KHI PHA A+B: Luôn đeo găng tay, kính bảo hộ. Pha lượng nhỏ vừa đủ dùng. Nếu hỗn hợp bốc khói hoặc sủi bọt mạnh -> LÙI XA, để yên ngoài trời, KHÔNG đậy nắp.

- Đeo găng tay nitrile dày trong suốt quá trình pha chế và thi công

- Đeo kính bảo hộ kín - tránh hóa chất bắn vào mắt

- Mặc áo dài tay, quần dài, giày kín

- Thi công ở nơi thông thoáng

- Để sẵn nước sạch gần khu vực thi công (rửa khẩn cấp)

## 9.2. Xử lý sự cố

| Sự cố | Xử lý ngay lập tức |
| --- | --- |
| Hóa chất bắn vào mắt | Rửa dưới vòi nước chảy 15 phút. Đến cơ sở y tế NGAY. |
| Hóa chất dây ra da | Rửa bằng nước sạch nhiều lần. Cởi bỏ quần áo dính hóa chất. |
| Hít phải hơi hóa chất | Ra ngoài không khí thoáng ngay. Nếu khó thở -> cấp cứu. |
| Đổ hóa chất ra sàn/nền | Trung hòa bằng C1 pha loãng (hoặc nước pha giấm). Thấm bằng giẻ. |
| Hỗn hợp A+B đang sôi/bốc khói | Để yên ngoài trời, không đậy nắp, không di chuyển. Chờ nguội. |

## 9.3. Bảo quản dung dịch

| Dung dịch | Bảo quản | Hạn dùng sau mở nắp |
| --- | --- | --- |
| A | Nơi mát <25°C, tránh sáng, đậy kín | 6 tháng |
| B | Nơi khô, đậy kín, tránh ẩm | 12 tháng |
| C1 | Nơi mát, đậy kín | 6 tháng |
| C2 | Nơi khô, đậy kín | 6 tháng |
| Tím | Chai tối màu, tránh sáng | 1 tháng |
| Hỗn hợp A+B đã pha | Dùng NGAY, không bảo quản | 20-30 phút |
| Hỗn hợp C1+C2 đã pha | Dùng NGAY, không bảo quản | Trong ngày |

# LỜI KHUYÊN CHO KTV

- LUÔN pha thử lượng nhỏ (50ml A+ 50ml B) trên mảnh gỗ vụn trước khi thi công thật

- LUÔN ghi nhận kết quả kiểm tra Tím và pH vào sổ nhật ký từng lô

- LUÔN giữ mẫu đối chứng (gỗ chưa tẩy) để so sánh

- Nếu không chắc chắn -> DỪNG LẠI -> gọi hotline: 0936.072.177 - 0938.272.977