# ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG — QUY TRÌNH SƠN GỖ NỘI THẤT

Dự án A — Phân tích & nhận định quy trình sơn · Công ty TNHH SX-TM Hóa Keo Bình Thạnh (BT CHEM)

Căn cứ: 06 ảnh phiếu làm mẫu/phiếu quy trình (05/10/2026) + bộ 24 bước Step Finish + CSDLA

Ngày đề nghị: 05/10/2026 · Tên riêng khách hàng & kỹ thuật viên đã lược bỏ

## 1. BỔ SUNG VÀO BỘ BƯỚC CHUẨN (bước còn thiếu — có bằng chứng trong ảnh)

### 1.1. Bước "NGĂN DẦU" — thiếu trong bộ 24 bước, nhưng 3/4 quy trình đều dùng

| Mã mẫu | Bước trong phiếu (nguyên văn) | Nguyên liệu & tỉ lệ | Thời gian khô / nhám |
| --- | --- | --- | --- |
| TW.REC-011 | `3- Ngăn dầu gỗ Thông` | Phụ gia ngăn dầu TBS 2512 New (600) + Primer TBN 2512 New (100) | 1 giờ · chà light #240 |
| PT-011 H | `Bước 1: Ngăn dầu màu 501` | ngăn dầu 1501 (150) + Stain màu I (2) | 30–45 phút |
| PT-002 H | `Bước 2: ngăn Dầu TB-2211` | chất ngăn dầu TB 2211 (100) + phụ gia TB (3) | 2 giờ |

Bộ 24 bước hiện không có bước này; tên gần nhất là *19. Sơn Lót Mỏng (Washcoat)* nhưng không tương đương (Washcoat là lót mỏng khoá sớ, còn bước này cô lập dầu/nhựa gỗ).

Đề nghị: thêm bước 25 — “Ngăn dầu / Oil & resin blocker” (中文: 防树脂封闭底 / 封油底漆), định nghĩa: *“Phủ lớp cô lập dầu, nhựa và tinh dầu tự nhiên của gỗ (thông, tràm, cao su…) để màng sơn không bị ố, loang màu, chậm khô”*, vị trí: sau bước 5 (Màu nền), trước bước 20 (Sơn Lót); kèm 3 mã nguyên liệu ở bảng trên.

### 1.2. Bóng NY dùng làm lớp TRUNG GIAN (intercoat)

PT-011 H bước 6: `Bóng B07 NY 1024H 10%` + D/Luent BT 08 H (100 : 5–10), phun súng, khô 45–60', xả nhám #320 — rồi mới đánh cọ glaze + lau PAD (bước 7) và phủ bóng lần cuối (bước 8).

PT-002 H bước 5: `Bóng B07 NY 1024 H 10%`, khô 2 h, xả nhám #400 — trước bước sửa màu + phủ cuối.

Bộ 24 bước chỉ có bước 23 (lót chống ngã vàng) và bước 24 (phủ chống ố vàng). Đề nghị: ghi chú bước 24 *“được phép dùng nhiều lần: lớp trung gian (intercoat) + lớp hoàn thiện”*, kèm điều kiện xả nhám giữa lớp.

### 1.3. Bổ sung công thức cho bước đã có

| Bước chuẩn | Đề nghị ghi bổ sung | Bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| 11. Lau bột bụi | công thức bột bụi thực tế: Bột lau 2010 H (100) + Vàng C26 W (2) + Đỏ Red BT 01 H (0,1) + Màu Đen BT 01 H (0,4) | PT-002 H (bảng công thức `anh_05`) |
| 8. Lớp sơn lót nền (Basecoast) | có biến thể quét cọ tay: Lót màu nước SW2-2108 H (100) + phụ gia/DM (5), quét tay cọ, khô 20–30', nhám #280 | PT-011 H bước 2 |
| 9. Lau Glaze | ghi mã thực tế Glaze Nâu 33 H (lau vải) | PT-002 H bước 4 |
| 17. Phun hạt | ghi ví dụ Glaze nâu BT 2102 : DM Glaze = 10 : 50, nhám #500 | PT-06 10/26 bước 3 |

### 1.4. Hai bước TIỀN XỬ LÝ cần anh xác nhận (nghi ngờ thiếu)

Ảnh `anh_05` được mô tả có bảng “Tẩy trắng” (NaOH, H₂O₂, chất kết tủa) và bảng “Nhuộm” (thuốc nhuộm + trợ chất) — trong khi phần agy trích lại đọc thành “bảng công thức pha” của PT-002 H.

Nếu đúng là phiếu tẩy trắng + nhuộm ⇒ bộ 24 bước thiếu 2 bước tiền xử lý rất cần cho gỗ tràm/cao su/bạch đàn (làm đều màu mộc, tẩy vết ố trước khi sơn):

bước tiền xử lý X1 — “Tẩy trắng gỗ / Wood bleaching”, X2 — “Nhuộm gỗ / Wood dyeing”.

Em không tự thêm vì chưa đủ căn cứ từ bản trích; chờ anh xác nhận.

### 1.5. Bước KIỂM TRA & ĐÓNG GÓI cuối quy trình

TW.REC-011 ghi rõ: *“Sau 12 Giờ, kiểm tra sản phẩm đạt  đóng gói”*; bộ 24 bước dừng ở lớp sơn phủ.

Đề nghị thêm bước 26 — “Kiểm tra hoàn thiện & đóng gói / Final inspection & packing”: kiểm độ bóng đúng mục tiêu (ví dụ 5 % ± 3 %), kiểm bám dính/kéo dãn màng, kiểm màu so mẫu, rồi đóng gói.

## 2. BỔ SUNG THÔNG SỐ CÒN THIẾU TRONG PHIẾU MẪU

Chỉ 1/4 phiếu (TW.REC-011) có đủ thông số; 3 phiếu còn lại để trống gần hết. Đề nghị chuẩn hoá các ô bắt buộc sau:

| Ô cần bổ sung | Hiện trạng trong 4 phiếu | Ví dụ đã có (nguồn) |
| --- | --- | --- |
| Độ nhớt (giây – cup NK2) | 1/4 phiếu có | `12–14 giây (Cup NK2)` |
| Số pass & kiểu phun | 1/4 phiếu có | `phun caro 2 paths, đều và ướt bề mặt` |
| Định lượng kg/m² · đơn giá · chi phí/m² · % hao hụt | 1/4 phiếu có | `tổng 57.180 Vnd/m² + 10 %` |
| Thời gian khô lớp phủ cuối (trước đóng gói) | PT-06 10/26 để trống | `Sau 12 giờ kiểm tra, đóng gói` |
| Điều kiện môi trường (nhiệt độ/độ ẩm nhà xưởng) + phụ gia chậm khô | 1/4 phiếu có | `≥ 35 °C & ≤ 60 % RH thêm Retarder 5–7 %` |
| Thời gian sống hỗn hợp (pot-life) | 1/4 phiếu có | `hỗn hợp pha 0707 B dùng trong 6–8 giờ` |
| Loại gỗ + hệ sơn ghi rõ | có nhưng lệch (Venner/Veneer) | `THÔNG TRONG NHÀ`, `Veneer Oak`, `tràm bắn cát` |
| Mã biểu mẫu + ô chữ ký | 1/4 phiếu có | `Phụ lục 04 HD-KT/THMM` |

Đề nghị: lấy TW.REC-011 làm biểu mẫu chuẩn cho phiếu mẫu mới (đủ ô nhất, có cả định lượng – chi phí – cảnh báo kỹ thuật), các phiếu viết tay bổ sung tối thiểu 4 ô: độ nhớt · số pass · thời gian khô giữa lớp · loại gỗ + hệ sơn.

## 3. BỔ SUNG CHO CSDLA (để đề xuất quy trình cho mẫu mới sau này)

### 3.1. Năm bảng đề nghị thêm

| Bảng | Nội dung | Vì sao cần |
| --- | --- | --- |
| `nguyen_lieu` | mã nguyên liệu (TBS 2512 New, TBN 2512 New, BT 2203, 0707 B, 1501, TB 2211, S01-25 H, S07-2706 H, SW2-2108 H, SWE-0909 H, B07 NY 1024H, BT 2102, BT 78H, 33 H, 1604 H, 2010 H, D/Luent BT 08 H…) + nhóm + mã TDS/MSDS | tra cứu khi đề xuất quy trình cho mẫu mới |
| `thong_so_buoc` | theo từng bước của từng quy trình: độ nhớt · số pass · định lượng kg/m² · thời gian khô · giấy nhám · phương tiện | hiện thông số nằm rời trong `buoc_quy_trinh` |
| `tu_dien_thuat_ngu` | tên gọi xưởng ↔ tên gọi chuẩn (mục 3.2) | thống nhất tên gọi chuẩn 3 ngôn ngữ |
| `he_son` | NC · PU · UV · hệ nước · hệ dầu | 4/4 mẫu đều cần phân loại theo hệ sơn |
| `de_xuat` | mẫu mới quy trình gần nhất trong CSDLA + lý do + bước cần thay đổi | phục vụ đúng mục đích “phân tích hình mẫu mới đề xuất quy trình” |

Ngoài ra đề nghị thêm cột `do_tin_cay` cho các giá trị đọc từ ảnh chữ mờ (agy đã ghi 95 %, 90 % ở một số ô) để truy vết.

### 3.2. Từ điển tên gọi: tiếng xưởng  tên chuẩn (rút từ 4 phiếu)

| Ghi trong phiếu (nguyên văn) | Tên gọi chuẩn |
| --- | --- |
| `Lau màu` / `Stain màu lau (1PS)` | 5. Màu nền (Base Color Stain) |
| `Lót màu Quét cọ (SW2-2108 H)` | 8. Lớp sơn lót nền (Basecoast) — biến thể quét cọ |
| `phun Hạt Glaze (BT 2102)` | 17. Phun hạt (Spatter) |
| `Stain màu pad + Đánh cọ` | 7. Màu PAD + 12. Đánh cọ |
| `Glaze màu — Sửa cọ theo mẫu` | 10. Phun Glaze (+ 12. Đánh cọ) |
| `Lau vải glaze (33 H)` | 9. Lau Glaze (Wipe Glaze) |
| `Stain màu + sửa Glaze cọ` | 6. Sơn màu điều chỉnh + 12. Đánh cọ |
| `Ngăn dầu gỗ Thông` / `ngăn dầu màu 501` / `ngăn Dầu TB-2211` | 25. Ngăn dầu (đề nghị mới) |
| `Bóng NC NY 5 %` / `Bóng B07 NY 1024H 10 %` | 24. Sơn phủ hoàn thiện chống ố vàng (Anti-Yellowing Topcoat) |
| `Lót NC HB` / `Lót S07-2706 H` / `Lót S01-25 H` | 20. Sơn Lót (Sealer) |
| `Bóng NC HB 15 %` | 21. Sơn Bóng (Topcoat) |

## 4. ĐỀ XUẤT QUY TẮC “QUY TRÌNH GẦN NHẤT” CHO MẪU MỚI (dùng ngay)

| Đặc điểm mẫu mới | Quy trình gần nhất trong CSDLA | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Gỗ có dầu/nhựa (thông, tràm, cao su) | bắt buộc chèn bước 25 Ngăn dầu trước lót | 3/4 mẫu đều phải ngăn dầu |
| Thông pallet + hệ NC + bóng NY 5 % | TW.REC-011 | đủ bảng định lượng + chi phí, độ nhớt NK2 |
| Oak/Veneer + hệ nước + bóng NY 10 % + đánh cọ | PT-011 H | thẻ bước 8 lớp, kết hợp cọ + pad |
| Tràm bắn cát + hệ nước + lau glaze + bột bụi | PT-002 H | nhuộm nền đen + glaze lau đọng thớ |
| Veneer Oak + NC + hiệu ứng hạt spatter | PT-06 10/26 | 3 lớp lót xen kẽ tạo chiều sâu |

## 5. BA VIỆC CẦN ANH QUYẾT

Thêm bước 25 “Ngăn dầu” (kèm 3 mã nguyên liệu) và bước 26 “Kiểm tra hoàn thiện & đóng gói” vào bộ bước chuẩn — đồng ý em cập nhật bộ chuẩn + CSDLA.

`anh_05` có phải phiếu Tẩy trắng + Nhuộm? — nếu đúng, em bổ sung 2 bước tiền xử lý (X1 tẩy trắng, X2 nhuộm).

Cho phép tạo 5 bảng mới trong CSDLA (`nguyen_lieu`, `thong_so_buoc`, `tu_dien_thuat_ngu`, `he_son`, `de_xuat`) + cột `do_tin_cay` — anh duyệt là em chạy một lệnh áp vào CSDLA (có backup trước).