# QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT — MẪU XÁM BẠC SÁNG TRÊN GỖ CAO SU

Mẫu cần đạt: xám bạc sáng, sọc sớ vi mô chạy dọc, không hạt spatter · Độ bóng: mờ sâu 5 % (60°)

Phôi: gỗ cao su (ván ghép thanh) · Hệ sơn: hệ nước kháng ngả vàng · 16 bước · 6 lượt phủ

*Bản gọn — không ghi tên thương mại/mã sản phẩm sơn theo yêu cầu; chỉ nêu loại vật liệu và tỉ lệ pha.*

| # | Bước chuẩn | Vật liệu (loại chung) | Tỉ lệ pha | Thi công | Thời gian khô | Nhám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27. Kiểm soát độ ẩm gỗ & môi trường | — | — | Đo 5 điểm/tấm: MC 8–12 % (tốt nhất 10 % ± 2) · xưởng 22–32 °C, RH ≤ 70 % | — | — |
| 2 | 26. Kiểm tra & xử lý keo tràn | Nước sạch/cồn nhẹ + dao nạo | — | Cạo sạch keo ghép thanh (finger-joint) | 10–15 phút | — |
| 3 | 28. Vá trám khuyết tật | Bột trét gỗ hệ nước, tông xám nhạt | — | Bay trét, trét hơi dư | 30–45 phút | — |
| 4 | 16. Chà nhám | — | — | Máy rung/băng, theo chiều thớ | — | #180 #240 |
| 5 | 30. Nâng thớ – khử xù lông gỗ | Nước sạch (khăn ẩm đều) | — | Lau ẩm để khô vuốt nhẹ cắt lông | 30–45 phút | #320–#400 |
| 6 | 32. Khử bụi – lau tack | Khí nén + khăn dính | — | Thao tác ngay trước khi phủ | — | — |
| 7 | 31. Xử lý chống loang màu | Dung dịch điều hoà mao quản hệ nước (hoặc washcoat mỏng) | — | Quét cọ hoặc lau vải | 15–20 phút | — |
| 8 | 25. Ngăn dầu *(cô lập mủ cao su)* | Chất ngăn dầu hệ nước + màu xám | 150 : 2 | Phun 1 pass mỏng | 30–45 phút | Chà light #320 |
| 9 | 8. Lớp sơn lót nền (basecoat) | Lót nền hệ nước bán mờ + trắng TiO₂ + vi lượng đen/xanh bù màu | Lót : phụ gia = 100 : 5 | Phun hoặc quét cọ dàn đều (triệt sắc vàng ngà) | 30–45 phút | #320 |
| 10 | 20. Sơn lót | Sơn lót hệ nước + dung môi/nước pha | 100 : 5–10 | Phun caro 2 paths, độ nhớt 13–15 s | 45–60 phút | #320 #400 |
| 11 | 32. Khử bụi – lau tack | Khí nén + khăn dính | — | Trước khi đánh cọ | — | — |
| 12 | 12. Đánh cọ *(tạo sớ sọc vi mô)* | Glaze xám tro (glaze nền + màu đen khói) | — | Cọ dẹp 3–4", gạt gần khô, vuốt song song chiều thớ | 20–30 phút | — |
| 13 | 24. Phủ hoàn thiện chống ố vàng — lớp 1 | Bóng hệ nước kháng ngả vàng 5 % + dung môi pha | 100 : 5–10 | Phun 1 path căng màng, độ nhớt 11–13 s | 1–2 giờ | #400 |
| 14 | 33. Chà nhám giữa lớp | — | — | Xốp nhám tay, khử hạt bụi lồi | — | #400–#500 |
| 15 | 32. Khử bụi – lau tack | Khăn dính | — | Lần cuối trước lớp phủ cuối | — | — |
| 16 | 24. Phủ hoàn thiện chống ố vàng — lớp 2 | Bóng hệ nước kháng ngả vàng 5 % + dung môi pha | 100 : 5–10 | Phun caro 2 paths chéo, béc 1,3–1,5 mm | Khô bụi 45 phút · đóng gói 8–12 giờ | Không nhám |

## LƯU Ý BẮT BUỘC

KHÔNG dùng bước 29 (trét lấp mắt gỗ) — gỗ cao su mạch kín, thớ mịn; trét bột sẽ bết mặt và chai bì hút màu.

KHÔNG phun NGR trực tiếp lên mộc cao su — dễ loang đốm; tạo sớ bằng basecoat xám (bước 8) + đánh cọ glaze (bước 12).

Bắt buộc bước 31 (chống loang màu) — ván ghép thanh, đầu sớ hút màu mạnh gây mảng lệch màu.

Bắt buộc bước 25 (ngăn dầu) — cô lập mủ cao su/tannin còn dư; xưởng từng bị sưng nở ghim gỗ và dộp sơn khi bỏ qua bước cô lập.

Kiểm độ ẩm trước khi sơn: MC 8–12 % — cao su giàu tinh bột/đường, ẩm cao dễ mốc xanh và dộp màng.

Bóng hoàn thiện phải là loại kháng ngả vàng (NY) — tông xám rất dễ biến thành vàng ố.

## PHƯƠNG ÁN THAY THẾ (xưởng chỉ có buồng phun dung môi)

Chà nhám mộc #240 + khử bụi  ngăn dầu (theo bước 8 ở trên)  màu nền xám (lau vải/súng)  lót dung môi ×2 (mỗi lớp khô 45–60 phút, xả #320)  đánh cọ glaze xám  bóng dung môi kháng ngả vàng 5 %, phun caro 2 paths, độ nhớt 12–14 s; kiểm tra đạt sau 12 giờ.

*Khi độ ẩm xưởng ≥ 65 %: thêm 5–7 % chất chậm khô vào hỗn hợp lót và bóng.*