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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: SƠN PHỦ  2706 H
Ngày: 27/07/2026
MÔ TẢ

	Sơn phủ gốc nước sử dụng cho các sản phẩm gỗ trong nhà, thân thiện môi trường.


ĐẶC TÍNH

	Dễ sử dụng, ứng dụng bằng phương pháp nhúng hoặc phun 
Thấm rút nhan vào bề mặt gỗ, nhanh khô, chống thấm nước tốt


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Cảm quan



: Dung dịch màu trắng đục
Độ nhớt  (~ 30(C)

: 19-21 giây (Din 4) sau khi pha loãng bằng                       dung môi pha loãng 2706H
Thời gian khô (nhiệt độ phòng, 30-35(C)


Không bám bụi

: 15-20 phút


Thời gian khô đóng gói
        : 5-6 giờ

Hạn sử dụng
: 6 tháng trong điều kiện bảo quản ở nơi thông thoáng, mát mẻ. Đóng chặt nắp trước và sau khi sử dụng. Khuấy đều trước khi sử dụng.
Lưu ý: Khuấy đều dung sơn trước và trong khi sử dụng.

	


TỈ LỆ PHA

	Sơn phủ pallet 2706 H


= 4

Dung môi pha 2706 H


= 1



QUI TRÌNH CHUNG


	Bề mặt: Xử lý các khuyết tật trên sản phẩm gỗ, chà nhám bằng giấy nhám #240. Sau đó làm sạch, khô. Độ ẩm <12%

Qui trình: 

Nhúng sản phẩm vào hỗn hợp sơn phủ  2706 H
LƯU Ý: Tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ có qui trình hướng dẫn chi tiết phù hợp.


THIẾT BỊ SỬ DỤNG

	Buồng thi công phải được đặt ở nơi thông thoáng, tránh bụi

Hệ thống sơn phải được trang bị quạt thông gió, và quạt hút bụi sơn, hơi dung môi

Trong buồng sơn nên trang bị đèn sấy nóng để hong phơi sản phẩm ở nhiệt độ 30-35(C.


AN TOÀN VÀ LƯU TRỮ

	Tránh để sơn bắn vào mắt, da, miệng. Trang bị khẩu trang, găng tay, bảo hộ cho công nhân làm việc.

Thành phần của sơn là các hóa chất dễ cháy, cần tránh xa hơi nóng, tia lữa và ngọn lữa.

Thùng sơn được lưu trữ ở nơi thông thoáng, mát mẻ. Các thùng sơn phải được đậy kín trước và sau khi sử dụng.
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