PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Lót 2406H

- Mục đích: Nhựa SC243 chống xù ghim

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 20/06-27/06/2025

* Tổng quan về nhựa Houxian SC243

| Specifications | Houxian SC243 |
| --- | --- |
| Chemistry | Acrylic emulsion (using a unique complex core and shell process) |
| Appearance | milky white micro blue emulsion |
| Solid content | 40±1% |
| MFFT | 38oC |
| Viscosity | 1000 mPa.s |
| pH value | 6-8 |
| Properties | Excellent anti-rising reinforcement performance Early performance builds are very fast Good fullness, high gloss |

* Kiểm tra tạo màng của nhựa SC243

| Tỉ lệ sử dụng | Nhận xét |
| --- | --- |
| 0% chất tạo màng | Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt, đục trắng |
| 4.6% Carbitol | Tạo màng tốt, nhựa mềm dẻo, trong suốt |
| 4.6% Texanol | Tạo màng chưa tốt, còn hơi rạn nứt nhẹ ở các mép |
| Tex+Car (1-1) | Tạo màng tốt, nhựa cứng, trong suốt |
| 5.5% Tex +BG (2-1) | Tạo màng chưa tốt, màng còn rạn nứt ở các mép |

SC243 mềm dẻo khi tạo màng với Carbitol

SC243 cứng giòn khi tạo màng với Texanol

- Kiểm tra

5.1. Kiểm tra khả năng chống xù ghim của nhựa SC243

* Công thức Lót 2406H

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa SC243 | 150.7 |
| 2 | BYK 024 | 0.2 |
| 3 | Carbitol | 6.9 |
| 5 | Nước | 4.1 |
| 6 | BYK 190 | 1.5 |
| 7 | Bột JH10 | 15 |
| 8 | IOG | 0.4 |
| 9 | RSConC 50% | 0.4 |
| 10 | BYK 346 | 1.0 |
| 11 | BYK 024 | 0.3 |
| 12 | Nước | 4.9 |
| 13 | AMP95 | 0.2 |
| 14 | KL245 | 1.2 |
| TỔNG |  | 186.8g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn lỏng, nhiều bọt, tan nhanh

-Dễ lắng đọng

*Kiểm tra

Gỗ cao su/tràm/thông  2 lần lót 2406H, so sánh với Lót S03 2410H

| Chỉ tiêu kiểm tra | S03 2410H |  | Mẫu 2406H | 2406H + 1%LPR76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 50s |  | 18s | 19s |
| TGK | C1: 7-8p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti |  | C1: 5-7p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (hơi khó chà hơn Lót S03) | C1: 5-7p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (dễ chà hơn 2406H) |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn vàng nhạt, đặc, hầu như không lắng |  | Dung dịch sơn trắng đục, nhiều bọt nhanh tan, sơn lỏng, dễ lắng, khuấy dễ hoà tan | Dung dịch sơn vàng nâu, nhiều bọt nhanh tan, sơn lỏng, dễ lắng, khuấy dễ hoà tan |
| Độ trong | 2406H: độ trong tốt, bề mặt sáng, ít biến đổi màu gỗ 2406H +1%LPR76: tăng độ trong, bề mặt sáng S03: làm đục trắng nền gỗ - 2406H +1%LPR76 > 2406H > S03 S03 đục nhất |  |  |  |
| Độ chống xù ghim | *So sánh 2406H với 2406H +1% LP76 trên nền gỗ cao su: 2406H +1% LPR76 ít xù ghim hơn 2406H *Gỗ cao su: Lót lần 1: 2406H +1% LPR76 ít xù ghim hơn S03, thấm rút ghim hơn S03 Lót lần 2: 2406H +1% LPR76 bề mặt ít trồi ghim hơn S03, bề mặt láng hơn S03 *Gỗ tràm: Lót lần 1: 2406H +1% LPR76 ít xù ghim hơn S03, thấm rút ghim hơn S03 Lót lần 2: 2406H +1% LPR76 bề mặt ít trồi ghim hơn hơn S03, bề mặt láng hơn S03 *Gỗ thông Lót lần 1: khó phân biệt sự khác biệt, thấm rút ghim hơn S03 Lót lần 2: 2406H +1% LPR76 bề mặt ít trồi ghim hơn hơn S03, bề mặt láng hơn S03 Khả năng chống xù ghim:2406H+1% > 2406H > S03 |  |  |  |
| Bề mặt | Láng căng | Bề mặt lúc phun hơi nhăn lớn/gợn sóng xuất hiện nhiều ở các nền gỗ có nhiều vân gỗ (gặp nhiều trên nền gỗ cao su, gỗ thông/tràm rất ít) Sau khi khô bề mặt sơn láng phẳng, nhăn/gợn sóng không đáng kể |  |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |  | Đạt 5/5B |
| Độ cứng | Lót 2406H > 2406H +1%LPR76 > Lót S03 |  |  |  |

Lót 2406H có khả năng giữ ghim gỗ/chống xù ghim tốt hơn S03

Lót 2406H +1% LPR76: hạn chế xù ghim và giúp màng sơn trong hơn

5.2.Khảo sát hiệu quả chống xù ghim của nhựa LPR76

Lót S03 2410H + 4% LPR76  phun lên nền gỗ cao su/tràm/thông, so sánh với Lót S03 2410H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Lót S03 2410H |  | Lót S03 2410H + 4%LPR76 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 50s |  | 49s |
| TGK | C1: 7-8p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti |  | C1: 8-9p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (dễ chà nhám hơn S03) |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn vàng nhạt, đặc, không lắng |  | Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, không lắng, không phân tách |
| pH dung dịch | 7.4 |  | 7.4 |
| Độ trong | Lót S03+4%LPR76 có độ trong tốt hơn lót S03 (do sơn vàng hơn, nên nhìn trong hơn) |  |  |
| Độ chống xù ghim | *Gỗ cao su/tràm thông Lót lần 1: Độ xù ghim chưa thấy được sự khác biệt rõ rệt, mẫu dùng 4% LPR76 thấm rút ghim hơn S03 Lót lần 2: Lót S03 +4 %LPR76 có khả năng giữ ghim gỗ tốt hơn, bề mặt ít trồi ghim hơn S03 |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng | Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |  |
| Độ cứng | Mẫu dùng 4%LPR76 mềm hơn |  |  |

Lót S03 +4% LPR76: hạn chế dựng ghim gỗ, giúp màng sơn trong hơn. Tuy nhiên, dùng nhiều ảnh hưởng đến độ cứng, thời gian khô và màu sắc sơn.

- Kết luận

Nhựa SC243 khoá ghim gỗ/chống xù ghim tốt, thấm rút gỗ tốt, ít biến đổi màu gỗ.

Nhựa LPR76 dùng khoảng 1-4% trong sơn lót giúp hạn chế trồi ghim gỗ và tăng độ trong cho sơn.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 27/06/2025