PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Nhựa cánh kiến Shellac

- Mục đích: Thử nghiệm nhựa cánh kiến (Shellac)

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 11/07-14/07/2025

* Tổng quan về nhựa Shellac

| Tính chất | Shellac |
| --- | --- |
| Nguồn gốc | Nhựa tự nhiên được tiết ra từ bọ cánh kiến |
| Ngoại quan | Vảy mỏng, bóng, từ vàng đến nâu đỏ |
| HLR | ≥ 98% |
| Độ tan trong cồn 95% | ≥ 95% |
| Tỉ trọng | 1.1 – 1.2 g/cm³ |
| pH thuỷ phân trong borax (12.5g/100g dd borax 3.5%) | 8.5 |

- Kiểm tra

* Thuỷ phân Shellac trong dd Borax 3.5%

|  | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| Hỗn hợp A | Nước | 50 | Hoà tan hoàn toàn Borax trong nước ở nhiệt độ 60-70oC |
|  | Borax | 3.5 |  |
|  | Shellac rắn | 12.5 | Cho từ Shellac rắn vào hỗn hợp A và khuấy trong 5-10p, duy trì nhiệt độ 60-70oC |
|  | Ethanol 95% | 50 | Đợi dd nguội dần, cho Ethanol vào, lọc qua vải lọc thu được dd nhựa Shellac |
| TỔNG |  | 116g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn lỏng, màu nâu đậm

*Kiểm tra

Kéo kính: nhựa vàng nâu, khô cứng sau 20p, nhựa cứng, màng nhựa tan trong nước.

QT1: Gỗ thông  1 lần dd nhựa Shellac  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H

QT2: Gỗ thông  1 lần lót S03 2410H  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H

-Nhận xét: QT1 lót nhựa Shellac thấm rút nhanh, làm thay đổi màu sắc của gỗ thông (vàng nâu), hạn chế đáng kể dựng ghim gỗ.

Nhựa Shellac có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ

* Ứng dụng nhựa Shellac trong CT sơn nước nhựa SC243

| STT | Thành phần | Đối chứng | Mẫu M1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa SC243 | 271.2 | 271.2 |
| 2 | BYK 024 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | Carbitol | 12.5 | 12.5 |
| 5 | Nước | 7.4 | 7.4 |
| 6 | PS166 50% | 1.0 | 1.0 |
| 7 | BYK 190 | 2.7 | 2.7 |
| 8 | Bột JHG2 | 27 | 27 |
| 9 | IOG | 0.7 | 0.7 |
| 10 | RSConC 50% | 0.7 | 0.7 |
| 11 | BYK 346 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | BYK 024 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | Nước | 8.8 | 8.8 |
| 14 | AMP95 | 0.4 | 0.4 |
| 15 | PS166 50% | 2.0 | 8.0 |
| 16 | BYK 420 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | Dd nhựa Shellac | - | 84.8 |
| TỔNG |  | 339.2g | 432 |

Gỗ thông  2 lần lót mẫu

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đối chứng |  | Mẫu M1 (25% dd Shellac) |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 23s50 |  | 25s10 |
| TGK | C1: 7-8p Chà nhám sau 50p |  | C1: 10-11p Chà nhám 60p, còn dính nhám liti |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn trắng đục, dễ lắng |  | Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, dễ lắng, không phân tách |
| pH dung dịch | 7.4 |  | 7.8 |
| Độ trong | Mẫu 25%Shellac trong hơn (không đáng kể), đồng thời khiến màng sơn trở nên vàng hơn |  |  |
| Độ chống xù ghim | Chưa ghi nhận được sự cải thiện chống dựng ghim Mẫu 25% Shellac trồi ghim gỗ nhiều hơn sau lần phun thứ 2 |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng | Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm |  |
| Độ bám | Đạt 4/5B | Đạt 4/5B |  |

Shellac không có hiệu quả chống dựng ghim trong công thức lót nhựa SC243, đồng thời khiến chậm khô + màng sơn vàng nâu

* Ứng dụng nhựa Shellac trong CT sơn nước nhựa AC120

| STT | Thành phần | Đối chứng | Mẫu M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa Ac120 | 205.4 | 205.4 |
| 2 | BYK 093 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | BYK 190 | 1.3 | 1.3 |
| 5 | JHG2 | 12.6 | 12.6 |
| 6 | Paste Zn 4.2 | 5.9 | 5.9 |
| 7 | Nước | 8.3 | 8.3 |
| 8 | Carbitol | 1.6 | 1.6 |
| 9 | IOG | 0.7 | 0.7 |
| 10 | RSConC 50% | 0.9 | 0.9 |
| 11 | BYK 346 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | BYK 093 | 0.4 | 0.4 |
| 13 | BYK 420 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | Nước | 9.0 | 9.0 |
| 15 | PS166 50% | 0.8 | 4.4 |
| 16 | Dd nhựa Shellac | - | 37.2 |
| TỔNG |  | 248.6g | 289.4g |

Gỗ thông  2 lần lót mẫu

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đối chứng |  | Mẫu M2 (15% dd Shellac) |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 29s18 |  | 39s |
| TGK | C1: 7-8p Chà nhám sau 40p |  | C1: 10-11p Chà nhám 50p, còn dính nhám liti |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn trắng đục, dễ lắng |  | Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, dễ lắng, không phân tách |
| pH dung dịch | 7.6 |  | 7.8 |
| Độ trong | Mẫu 15%S hellac trong hơn (không đáng kể), đồng thời khiến màng sơn trở nên vàng hơn |  |  |
| Độ chống xù ghim | Chưa ghi nhận được sự cải thiện chống dựng ghim Mẫu 15% Shellac trồi ghim gỗ nhiều hơn sau lần phun thứ 2 |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng | Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm |  |
| Độ bám | Đạt 4/5B | Đạt 4/5B |  |

Shellac không có hiệu quả chống dựng ghim trong công thức lót nhựa SC243, đồng thời khiến chậm khô + màng sơn vàng nâu

* Ứng dụng nhựa Shellac xử lí nền gỗ trong quy trình stain màu

QT A: Gỗ cao su  1 lần nhựa Shellac  nhám #320  Stain màu  2 lần Lót S03

QT A.1: Gỗ cao su  Stain màu  2 lần Lót S03

-Nhận xét:

+Dựng ghim gỗ: QT xử lí nền bằng Shellac ít xù ghim hơn (thấy rõ ở lần lót 1)

+Độ trong: QT xử lí nền bằng Shellac có độ trong đáng kể

+Độ bám dính: QT xử lí nền Shellac bám yếu hơn 4/5B (QTA.1 đạt 5/5B)

Xử lí nền gỗ bằng dd Shellac trong quy trình stain giúp bề mặt sơn trở nên trong hơn và ít xù ghim hơn.

* Ứng dụng nhựa Shellac trong chống xì dầu

Gỗ tràm  Shellac  Lót trắng SW6 0909H , so sánh với 2211H +3%TB

Gỗ tràm  2 lần Shellac  Lót trắng SW6 0909H , so sánh với 2211H +3%TB

Shellac có thể chống được dầu gỗ tràm, nhưng chưa tốt. Nếu phun 2 lần Shellac thì hiệu quả tốt hơn 1 lần nhưng kết quả chưa được mong muốn như 2211H

- Kết luận

-Shellac hạn chế dựng ghim gỗ rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu dùng kết hợp với nhựa nước thì hiệu quả rất kém và dễ làm thay đổi màu sắc tự nhiên của gỗ (khiến gỗ trở nên vàng nâu)

-Trên quy trình stain xử lí nền bằng Shellac khiến màng sơn trở nên trong/sáng hơn, hạn chế đáng kể màng sơn đục khi sơn lót. Tuy nhiên, cần chú ý độ bám dính khi xử lí nền bằng Shellac

-Shellac chống được xì dầu gỗ tràm nhưng không đáng kể.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 14/07/2025