PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Nhựa Maleic

- Mục đích: Nhũ hoá Maleic

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 20/07-02/08/2025

- Kiểm tra

* Công thức nhũ hoá Maqua-20W

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước | 175 | Cho NH4OH vào nước |
|  | NH4OH | 25.5 |  |
| 2 | Maleic rắn | 76 | Cho từ từ Maleic và khuây tốc độ 1000v/p, gia nhiệt khoảng 70-80oC |
| 3 | IPA | 50 | Tiếp tục cho hh dung môi và AMP vào khuấy trong 1h |
|  | BG | 50 |  |
|  | AMP 95 | 4 |  |
| 4 | NH4OH | 25.5 | Theo dõi pH dung dịch và cho thêm NH4OH, khuấy tốc độ không đổi + gia nhiệt tổng thời gian khuấy và gia nhiệt cả quy trình khoảng 1.5-2h |
| 5 | Carbitol | 6 | Để dung dịch nguội và thêm Carbitol giúp nhựa tạo màng tốt. |
| TỔNG |  | 412g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn lỏng, có độ trong, màu vàng nâu nhạt, có mùi Amoniac

-Dung dịch đồng nhất, không phân tách, dễ tan trong nước.

-pH nhựa 8.4-8.8, độ nhớt DIN4 17-18s

-Kéo kính: nhựa hơi vàng nhẹ,trong suốt, khô cứng sau 20p, nhựa mềm dẻo, tạo màng kém, dùng 1-2% Carbitol giúp tạo màng tốt (dùng nhiều Carbitol dễ bị co màng)

*Kiểm tra

QT1: Gỗ thông  1 lần maleic Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H

QT2: Gỗ thông  1 lần lót S03 2410H  Chà nhám #320  1 lần lót S03 2410H

-Nhận xét: QT1 dùng Maleic hạn chế xù ghim gỗ rất tốt, nhựa maleic thấm rút kém

Nhựa maleic có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ

* Ứng dụng nhựa maleic trong stain màu

So sánh Maleic nhũ hoá, Maleic 20% Xylene, Nhựa Stain 1604H

Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic nhũ hoá + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H

Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic 20% Xylene + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H

Gỗ thông/tràm/cao su  Stain 1604H + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Stain 1604H | Maleic 20%Xylene | Maleic nhũ hoá |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ thấm rút | Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa | Không thấm rút, bề mặt độ thịt nhựa nhiều | Thấm rút kém, bề mặt độ thịt nhựa nhiều |
| Thời gian khô | 10p khô hẳn | 10p khô hẳn | Khoảng 15p |
| Độ xù ghim | Stain xù ghim nhiều Sơn lót hoàn thiện bề mặt dựng ghim nhiều | Stain ít xù ghim Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim | Stain xù ghim tương đương 1604H Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim |
| Độ sáng màu | Sáng màu, nổi bật vân gỗ | Chìm màu, không nổi bật vân gỗ | Chìm màu, không nổi bật vân gỗ |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |

Maleic có tác dụng hạn chế dựng ghim gỗ, không có tác dụng làm sáng màu, nổi bật vân gỗ.

* Điều chỉnh giảm hàm lượng rắn Maleic

| STT | Thành phần | Mẫu M1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maqua-20W | 100 |
| 2 | Nước | 100 |
| 3 | Cồn | 50 |
| TỔNG |  | 250g |

Gỗ thông/tràm/cao su  Maleic M1 + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H, so sánh với 1604H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Stain 1604H | Maleic Mẫu M1 |
| --- | --- | --- |
| Độ thấm rút | Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa | Thấm rút nhanh, bề mặt stain có độ thịt tương đương 1604H |
| Thời gian khô | 10p khô hẳn | Khoảng 15p |
| Độ xù ghim | Stain xù ghim nhiều Sơn lót hoàn thiện bề mặt dựng ghim nhiều | Stain xù ghim tương đương 1604H Sơn lót hoàn thiện bề mặt ít dựng ghim đáng kể so với 1604H |
| Độ sáng màu | Sáng màu, nổi bật vân gỗ | Cải thiện độ sáng màu, đạt 8/10 so với 1604H |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |

Maleic thấm rút tốt khiến hiệu quả chống dựng ghim càng tốt, tuy nhiên độ sáng màu stain chưa đạt

* Maleic nhũ hoá kết hợp với Shellac nhũ hoá

| STT | Thành phần | Mẫu M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maqua-20W | 100 |
| 2 | Nước | 100 |
| 3 | Shellac 5% | 40 |
| TỔNG |  | 240g |

Gỗ thông/ cao su  Maleic M2 + 3% hh màu  2 lần lót S03 2410H, so sánh với Stain 220725 (RD)

| Chỉ tiêu kiểm tra | Stain 220725 (RD) | Maleic +Shellac (M2) |
| --- | --- | --- |
| Độ thấm rút | Thấm rút nhanh, bề mặt stain không có độ thịt nhựa | Thấm rút nhanh, bề mặt stain có độ thịt kém hơn Stain 220725 (RD) |
| Thời gian khô | 10p khô hẳn | Khoảng 15p |
| Độ xù ghim | Stain rất ít xù ghim Lót lần 1: xù ghim nhiều Lót lần 2: bề mặt nhám tay, dựng ghim nhiều | Stain xù ghim nhiều Lót lần 1: Xù ghim tương đương mẫu 220725 Lót lần 2: bề mặt láng, dựng ghim rất ít, cải thiện đáng kể so với Stain 220725 RD |
| Độ sáng màu | Mẫu Maleic+shellac có độ sáng màu, nổi bật vân gỗ hơn Stain 220725 RD |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |

Maleic + Shellac giúp stain có độ sáng màu tốt, nổi bật được vân gỗ. Stain xù ghim nhiều nhưng sơn hoàn thiện bề mặt láng đẹp, chống dựng ghim gỗ tốt hơn mẫu 220725 RD

* Khả năng chống xì dầu của Maleic

Gỗ tràm  Maqua -20W  Lót trắng SW6 0909H

Gỗ tràm  2211H +3% TB  Lót trắng SW6 0909H

Gỗ tràm  Lót trắng SW6 0909H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đối chứng | 2211H + 3% TB | Maqua-20W |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian khô | - | 60p | 60p |
| Khả năng chống xì dầu | Maqua có khả năng chống xì dầu gỗ tràm nhưng chưa tối ưu nhưa 2211H +3%TB |  |  |

- Kết luận

- Maleic nhũ hoá được trong nước, tạo màng chưa tốt, dùng Carbitol tạo màng tốt, nhựa trong suốt, dẻo dai.

-Maleic chống dựng ghim gỗ rất tốt, bề mặt nhựa càng thấm rút thì khả năng chống dựng ghim càng hiệu quả.

-Maleic không có khả năng làm sáng màu stain nhưng có độ trong tốt hơn Stain 220725 RD.

-Maleic nhũ hoá + Shellac nhũ hoá: làm sáng màu stain tốt + chống dựng gỗ tốt.

-Maleic nhũ hoá có thể chống được xì dầu gỗ tràm, nhưng chưa hiệu quả.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 04/08/2025