PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu : Primer ngăn dầu TB 0408H

- Mục đích: Thử nghiệm phụ gia ngăn dầu 472 so sánh phụ gia TB

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 15-16/08/2025

- Quy Trình:

* TDS

| Specifications | Phụ gia TB | Phụ gia 472 |
| --- | --- | --- |
| Chemistry | Trifunctional azidirine | - |
| Non-volatile matter | 100% | - |
| Appearance | Yellowish slightly hazy liquid | Clear liquid |
| pH | 10.5 | - |
| VOC | 0.3% | - |
| Viscosity (mPa·s) | 100-300 mPa·s |  |
| Specific Gravity | 1.08 g/ml | - |
| Properties | * Crosslinks carboxyl functional polymers at room temperature *High reactivity - 2-3% addition provides enhanced: - Water and chemical resistance - Abrasion resistance - Mar resistance - Adhesion to specific substrates | - |

Phụ gia 472 có mùi khai nhẹ, dung dịch lỏng, không màu, trong suốt

* Công thức kiểm tra

| Thành phần | ĐC | Mẫu |
| --- | --- | --- |
| Ngăn dầu TB 0408H | 100 | 100 |
| Phụ gia TB | 1.5 | - |
| Phụ gia 472 | - | 1.5 |
| TỔNG | 101.5g | 101.5g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

Phụ gia TB dễ khuấy hoà tan, sơn tăng độ nhớt, dung dịch đồng nhất không bọt.

Phụ gia 472 dễ khuấy hoà tan, không tăng độ nhớt, dung dịch đồng nhất, không bọt, không kết tủa, không hạt

*Kiểm tra:

(A)Tràm  1 lần ngăn dầu TB 0408H +1.5%TB  2 lần lót trắng SW1 1705H

(B)Tràm  1 lần ngăn dầu TB 0408H +1.5% 472  2 lần lót trắng SW1 1705H

| Chỉ tiêu kiểm tra | PHỤ GIA TB (A) | PHỤ GIA 472 (B) |
| --- | --- | --- |
| DIN 4 | 1p30s | 1p30s |
| Dung dịch sơn | Tăng độ nhớt, đồng nhất, không hạt, không tủa | Không tăng nhớt, đồng nhất, không hạt, không tủa |
| Tỉ lệ pha | 1.5% | 1.5% |
| Bề mặt | Bề mặt căng láng, không lõm, không bọt | Bề mặt căng láng, không lõm, không bọt |
| Độ trong/sáng màu gỗ | Đục gỗ, làm tối màu gỗ | Trong và sáng màu gỗ hơn TB |
| Độ xù ghim | TB xù ghim nhiều, bề mặt sờ nhám tay 472 ít xù ghim, bề mặt láng hơn TB |  |
| TGKs | C1: 5-6p C2: 20-25p | C1: 7-8p C2: 30-35p |
| Độ bám | 5/5B | 5/5B |
| Khả năng ngăn dầu | Phụ gia 472 có khả năng ngăn dầu tương đương TB Không dùng ngăn dầu 0408H +1.5%472 0408H +1.5%TB 0408H +1.5%472 0408H +1.5%TB Không dùng ngăn dầu á |  |

Phụ gia 472 có khả năng ngăn dầu tương đương TB, giữ được độ trong/độ sáng nền gỗ và ít xù ghim hơn TB.

6. Kết luận

-Phụ gia 472 có khả năng ngăn dầu tương đương TB.

-Giữ được độ trong/độ sáng của gỗ hơn so với TB.

-Ít xù ghim hơn TB.

-Tuy nhiên, thời gian khô của sơn chậm hơn TB.

Ngày 16/08/2025

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh