
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC
1. Tên mẫu: Nhựa SC243
1. Mục đích: Thử khả năng kháng nước trên bìa Carton
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 04/09-05/09/2025
* Kiểm tra tạo màng của nhựa SC243
	Tỉ lệ sử dụng
	Kính
	Bìa Carton

	Nhựa SC243 + 4.5% Carbitol
	Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt
	Sau 1h phun: thấm nước sau 3-5p
Sau 18h phun: thấm nước sau 3-5p

	Nhựa 6716 + 2.5% Carbitol
	Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt
	Sau 1h phun: thấm nước sau 10p
Sau 18h phun: thấm nước sau 15-20p

	Nhựa SC243 + 8% Carbitol
	Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt
	Sau 1h phun: thấm nước sau 20p
Sau 18h phun: thấm nước sau 1.5-2h

	Nhựa SC243 + 5% Carbitol +2.5% BG
	Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt
	Sau 1h phun: thấm nước sau 10p
Sau 18h phun: thấm nước sau 2-2.5h

	Nhựa SC243 +5% Carbitol + 2.5% LPR76
	Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt
	Sau 1h phun: thấm nước sau 10p
Sau 18h phun: thấm nước sau 2-2.5h

	Nhựa SC243 + nhựa 6716 (1-1)
	Tạo màng tốt, không nứt, màng nhựa hơi đục nhẹ
	Sau 1h phun: thấm nước sau 30p
Sau 18h phun: 5h vẫn không thấm nước

	Nhựa SC243 + nhựa AC120 (1-1)
	Tạo màng tốt, không nứt, màng nhựa hơi đục
	Sau 1h phun: thấm nước sau 5-10p
Sau 18h phun: 5h vẫn không thấm nước

	Lót S03 2410H VNR
	
	Sau 1h phun: kháng nước tốt



6. Kết luận
Nhựa SC243 dùng nhiều dung môi tạo màng  chậm khô  sau 1h khả năng kháng nước kém hơn 6716  khô hoàn toàn kháng nước được 2h
Nhựa SC243 + 6176 (1-1)  nhanh khô  sau 1h kháng nước được 30p  khô hoàn toàn kháng nước tốt.
Nhựa SC243 + AC120 (1-1)  nhanh khô  sau 1h kháng nước được 5-10p  khô hoàn toàn kháng nước tốt.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 05/09/2025
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