PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Nhựa SC243

- Mục đích: Thử khả năng kháng nước trên bìa Carton

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 04/09-05/09/2025

* Kiểm tra tạo màng của nhựa SC243

| Tỉ lệ sử dụng | Kính | Bìa Carton |
| --- | --- | --- |
| Nhựa SC243 + 4.5% Carbitol | Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt | Sau 1h phun: thấm nước sau 3-5p Sau 18h phun: thấm nước sau 3-5p |
| Nhựa 6716 + 2.5% Carbitol | Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt | Sau 1h phun: thấm nước sau 10p Sau 18h phun: thấm nước sau 15-20p |
| Nhựa SC243 + 8% Carbitol | Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt | Sau 1h phun: thấm nước sau 20p Sau 18h phun: thấm nước sau 1.5-2h |
| Nhựa SC243 + 5% Carbitol +2.5% BG | Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt | Sau 1h phun: thấm nước sau 10p Sau 18h phun: thấm nước sau 2-2.5h |
| Nhựa SC243 +5% Carbitol + 2.5% LPR76 | Tạo màng tốt, không nứt, màng trong suốt | Sau 1h phun: thấm nước sau 10p Sau 18h phun: thấm nước sau 2-2.5h |
| Nhựa SC243 + nhựa 6716 (1-1) | Tạo màng tốt, không nứt, màng nhựa hơi đục nhẹ | Sau 1h phun: thấm nước sau 30p Sau 18h phun: 5h vẫn không thấm nước |
| Nhựa SC243 + nhựa AC120 (1-1) | Tạo màng tốt, không nứt, màng nhựa hơi đục | Sau 1h phun: thấm nước sau 5-10p Sau 18h phun: 5h vẫn không thấm nước |
| Lót S03 2410H VNR |  | Sau 1h phun: kháng nước tốt |

- Kết luận

Nhựa SC243 dùng nhiều dung môi tạo màng  chậm khô  sau 1h khả năng kháng nước kém hơn 6716  khô hoàn toàn kháng nước được 2h

Nhựa SC243 + 6176 (1-1)  nhanh khô  sau 1h kháng nước được 30p  khô hoàn toàn kháng nước tốt.

Nhựa SC243 + AC120 (1-1)  nhanh khô  sau 1h kháng nước được 5-10p  khô hoàn toàn kháng nước tốt.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 05/09/2025