PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Nhựa Stain 0509H

- Mục đích: Thử nghiệm nhựa 719HV chống xù ghim, độ trong màu

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 02/09-10/09/2025

* Tổng quan về nhựa Acrylic 719HV

| Specifications | 719HV |
| --- | --- |
| Chemistry | Acrylic Resin |
| Appearance | Transparent to light yellow solid resin |
| Solid content | ≥ 98.5% |
| Tg | 85oC |
| Molecular weight | 18000 Wt |
| Acid value | 185 mg KOH/g |
| Properties | High viscosity, extremely high pigment grinding effciency |

* Kiểm tra khả năng hoà tan

| Dung môi | Nhận xét |
| --- | --- |
| Nước | Không tan trong nước, trắng đục |
| Alcohol | Tan tốt trong Alcohol (Methanol > Ethanol > IPA) dung dịch lỏng, không tan trong nước, màng nhựa trong dễ nứt |
| BG và PM | Tan 1 phần trong BG và PM, dung dịch lỏng, không tan trong nước, màng nhựa trong dễ nứt |
| Nước +AMP95 | Tan hơi chậm, dung dịch đặc và hàm lượng rắn tối đa khoảng 30%, màng nhưạ trong, nứt nhẹ |
| Nước +NH4OH | Tan hơi chậm, dung dịch đặc và hàm lượng rắn tối đa khoảng 30%, màng nhưạ trong, nứt nhiều |

Nhựa 719HV không tan trong nước, tan được trong nước kiềm, tan tốt trong Alcohol, màng nhựa dễ nứt (cần dung môi tạo màng chậm khô)

* Kiểm tra khả năng tương hợp

| Nhựa | Nhận xét |
| --- | --- |
| 719HV + Maqua-20W | Nhựa không tan, tạo gel, tạo tủa |
| 719HV + 6716 | Tạo hạt, kéo kính trong suốt |
| 719HV + 8002W | Hoà tan tốt, kéo kính hơi đục nhẹ |
| 719HV+ AC120 | Tạo gel, tạo hạt, kéo kính đục |
| 719HV+ 9380W (UV) | Tạo tủa, tạo hạt, dung dịch không đồng nhất, kéo kính trong |
| 719HV+ 7717 (UV) | Dung dịch đồng nhất, không hạt, kéo kính đục |

- Kiểm tra

* Công thức Nhựa Stain 0509H

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ethanol | 50 | Cho hỗn hợp dung môi vào |
| 2 | IPA | 45 |  |
| 3 | PM | 30 |  |
| 5 | BG | 10 |  |
| 6 | Nhựa 719HV rắn | 60 | Cho từ từ nhựa vào khuấy trong 40p, tốc độ 900v/p |
| 7 | AMP 95 | 5.5 | Nhựa tan hoàn toàn cho từ từ AMP 95 và NH4OH vào tạo môi trường nhũ |
| 8 | NH4OH | 8 |  |
| 9 | Diluent BT 08H | 81 | Giảm tốc độ 600v/p cho các thành phần còn lại |
| 10 | Nước | 81 |  |
| TỔNG |  | 370.5g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh

*Kiểm tra

Gỗ thông  Nhựa stain 0509H  Lót S03, so sánh với nhựa mẫu Greentech

| Chỉ tiêu kiểm tra | Nhựa Greentech |  | Nhựa stain 0509H |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 15s |  | 13s |
| TGK | C1: 3-4p, C2 10p Có thể chà nhám sau 10-15p |  | C1: 7-8p, C2 30p Có thể chà chám sau 45p |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn vàng nhạt, trong suốt |  | Dung dịch trong suốt |
| pH dung dịch | 7.5 |  | 7.2 |
| Độ trong | Tương đương nhau |  |  |
| Khả năng kháng nước | Nhựa Greentech kháng nước tốt hơn |  |  |
| Độ chống xù ghim | Đạt tương đương nhau |  |  |
| Độ sáng màu | Đạt tương đương nhau |  |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |  |

719 HV chống xù ghim ổn, chậm khô, kháng nước kém.

* Công thức Lót 719HV M3008

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPA | 111.8 | Cho hỗn hợp dung môi vào |
| 2 | Methanol | 16.6 |  |
| 3 | BG | 11 |  |
| 4 | Nhựa 719HV rắn | 55.2 | Cho từ từ nhựa vào khuấy trong 40p, tốc độ 900v/p |
| 5 | AMP 95 | 5.4 | Nhựa tan hoàn toàn cho từ từ AMP 95 |
| 6 | BYK 024 | 0.6 |  |
| 7 | H15 | 12 | Cho từ từ bột vào khuấy trong 10p, tốc độ 700v/p |
| 8 | Diluent BT 08H | 40 | Giảm tốc độ 600v/p cho các thành phần còn lại |
| 9 | BYK 346 | 1 |  |
| 10 | BYK 420 | 1 |  |
| 11 | PS166 50% | 1.6 |  |
| TỔNG |  | 256.2g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh

Gỗ thông  Nhựa stain 0509H  Lót 719HV  Bóng bex 03 2410H 10%, so sánh với Lót S03

| Chỉ tiêu kiểm tra | Lót S03 |  | Lót 719HV M3008 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 40s |  | 20s |
| TGK | C1: 6-7p, C2 30p Chà nhám 50p |  | C1: 8-10p, C2 60p Chà nhám 90p |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn vàng nhạt, trong suốt |  | Dung dịch trong suốt, dễ lắng |
| pH dung dịch | 7.4 |  | 7.4 |
| Độ trong | Lót 719 trong hơn, sáng hơn |  |  |
| Độ chống xù ghim | Lót 719HV chống xù ghim tốt hơn S03 |  |  |
| Độ sáng màu | Lót 719HV sáng màu hơn, trong |  |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 4/5B |  |
| Bề mặt | Láng căng, không hạt, không lõm Cào mạnh màng sơn lúng, không dộp trắng | Hơi nhăn, không lõm Cào mạnh màng sơn lúng, dộp trắng |  |

Lót 719 chậm khô, độ trong cao, chống xù ghim tốt.

- Kết luận

Nhựa 719HV có thể nhũ hoá vào nước, nhựa chống xù ghim ổn, độ trong cao, độ sáng màu tốt. Tuy nhiên nhựa chậm khô, kháng nước chưa tốt, không thích hợp làm sơn lót, có thể ứng dụng làm Primer chống xù ghim, nhựa stain.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 10/09/2025