PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Lót

- Mục đích: Thử nghiệm nhựa 245-1

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 20/09/2025

- Kiểm tra

* Kiểm tra tạo màng của nhựa 245-1

| Tỉ lệ sử dụng | Nhận xét |
| --- | --- |
| 0% dung môi tạo màng | Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt |
| 10% Tex | Tạo màng chưa tốt, nhựa nứt nhiều 2 mép |
| 10% Car | Tạo màng kém, nứt nhiều ở 2 mép và rạn bề mặt |
| 10% BG | Tạo màng kém, nứt khắp bề mặt |
| 10% DPNB | Tạo màng kém, nứt nhiều ở 2 mép |
| 10% DPM | Tạo màng được, nhựa không nứt |
| pH nhựa =7.4 |  |

Nhựa khó tạo màng, tạo màng được với 10% DPM

* Công thức Lót

| STT | Thành phần | SC243 | 245-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa 245-1 | - | 180.8 |
| 2 | Nhựa SC243 | 180.8 | - |
| 3 | PS166 50% | 1.3 | 0.3 |
| 4 | BYK 093 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | BYK 024 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | BYK 190 | - | 0.5 |
| 7 | Carbitol | 8.3 | - |
| 7 | DPM | - | 10.8 |
| 8 | Nước | 7.2 | 7.2 |
| 9 | Paste Zn 4.2 | 5.8 | 5.8 |
| 10 | IOG | 0.5 | 0.5 |
| 11 | RSConC 50% | 0.5 | 0.5 |
| 12 | BYK 346 | 1.8 | 1.1 |
| 13 | BYK 093 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | BỴK 024 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | Nước | 18 | 18 |
| 16 | BYK D420 | 0.6 | 0.6 |
| 17 | PS166 50% | 2.8 | 0.6 |
| TỔNG |  | 228.7g | 227.9g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn, nhiều bọt, tan sau 1h

-Ít lắng đọng

*Kiểm tra

Gỗ thông  2 lần lót

| Chỉ tiêu kiểm tra | Lót SC243 |  | Lót 245-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 32s |  | 35s |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định |  | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định |
| pH | 6.6 |  | 7.5 |
| TGK | C1: 5-7p Chà nhám 40p-50, còn dính nhám liti |  | C1: 8-10 Chà nhám 50-60p, còn dính nhám liti |
| Độ trong | Lót 245-1 trong hơn SC243 |  |  |
| Độ chống xù ghim | *Gỗ thông Lót lần 1: Lót 245-1 xù ghim hơn Lót lần 2: Lót SC243 che lắp ghim tốt, chống dựng ghim tốt hơn 245-1 |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng | Bề mặt láng căng |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |  |
| Độ cứng | 245-1 sơn cứng hơn SC243 |  |  |

Lót 245-1 độ trong tốt, màng sơn cứng nhưng chống dựng ghim kém hơn SC243.

* Công thức Lót

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa 245-1 | 90.4 |
| 2 | Nhựa 6716 | 90.4 |
| 3 | PS166 50% | 0.3 |
| 4 | BYK 093 | 0.3 |
| 5 | BYK 024 | 0.3 |
| 6 | BYK 190 | 0.5 |
| 7 | Carbitol | 1.8 |
| 7 | DPM | 9.0 |
| 8 | Nước | 7.2 |
| 9 | Paste Zn 4.2 | 5.8 |
| 10 | IOG | 0.5 |
| 11 | RSConC 50% | 0.5 |
| 12 | BYK 346 | 1.1 |
| 13 | BYK 093 | 0.3 |
| 14 | BỴK 024 | 0.3 |
| 15 | Nước | 18 |
| 16 | BYK D420 | 0.6 |
| 17 | PS166 50% | 0.6 |
| TỔNG |  | 227.9g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn, nhiều bọt, tan sau 1h

-Ít lắng đọng

*Kiểm tra

Gỗ thông  2 lần lót, so sánh với Lót S03 2410H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Lót S03 |  | Lót 245-1+6716 |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 46s |  | 40s |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng |  | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định |
| pH | 7.6 |  | 7.5 |
| TGK | C1: 5-7p Chà nhám 40p-50, còn dính nhám liti |  | C1: 8-10 Chà nhám 50-60p, còn dính nhám liti |
| Độ trong | Lót S03 trong hơn |  |  |
| Độ chống xù ghim | Khả năng chống xù ghim tương đương nhau |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng | Bề mặt láng căng |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |  |
| Độ cứng | 245-1 sơn cứng hơn S03 nhiều |  |  |

Nhựa 245-1 phối với 6716, sơn có độ cứng tốt, màng sơn đục và chống xù ghim tương đương S03

- Kết luận

-Nhựa 245-1 khó tạo màng, tạo màng được với 10% DPM

-Nhựa trong, cứng, chống xù ghim kém hơn SC243

-Nhựa 245-1 + nhựa 6716 độ nhớt ổn định, màng sơn cứng, chống xù ghim kém và màng sơn đục hơn S03.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 06/10/2025