PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÀU NƯỚC

- Tên mẫu: Màu Dye, màu nano hệ nước

- Mục đích: So sánh với màu Dye sản xuất (vàng 150W (1-6), Đỏ 300W (1-6))

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 16/12/2025

- Kiểm tra

Kéo giấy 60µm, so sánh

*Đỏ R06C-2 so sánh với đỏ 300W(1-6)

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đỏ 300W (1-6) | Màu đỏ R 06C-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cường độ màu |  |  |  |
| Hoà tan nước | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách |  |
| Mùi | Đỏ 300W (1-6) nặng mùi hơn đỏ R 06C-2 |  |  |
| Độ nhớt | Đỏ 300W (1-6) lỏng hơn đỏ R 06C-2 |  |  |
| Thử trong bóng Bex 40% | Bóng Bex 40% + 10% Đỏ 10% Đỏ R06C-2 10% Đỏ 300W (1-6) Đỏ R06C-2 cường độ màu cao hơn đỏ 300W (1-6) ở cùng tỉ lệ sử dụng |  |  |
|  | 1.2% Đỏ R06C-2 10% Đỏ 300W (1-6) 1.2% Đỏ R06C-2 cường độ màu đạt tương đương 10% Đỏ 300W (1-6) |  |  |
| Độ ổn định | Sơn ổn định, không phân tách |  |  |
| Độ trong | Đỏ 300W (1-6) trong, tươi màu hơn |  | Đỏ R06C-2 hơi sậm, xỉn màu hơn |

Đỏ R06C-2 cường độ màu xấp xỉ 10 lần Đỏ 300W (1-6), ít mùi mà hơi sậm màu hơn.

*Vàng Y20C-2 so sánh với vàng 150W (1-6)

| Chỉ tiêu kiểm tra | Vàng 150W (1-6) | Vàng Y20C-2 |
| --- | --- | --- |
| Cường độ màu |  |  |
| Hoà tan nước | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách |
| Mùi | Vàng 150W (1-6) nặng mùi hơn vàng Y20C-2 |  |
| Độ nhớt | Vàng 150W (1-6) lỏng hơn đỏ vàng Y20C-2 |  |
| Thử trong bóng Bex 40% | Bóng Bex 40% + 10% vàng 10% vàng 150W (1-6) 10% vàng Y20C-2 Vàng Y20C-2 cường độ màu cao hơn Vàng 150W (1-6) ở cùng tỉ lệ sử dụng |  |
|  | 1% vàng Y20C-2 10% vàng 150W (1-6) 1.0% Vàng Y20C-2 cường độ màu đạt tương đương 10% Vàng 150W (1-6) |  |
| Độ ổn định | Sơn ổn định, không phân tách |  |
| Độ trong | Độ trong/tươi màu tương đương nhau |  |

Vàng Y20C-2 cường độ màu xấp xỉ 10 lần Vàng 150W (1-6), ít mùi hơn.

* Đỏ nano WLS NR254S so sánh với đỏ 300W (1-6)

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đỏ 300W (1-6) | Đỏ nano WLS NR254S |
| --- | --- | --- |
| Cường độ màu |  |  |
| Hoà tan nước | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách |
| Mùi | Đỏ 300W (1-6) nặng mùi hơn đỏ WLS NR254S |  |
| Độ nhớt | Đỏ 300W (1-6) lỏng hơn đỏ WLS NR254S |  |
| Thử trong bóng Bex 40% | 10% Đỏ 300W (1-6) 3.5% Đỏ NR254S 3.5% Đỏ WLS NR254S cường độ màu đạt tương đương 10% Đỏ 300W (1-6) |  |
| Độ ổn định | Sơn ổn định, không phân tách |  |
| Độ trong | Đỏ WLS NR254S trong/tươi màu hơn Đỏ 300W (1-6) |  |

Đỏ WLS NR254S cường độ màu xấp xỉ 3 lần Đỏ 300W (1-6), ít mùi mà tươi màu hơn.

*Vàng nano WLS NY083S so sánh với vàng 150W (1-6)

| Chỉ tiêu kiểm tra | Vàng 150W (1-6) | Vàng nano WLS NR083S |
| --- | --- | --- |
| Cường độ màu |  |  |
| Hoà tan nước | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách | Hoà tan trong nước tốt, không phân tách |
| Mùi | Vàng 150W (1-6) nặng mùi hơn Vàng WLS NY083S |  |
| Độ nhớt | Vàng 150W (1-6) lỏng hơn Vàng WLS NY083S |  |
| Thử trong bóng Bex 40% | 3.3% vàng NY083S 10% vàng 150W (1-6) 3.3% vàng WLS NY083S cường độ màu đạt tương đương 10% vàng 150W (1-6) |  |
| Độ ổn định | Sơn ổn định, không phân tách |  |
| Độ trong | Vàng WLS NY083S trong/tươi màu hơn Vàng 150W (1-6) |  |

Vàng WLS NY083S cường độ màu xấp xỉ 3 lần vàng 150W (1-6) và tươi màu hơn.

- Kết luận

- Vàng nano WLS NY083S trong/tươi màu và cường độ cao gấp 3 lần màu Dye vàng 150W (1-6)

- Đỏ nano WLS NR254S trong/tươi màu và cường độ cao gấp 3 lần màu Dye đỏ 300W (1-6)

- Vàng Y20C-2 ít mùi, cường độ cao gấp 10 lần màu Dye vàng 150W (1-6)

- Đỏ R06C-2 ít mùi, cường độ cao gấp 10 lần màu Dye đỏ 300W (1-6)

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 17/12/2025