PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN NƯỚC

- Tên mẫu: Sơn lót

- Mục đích: Thử nghiệm nhựa 248, so sánh với SC243

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 25/12/2025

- Kiểm tra

* Kiểm tra tạo màng của nhựa 248

| Tỉ lệ sử dụng | Nhận xét |
| --- | --- |
| 0% dung môi tạo màng | Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt |
| 5% Carbitol | Tạo màng tốt |

Nhựa khó tạo màng, tạo màng tốt với Carbitol

* Công thức Lót trong

| STT | Thành phần | 243 | 248 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa 248 | - | 195.6 |
| 2 | Nhựa SC243 | 195.6 | - |
| 3 | PS166 50% | 1.7 | - |
| 4 | BYK 093 | 0.3 | 0.3 |
| 5 | BYK 024 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | Carbitol | 9.8 | 9.8 |
| 7 | Nước | 6.7 | 6.7 |
| 7 | HS2000 | 9.6 | 9.6 |
| 8 | IOG | 0.5 | 0.5 |
| 9 | RsconC 50% | 0.5 | 0.5 |
| 10 | KL245 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | BYK 346 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | BYK 093 | 0.3 | 0.3 |
| 13 | PM | 18.9 | 18.9 |
| 14 | LPR76 | 2.0 | - |
| 15 | PS166 50% | 5.9 | 3.0 |
| TỔNG |  | 253.6g | 247g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Sơn, nhiều bọt, tan sau 2h (248 sinh bọt tương đương 243)

-Ít lắng đọng

*Kiểm tra

Gỗ cao su  2 lần lót

| Chỉ tiêu kiểm tra | Lót SC243 |  |  | Lót 248 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN 4 | 35s |  |  | 35s |
| Dung dịch sơn | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định |  |  | Dung dịch sơn trắng đục, không lắng, độ nhớt ổn định |
| pH | 6.6 |  |  | 7.7 |
| TGK | C1: 5-7p Chà nhám 40-50p, dễ chà, không dính nhám |  |  | C1: 3-4p Chà nhám 50-60p, khó chà, dính nhám liti |
| Độ trong | Tương đương nhau |  |  |  |
| Độ chống xù ghim | Lót 248 xù ghim nhiều, không chống dựng ghim Lót 243 ít xù ghim, chống dựng ghim tốt |  |  |  |
| Bề mặt | Bề mặt sơn láng căng, phẳng |  | Bề mặt láng căng, phẳng |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B |  | Đạt 5/5B |  |
| Độ cứng | Lót Sc243 cứng hơn 248 |  |  |  |
| Kháng hoá chất | Kháng nước 120p: có vết 3/5, để ổn định mất vết Kháng cồn 50% 60p: không vết 5/5 | Kháng nước 120p: có vết 4/5, để ổn định mất vết Kháng cồn 50% 60p: không vết 5/5 |  |  |

Lót 248 ráo mặt nhanh, khó chà nhám, không chống dựng ghim

- Kết luận

-Nhựa 248 ráo mặt nhanh, khó chà nhám, chống dựng ghim kém

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 02/01/2026