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BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯƠNG HỢP
1. Tên mẫu: Nhựa SC243
1. Mục đích: Thử nghiệm tương hợp với nhựa hệ nước 8016-35; AC120; 6716; 4507; 6191; 8002W; AP2502
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 3012/2025
1. Kiểm tra
* Kiểm tra tương hợp nhựa SC243
	Tỉ lệ sử dụng
	Nhận xét

	SC243 + 50% AC120
	Nhựa tăng độ nhớt, dd không ổn định, kéo kính đục, dễ điều chỉnh độ nhớt, cải thiện thấm ướt,sơn chống xù ghim được

	SC243 + 50% 8016
	Nhựa tăng nhớt nhanh, dd không ổn định, kéo kính đục nhiều, dễ điều chỉnh độ nhớt, chống xù ghim kém

	SC243 + 50% 6716
	Nhựa tăng nhớt, dd không ổn định, kéo kính hơi đục nhẹ, dễ điều chỉnh độ nhớt, cải thiện thấm ướt,  không chống xù ghim

	SC243+ 50% 6191
	Nhựa tăng nhớt và gel sau 2h, kéo kính đục nhẹ, dễ điều chỉnh độ nhớt, sơn không chống xù ghim

	SC243+ 50% 8002W
	Nhựa tăng nhớt và gel sau 2h, kéo kính đục nhiều, sơn không chống xù ghim

	SC243+ 10% AP2502
	Độ nhớt để qua đêm tăng (khoảng 15-20s) và ổn định , kéo kính trong, cải thiện khả năng thấm ướt của sơn,  làm giảm độ trong và khả năng chống xù ghim

	SC243+ 50% 4507
	Độ nhớt để qua đêm tăng và ổn định, kéo kính đục nhiều, không chống xù ghim

	SC243 + 2% LPR76
	Độ nhớt qua đêm tăng nhẹ (khoảng 7-12s) và ổn định, kéo kính trong, cải thiện khả năng thấm ướt của sơn, dùng nhiều LPR76 giảm độ trong và khả năng chống xù ghim của sơn (khuyến nghị < 1%)


SC243 tương hợp kém với nhựa nước (dd không ổn định, đục, giảm tính năng chống xù ghim)
SC243 tương hợp được với AP2502 và LPR76. Tuy nhiên, dùng nhiều làm giảm độ trong, khả năng chống xù ghim của sơn.


Nhân viên báo cáo
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