PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DUNG MÔI STAIN MÀU

- Tên mẫu: Dung môi stain màu 1801H

- Mục đích: Thử nghiệm độ hoà tan màu

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 08/01/2026

- Kiểm tra

*Công thức dung môi 1801H

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM | 95 |
| 2 | BG | 5 |
| TỔNG |  | 100g |

Dung môi +10% màu.

| Màu nước đang sử dụng | Dung Môi 1801H | Màu thay thế |
| --- | --- | --- |
| ĐỎ C4W | Tan, có hạt | Có thể dùng ĐỎ F3RK – H, ĐỎ BT – 01H |
| ĐỎ 708W | Đạt | x |
| ĐỎ BT – 01H | Đạt | x |
| ĐỎ F3RK – H | Đạt | x |
| VÀNG C2W | Tan, có hạt nhiều | Có thể dùng VÀNG H4G (H) |
| VÀNG 608W | Không tan, vữa | Có thể dùng Vàng YZ2288 (1-1dm) |
| VÀNG H4G (H) | Đạt | x |
| VÀNG HRH (H) | Không tan, vữa | Dùng Vàng cam 2RA |
| ĐEN PA 100W | Không tan, vữa | Dùng Đen TCL3 (1-2dm) hoặc đen TC1402 (1-7dm) |
| Đen MA100H | Đạt |  |
| Đen BT - 01H | Tan, có hạt nhiều |  |
| ĐEN 928W | Đạt | x |
| XANH LÁ C7W | Không tan, vữa | Dùng Xanh lá GT |
| XANH DƯƠNG C5W | Không tan, vữa | Dùng Xanh dương 4GA |
| XANH DƯƠNG C6W | Không tan, vữa |  |
| HỒNG MAGENTA W | Tan, có hạt | Dùng Giant Rose (1-2)DM |
| Paste trắng 3012H (HM) | Đạt | x |
| NÂU 1008W | Đạt | x |
| ĐỎ 300W | Đạt | x |
| ĐỎ 350W | Đạt | x |
| VÀNG 100W | Đạt | x |
| VÀNG 150W | Đạt | x |
| ĐEN 800W | Đạt | x |

Hầu hết màu Dye tan tốt trong dung môi 0801H.

Một số màu pigment tan chưa tốt, có thể màu hệ dung môi thay thế.

*Công thức màu stain

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dung môi stain 1801H | 100 |
| 2 | Đỏ 300W | 5 |
| 3 | Đen MA100W | 1 |
| 5 | Vàng H4GH | 3 |
| TỔNG |  | 108g |

Quy trình kiểm tra

Gỗ cao su  stain màu 1801H  Lót 2612H  Bóng Bex 30%, so với stain 0725

-Stain hầu như không dựng ghim gỗ (stain 0725H có xù ghim gỗ ít)

-Độ trong/tươi màu: stain mẫu 1801H thấm rút tốt, trong và tươi màu hơn 0725H

-Độ bám dính: stain 1801H 4/5B, stain 0725 4/5B

-Bề mặt sơn hoàn thiện: stain 1801H cho sơn có độ trong, nổi bật vân gỗ tốt hơn stain 0725H.

6.Kết luận

-Dung môi stain 1801H hoà tan tốt các màu dye, các màu Pigment khả năng hoà tan hạn chế (cơ bản hoà tan được vàng, đỏ, đen).

-Dung môi stain 1801H tan được hầu hết các màu dung môi, tuy nhiên một số màu dễ phân tách sau một thời gian lưu trữ.

-Dung môi stain 1801H không gây xù ghim, thấm ghim gỗ tốt, không gây đục gỗ, giữ được độ trong và nổi bật vân gỗ tốt.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 08/01/2026