PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GLAZE

- Tên mẫu: GLAZE

- Mục đích: GLAZE LAU

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 27-29/04/2026

- Kiểm tra

* RLO NHŨ

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu RLO | 100 | (1) Cho từ từ TW20 vào dầu khuấy 10p, tốc độ 700v/p |
| 2 | TW20 | 5 |  |
| 3 | Nước | 70 | Cho từ từ pha dầu (1) ở trên vào pha nước, khuấy tốc độ 800-900v/p, cho thêm phá bọt và làm đặc (dễ khuấy) khuấy liên tục khoảng 15-20p |
| 4 | AMP95 | 0.3 |  |
| 5 | Tego 811 50% | 0.2 |  |
| 6 | PS166 50% | 4.5 |  |
| TỔNG |  | 179.8g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu màu trắng đục, có bọt, tan sau 24h

-Dung dịch chảy tốt, có độ sánh dẻo, đồng nhất, không phân tách trong 7 ngày

* BLO NHŨ

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu BLO | 100 | (1) Cho từ từ TW20 vào dầu khuấy 10p, tốc độ 700v/p |
| 2 | TW20 | 5 |  |
| 3 | Nước | 70 | Cho từ từ pha dầu (1) ở trên vào pha nước, khuấy tốc độ 800-900v/p, cho thêm phá bọt và làm đặc (dễ khuấy) khuấy liên tục khoảng 15-20p |
| 4 | AMP95 | 0.3 |  |
| 5 | Tego 811 50% | 0.2 |  |
| 6 | PS166 50% | 1.5 |  |
| TỔNG |  | 177g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu màu vàng, có bọt, tan sau 24h

-Dung dịch chảy tốt, có độ sánh dẻo, đồng nhất, không phân tách trong 7 ngày

* CÔNG THỨC GLAZE 2804

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước | 95 | Khuấy tan hoàn toàn bột CMC (1) |
| 2 | PG | 17.8 |  |
| 3 | BYK 190 | 0.3 |  |
| 4 | CMC | 0.7 |  |
| 5 | BYK 093 50% | 0.5 |  |
| 6 | BLO nhũ | 6.9 | Khuấy trộn dầu và Drier trước và cho từ từ vào hỗn hợp (1) đang khuấy ở trên, tốc độ 700v/p trong 5-7p |
| 7 | RLO nhũ | 6.9 |  |
| 8 | CF100 | 0.1 |  |
| 9 | KL245 | 0.4 | Giảm tốc độ 500v/p cho thấm ướt và làm đặc vào khuấy trong 5p |
| 10 | PS166 50% | 3.4 |  |
| TỔNG |  | 132g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dung dịch màu vàng nhạt, chảy dẻo

-Tách nhẹ sau 8h, lắc khuấy dung dịch đồng nhất ổn định trong 6-8h.

*Kiểm tra nền lót NC

Gỗ cao su/thông  Lót NCKH (2 lần)  khô 3-4h  lau  Glaze 2804 + 30% đen PA100W  khô 40-60p  Lót NCKH (2 lần)  kiểm tra

Gỗ cao su/thông  Lót NCKH (2 lần)  khô 3-4h  Lau Glaze 2804 + 15% hh màu (đen+đỏ)  khô 40-60p  Lót NCKH (2 lần)  kiểm tra

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đen PA100W |  | Đen MA100H + Đỏ BT01H (2-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thao tác | Dễ lau, 15-20p chùi ra |  | Dễ lau hơn đen PA100W |
| Dung dịch Glaze | Dung dịch đồng nhất, không hạt |  |  |
| Giữ nét | Giữ nét tốt |  |  |
| Độ trong | Trong, không làm đục sơn |  |  |
| Độ bám | Đạt 4/5B | Đạt 4/5B |  |

Kiểm tra đạt trên nền lót NCKH

*Kiểm tra nền lót nước

Gỗ cao su/thông  lau  Glaze 2804 + 30% đen PA100W  khô 40p  Lót S07

Gỗ cao su/thông  Lót S07 (2 lần)  khô 3-4h  Lau Glaze 2804 + 15% hh màu (đen+đỏ)  khô 40-60p  Lót S07 (2 lần)  kiểm tra

| Chỉ tiêu kiểm tra | Màu lau | Glaze lau |
| --- | --- | --- |
| Thao tác | Dễ lau, không bết rít | Dễ lau, không bết rít, sau 20-30p vẫn chùi ra |
| Dung dịch Glaze | Dung dịch đồng nhất, không hạt |  |
| Giữ nét | Giữ nét tốt | Giữ nét glaze tốt |
| Độ trong | Không làm đục sơn |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |

Kiểm tra đạt trên nền lót nước S07 2706H

- Kết luận

Glaze màu 2804 kiểm tra đạt trên nền lót NCKH và Lót S07

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 29/04/2026