PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GLAZE

- Tên mẫu: GLAZE 1605H

- Mục đích: Glaze và màu lau

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 27-14/05/2026

- Kiểm tra

* RLO NHŨ

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu RLO | 100 | (1) Cho từ từ TW20 vào dầu khuấy 10p, tốc độ 700v/p |
| 2 | TW20 | 5 |  |
| 3 | Nước | 70 | Cho từ từ pha dầu (1) ở trên vào pha nước, khuấy tốc độ 800-900v/p, cho thêm phá bọt và làm đặc (dễ khuấy) khuấy liên tục khoảng 15-20p |
| 4 | AMP95 | 0.3 |  |
| 5 | Tego 811 50% | 0.2 |  |
| 6 | PS166 50% | 4.5 |  |
| TỔNG |  | 179.8g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu màu trắng đục, có bọt, tan sau 24h

-Dung dịch chảy tốt, có độ sánh dẻo, đồng nhất, không phân tách trong 7 ngày

* CÔNG THỨC GLAZE 0605H

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước | 87 |
| 2 | PG | 19 |
| 3 | Glycerine | 16 |
| 4 | RLO nhũ | 29 |
| 5 | CF100 | 0.3 |
| 6 | BYK 024 50% | 0.5 |
| 7 | PS166 50% | 5.4 |
| 8 | KL245 | 0.5 |
| 9 | BYK 420 | 1.0 |
| TỔNG |  | 158.7g |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dung dịch màu trắng nhạt, chảy dẻo

*Kiểm tra nền lót NC

Gỗ cao su/thông  Lót NCKH (1 lần)  khô 3-4h   Glaze 0605H +23% đen MA100H  khô 40-60p  Lót NCKH (2 lần)  kiểm tra, so sánh với SX dầu lau BT 0126H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Dầu lau BT 0126H |  | Glaze 0605H |
| --- | --- | --- | --- |
| Thao tác | Bết rít đầu cọ, khó đánh, sau 30p dễ lau, lau ra trắng nền |  | Dễ đánh, không bết rít đầu cọ, sau 30p dễ lau (còn dính màu nhẹ) |
| Dung dịch Glaze | Dung dịch đồng nhất, không tách |  |  |
| Giữ nét | Giữ nét tốt, sọc cọ cao, sơn lên vẫn nổi sọc cọ | Giữ nét cọ tốt, sọc cọ thấp, sơn lên không nổi sọc cọ |  |
| Độ trong | Trong, không làm đục sơn | Trong, không làm đục sơn |  |
| Độ bám | Đạt 4/5B | Đạt 4/5B |  |

Kiểm tra đạt trên nền lót NCKH

Khả năng hoà tan màu

| Màu nước | Glaze 0605H |
| --- | --- |
| Đỏ C4W | Tan màu đạt |
| ĐỎ 708W | Tan màu đạt |
| ĐỎ BT – 01H | Tan màu đạt |
| VÀNG 608W | Tan màu đạt |
| VÀNG C2W | Tan màu đạt |
| VÀNG HRH (H) | Tan màu đạt |
| ĐEN PA 100W | Tan màu đạt |
| Đen MA100H | Tan màu đạt |
| Đen BT - 01H | Tan màu đạt |
| XANH LÁ C7W | Tan màu đạt |
| XANH DƯƠNG C6W | Tan màu đạt |
| NÂU 1008W | Tan màu đạt |
| ĐỎ 300W | Tan màu đạt |
| ĐỎ 350W | Tan màu đạt |
| VÀNG 100W | Tan màu đạt |
| VÀNG 150W | Tan màu đạt |
| ĐEN 800W | Tan màu đạt |

Glaze 0605H tan cơ bản các màu hệ nước

*Kiểm tra màu lau

Gỗ cao su/thông  lau  Glaze 0605H + 10% hh màu (1.5 đen + 1 đỏ +0.5 vàng)  khô 40p  Lót NCKH, so sánh với màu lau BT 0126H

Gỗ cao su/thông  lau  Glaze 0605H + 10% hh màu (1.5 đen + 1 đỏ +0.5 vàng)  khô 40p  Lót S07, so sánh với màu lau BT 0126H.

| Chỉ tiêu kiểm tra | Dầu lau BT 0126H |  | Glaze 0605H |
| --- | --- | --- | --- |
| Thao tác | Hơi bết gây quần thâm đen |  | Dễ lau, không bết |
| Dung dịch Glaze | Dung dịch đồng nhất, không tách |  |  |
| Màu sắc | Màu sắc không đồng đều, thay đổi màu nhiều (màu sậm hơn) | Màu sắc đồng đều, không làm thay đổi màu sắc quá nhiều |  |
| Xù ghim | Khả năng xù ghim tương đương nhau |  |  |
| Độ trong | Tương đương nhau |  |  |
| Khả năng hoà tan màu | Hoà tan cơ bản các màu vàng đỏ đen (pigment và dye) |  |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B (NC và S07) | Đạt 5/5B (NC và S07) |  |

Glaze 0605 làm màu lau đạt trên nền NC (gây xù ghim gỗ)

- Kết luận

Glaze 0605H có thể dùng làm Glaze quét cọ và màu lau cho quy trình sơn NC hoặc sơn nước.

Glaze 0605H hoà tan cơ bản các màu đỏ vàng đen (pigment và dye).

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 14/05/2026