PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU

- Tên mẫu: Dầu hệ nước

- Mục đích: Dầu bảo quản hệ nước

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 20/05-04/06/2026

* Công thức dầu RLO nhũ

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu RLO | 100 | Khuấy dầu + nhũ hoá 10p tốc độ 600v/p |
| 2 | Chất nhũ hoá TW20 | 5 |  |
| 3 | Nước | 70 | Hoà tan AMP95 vào nước trước, sau đó cho từ từ hồn hợp dầu bên trên vào nước khuấy tốc độ 7-800v/p, trong 15-20p, đồng thời phá bọt và làm đặc cho dòng chảy cuộn tốt |
| 4 | AMP95 | 0.3 |  |
| 5 | Tego 811 50% | 0.2 |  |
| 6 | PS166 50% | 4.5 |  |
| TỔNG |  | 178g |  |

*Nhận xét

Dầu lỏng chảy tốt, màu trắng đục, không tách pha sau 7 ngày

Dung môi hoà tan tốt: nước, PG, Glycerine

Dung môi gây phân tách: PM, BG, MEG

* Công thức dầu TO nhũ

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu TO | 62 | Khuấy dầu + nhũ hoá+PM 10p tốc độ 600v/p |
| 2 | PM | 6.2 |  |
| 3 | Chất nhũ hoá TW20 | 3.0 |  |
| 4 | Nước | 30 | Hoà tan AMP95 vào nước trước, sau đó cho từ từ nước vào dầu khuấy tốc độ 7-800v/p, trong 15-20p, đồng thời phá bọt. |
| 5 | AMP95 | 0.6 |  |
| 6 | Tego 811 50% | 0.6 |  |
| 7 | Nước | 30 |  |
| 8 | IOG | 0.6 |  |
| 9 | RSConc 50% | 0.6 |  |
| 10 | Nước | 43.4 |  |
| TỔNG |  | 177g |  |

*Nhận xét

Dầu đặc chảy tốt, màu trắng đục, không tách pha sau 7 ngày

Dung môi hoà tan tốt: nước, PG, Glycerine

Dung môi gây phân tách: PM, BG, MEG

* Công thức dầu hỗn hợp nhựa

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhựa 6716 | 45 | Hoà tan hỗn hợp dung môi + nước trước, sau đó cho từ từ vào nhựa 6716 khuấy tốc độ 3-400v/p |
| 2 | Texanol | 4.6 |  |
| 3 | IOG | 2.3 |  |
| 4 | PM | 6.0 |  |
| 5 | MEG | 9.0 |  |
| 6 | Nước | 10 |  |
| 7 | DC51 10% | 6.0 | Cho tiếp DC51 khuấy trong 10p |
| 8 | Nhựa 3046P | 90 | Cho từ từ nhựa 3046P vào hỗn hợp đang khuấy |
| 9 | BYK 093 50% | 1.0 | Cho phá bọt và thấm ướt sau cùng, khuấy nhẹ 300v/p |
| 10 | KL245 | 0.5 |  |
| TỔNG |  | 174.4g |  |

*Nhận xét

Dung dịch nhựa lỏng, đồng nhất, không hạt, không lõm

* Công thức dầu lau 2305H

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu RLO nhũ | 90 | Cho từ từ hh nhựa vào dầu, khuấy tốc độ 300v/p trong 5p |
| 2 | Dầu TO nhũ | 30 |  |
| 3 | Hỗn hợp nhựa | 12.5 |  |
| 4 | Glycerine | 10 | Hoà tan nước và Glycerine trước, sau đó cho vào dầu, khuấy 5p tốc độ 300v/p |
| 5 | Nước | 20 |  |
| 6 | CF100 | 1.2 | Cuối cùng cho Drier và làm đặc khuấy nhẹ trong 3-4p |
| 7 | Exskin | 0.3 |  |
| 8 | PS166 50% | 2.0 |  |
| TỔNG |  | 166g |  |

*Nhận xét

Dung dịch lỏng, chảy tốt, sấy ổn định 7 ngày đạt (hơi khô mặt gây vàng trên thành hủ)

Kiểm tra

Gỗ bạch đàn  lau dầu 2305H  khô tự nhiên 30p, vuốt nhám mịn  lau dầu 2305H

| Chỉ tiêu kiểm tra | Dầu 2305H |
| --- | --- |
| Thời gian khô | Ráo mặt sau khoảng 4-6h Khô không dính tay sau 24-48h Khô hoàn toàn sau 5-7 ngày |
| Thao tác | Dễ lau, không bết rít, không gây quằn Có thể lau ướt, không cần lau khô (dầu rút tốt, không để lại quằn) |
| Thấm rút | Thấm rút rất tốt |
| Bề mặt | Mờ cảm giác gỗ tự nhiên, sờ hơi nhám tay (xù ghim gỗ) |
| Xù ghim gỗ | Gây xù ghim gỗ |
| Hoà tan màu | Hoà tan tốt các màu hệ nước (Dyes và Pigment), paste trắng 3012H |
| Hoà tan dung môi | Hoà tan tốt: PG, Glycerin, nước Hoà tan kém: PM, BG gây tách pha |
| Test nước | 0p 30p Sau khi test Kháng nước đạt, không gây xù ghim vị trí test |

- Kết luận

Dầu hệ nước 2305H: gây xù ghim nhẹ, dễ lau, kháng nước đạt, hoà tan màu tốt.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 04/06/2026