PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHỰA ASPATIC

- Tên mẫu : BÓNG SÁNG

- Mục đích: Kiểm tra nhựa Polyaspatic NH 1420

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 24/04-06/05/2026

* TDS nhựa

| Specifications | NH 1420 | N 3390 BA |
| --- | --- | --- |
| Chemistry | Aminofunctional co-reactant for polyisocyanates | Aliphatic polyisocyanate (HDI trimer) |
| Non-volatile matter | 100% | 90% |
| Appearance | Colorless and transparent liquid | Colorless and transparent liquid |
| Viscosity (mPa.s/25℃） | 900-2000 | 350-650 |
| Amine value (mg KOH/g) | 199-203 | 199-203 |
| NCO (%) | - | 19.6 |
| Equivalent weigh | 276 | 214 |
| Specific Gravity | 1.076 g/ml | 1.13 g/ml |
| Properties | For the formulation of high-solids, two-component polyurethane topcoats and coating materials. | As the hardener component for lightfast polyurethane coating systems |

Nhựa lỏng, hàm lượng rắn cao, có mùi thơm dễ chịu

* Công thức Bóng ASP

| Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- |
| NH1420 | 20 |
| NBAc | 40 |
| Tego 415 20% | 1.2 |
| BYK 141 20% | 0.8 |
| Tổng | 62g |

*Quy trình kiểm tra

Kéo kính 120µm

| Chỉ tiêu kiểm tra |  | NH/NCO (1-0.5) | NH/NCO (1-0.8) | NH/NCO (1-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ nhớt (NK2) | 0h | 7s90 | 7s80 | 7s82 |
|  | 1h | 8s10 | 8s10 | 8s70 |
|  | 2h | 9s68 | 10s10 | 10s10 |
|  | 2.5h | 12s75 | 14s00 | 12s00 |
|  | 3.5h | 20s47 | 43s00 | 18s47 |
|  | 4h | 2p30s (chảy đứt đoạn) | Gel dẻo | 1p20s (chảy tốt) |
| TGK |  | C1: 12p, C2 30p | C1: 12p, C2 20p | C1: 12p, C2 20p |
| Kháng hoá chất |  | Mù tạt: vết nặng 2/5, mất dần sau 24h nBAc: tan màng Cồn 99%: tan màng MEK: dộp tan ngay sau khi nhỏ lên | Mù tạt: không vết 5/5 nBAc: không tan, có vết bóng nhẹ Cồn 99%: không tan, có vết mờ MEK: dộp phồng toàn bộ bề mặt sau khi dung môi bay | Mù tạt: không vết 5/5 nBAc: không tan, có vết bóng nhẹ Cồn 99%: không tan, có vết mờ nhẹ MEK: dộp chân chim sau khi dung môi bay (nhẹ nhất trong 3 mẫu) |
| Bề mặt |  | Láng phẳng, không bọt | Láng phẳng, không bọt | Láng phẳng, không bọt |
| Dằn dính mặt |  | 8h dính nhẹ | 8h đạt | 8h đạt |
| Độ cứng/chống trầy |  | Mềm dẻo, dễ trầy | Cứng dẻo, chống trầy tốt | Cứng dẻo chống trầy tốt |

Thiếu cứng: sơn dễ trầy, kháng hoá chất kém

Đủ cứng: sơn cứng, chống trầy tốt, kháng hoá chất tốt, potlife thấp

Dư cứng: sơn cứng, chống trầy tốt, kháng hoá chất tốt, potlife tăng đáng kể.

*Ảnh hưởng của dung môi lên Potlife của nhựa

| Dung môi/cứng sử dụng | Độ nhớt (NK2) |  |  |  |  | TKG (90µm trên kính) | Thời gian nhựa gel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0h | sau 1h | sau 2h | sau 3h | sau 4h |  |  |
| nBAc: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s80 | - | 8s16 | 10s85 | 14s80 | C1: 7p, C2: 20p | > 4h |
| EAC: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s18 | - | 8s14 | 11s46 | 16s80 | C1: 5p, C2: 20p | > 4h |
| EAC: 90g BG: 10g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s82 | - | - | - | - | C1: 3p, C2: 15p | Nhựa toả nhiệt nhiều và gel sau 30p |
| NR100: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 8s18 | - | - | - | - | C1: 5p, C2: 10p | Nhựa toả nhiệt nhiều và gel sau 15p |
| Xylene: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s90 | 30s | 1p10 | - | - | C1: 7p, C2: 20p | Gel sau 2.5h |
| PMA: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s17 | - | - | - | - | C1: 5p, C2: 10p | Nhựa toả nhiệt nhiều và gel sau 20p |
| TXXT: 100g NH1420: 25g N3390: 25g | 7s18 | - | - | - | - | C1: 5p, C2: 20p | Nhựa toả nhiệt nhiều và gel sau 20p |
| NBAc: 125g NH1420: 25g L75: 37.5g | 7s19 | - | - | - | - | C1: 3p, C2: 10p | Nhựa toả nhiệt nhiều và gel sau 40p (đục trắng sau khi gel) |

nBAc/EAC thời gian sống của nhựa > 4h

NR100/PMA/BG/TXXT thời gian sống của nhựa thấp 15-30p

HDI potlife ngắn hơn HDI trimer

- Kết luận

-Nhựa aspatic nhanh khô, cứng dẻo, kháng hoá chất tốt. Tuy nhiên, potlife thấp (<4h)

-Tỉ lệ pha ảnh hưởng đến các tính năng và thời gian sống của nhựa:

+Thiếu cứng: chậm khô, tính năng của nhựa giảm, potlife dài.

+Đủ cứng: nhanh khô, tính năng tốt, potlife ngắn

+Dư cứng: tính năng tốt, potlife tăng đáng kể.

-Dung môi và cứng ảnh hưởng đáng kể đến thời gian sống của nhựa:

+Nhóm Ester (BAc/EAC): potlife khoảng 4h

+Nhóm Glycol ether ester (PMA95): potlife khoảng 20p

+Nhóm Aromatic (Xylene): potlife khoảng 2h

+Nhóm Glycol ether alcohol (BG): potlife khoảng 30p

+HDI trimer (N3390): potlife khoảng 3-4h

+HDI (N75): potlife ngắn <1h

Ngày 04/08/2026

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh