# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: PHA CHẾ DUNG MÔI RỬA HỆ NƯỚC

Công thức: Ethyl Acetate + Butyl Acetate + Acetone + Nước + Sodium Lauryl Sulfate

# I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Mục tiêu: Tạo dung môi rửa thiết bị/dụng cụ cho hệ sơn nước (water-based coating), có khả năng hòa tan cả màng sơn nước lẫn cặn bẩn, đồng thời thân thiện hơn với người sử dụng.

Vai trò các thành phần:

| Thành phần | Vai trò | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Ethyl Acetate (EA) | Dung môi chính — hòa tan nhựa/acrylic | Độ bay hơi vừa, hòa tan tốt nhựa hệ nước và acrylic, giá rẻ |
| Butyl Acetate (BuAc) | Dung môi phụ — chậm bay hơi, tăng thời gian tác dụng | Giúp dung môi tiếp xúc lâu hơn với bề mặt, tăng hiệu quả rửa |
| Acetone | Dung môi phá màng mạnh — tăng tốc độ rửa | Hòa tan nhanh màng sơn, tăng khả năng thấm ướt |
| Nước khử ion | Pha loãng — giảm chi phí, giảm độc hại | Tương hợp với hệ nước, rẻ, an toàn với người dùng |
| Sodium Lauryl Sulfate (SLS) | Chất hoạt động bề mặt — nhũ hóa dầu/nước | Giúp EA/BuAc/Acetone tan được trong nước, tạo hệ nhũ ổn định |

# II. CÔNG THỨC ĐỀ XUẤT

| Thành phần | % khối lượng | 100g mẻ thử | 10kg mẻ lớn |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethyl Acetate | 30-35% | 30-35g | 3,0-3,5 kg |
| Butyl Acetate | 15-20% | 15-20g | 1,5-2,0 kg |
| Acetone | 10-15% | 10-15g | 1,0-1,5 kg |
| Nước khử ion | 30-35% | 30-35g | 3,0-3,5 kg |
| SLS (chất HĐBM) | 2-5% | 2-5g | 0,2-0,5 kg |
| Tổng | 100% | 100g | 10,0 kg |
| Dự kiến giá thành |  | ~3.000-5.000đ/100g | ~300-500đ/lít |
| So sánh với dung môi nhập |  | 10.000-20.000đ/100g | Tiết kiệm 60-70% |

# III. QUY TRÌNH PHA CHẾ

Bước 1: Cân SLS

Cân 2-5g SLS/kg dung dịch. Hòa tan SLS trong nước khử ion (30-35% tổng khối lượng). Khuấy nhẹ đến khi tan hoàn toàn — tránh tạo bọt quá nhiều.

⏱ 5 phút

Bước 2: Pha dung môi

Trộn Ethyl Acetate (30-35%), Butyl Acetate (15-20%), Acetone (10-15%) trong một thùng riêng. Khuấy đều.

⏱ 5 phút

Bước 3: Nhũ hóa

Cho từ từ hỗn hợp dung môi (B2) vào dung dịch SLS/nước (B1) trong khi khuấy liên tục (máy khuấy từ hoặc khuấy tay). Tốc độ khuấy vừa phải — tránh tạo bọt.

⏱ 10-15 phút

Bước 4: Kiểm tra

Kiểm tra: dung dịch đồng nhất màu trắng đục (nhũ), không tách lớp sau 1 giờ để yên. Nếu tách lớp — tăng SLS hoặc giảm EA/Acetone.

⏱ 5 phút + 1h chờ

Bước 5: Đóng gói

Đóng vào chai/chai xịt. Dán nhãn: "Dung môi rửa hệ nước" + thành phần + cảnh báo an toàn.

⏱ 5 phút

# IV. KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

| Hạng mục kiểm tra | Phương pháp / Tiêu chí |
| --- | --- |
| Kiểm tra độ ổn định nhũ | Để yên 24h — không tách lớp, không kết tủa. Lắc nhẹ phải hồi phục nhanh. |
| Kiểm tra khả năng rửa | Quét sơn nước lên kính → để khô 30 phút → lau bằng khăn thấm dung môi. Đánh giá: sạch/không sạch/số lần lau cần thiết. |
| So sánh với dung môi nhập | Rửa cùng điều kiện, so sánh thời gian & hiệu quả. |
| Kiểm tra ăn mòn | Ngâm mẫu kim loại/sơn (thiết bị) trong dung dịch 1 giờ — kiểm tra ăn mòn, phồng rộp. |
| Đánh giá mùi | Đánh giá mức độ khó chịu khi sử dụng (thang 1-5). |

# V. LƯU Ý AN TOÀN

EA, BuAc, Acetone dễ cháy — tránh xa nguồn lửa, thực hiện ở nơi thông thoáng

Mang găng tay + kính bảo hộ khi pha chế

Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, đậy kín nắp

Dung dịch có mùi dung môi — nên dùng có máy hút mùi hoặc ngoài trời

Không xả thẳng xuống cống — thu gom và xử lý theo quy định hóa chất

# VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Tuần 1: Pha mẻ thử 100g — kiểm tra ổn định nhũ, khả năng rửa

Tuần 2: Điều chỉnh công thức (nếu cần). Pha mẻ 1kg — test thực tế trên thiết bị

Tuần 3: So sánh với dung môi nhập. Thu thập feedback

Tuần 4: Hoàn thiện công thức. Lên kế hoạch sản xuất mẻ 10-20kg