BÁO CÁO TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NGUYÊN LIỆU MỚI (BOSSIN)

Báo cáo tự động tổng hợp từ dữ liệu phòng Lab R&D
Nhà cung cấp: BOSSIN (Guangdong Bossin Novel Materials Technology Co., Ltd.)
Ngày cập nhật: 10/07/2026

# 1. DPHA-90 TDS (2026.03 version)

| Chỉ tiêu | Giá trị | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Ngoại quan | Lỏng trong | Quan sát |
| Màu (APHA) | ≤60 | GB/T 3143-1982 |
| Độ nhớt (cps/25°C) | 4.000–8.000 | GB/T 2794-2022 |
| Chỉ số Acid (mgKOH/g) | ≤0.5 | GB/T 6743-2008 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 1.20±0.02 | GB/T 6750-2007 |
| Chiết suất (25°C) | 1.487±0.005 | GB/T 614-2006 |
| Chức năng | 6 | Lý thuyết |
| Hàm lượng hoạt chất (%) | 100 | Lý thuyết |

Đặc điểm:

• Tổng hợp từ dipentaerythritol grade 90

• Ít tạp chất, tốc độ đóng rắn nhanh

• Mật độ liên kết ngang cao, độ cứng & chịu mài mòn tốt

Ứng dụng:

• UV plus hard liquid & PVC plus hard paint

• PCB ink & UV offset ink & Plastic UV coating

Hạn dùng: 12 tháng, tránh ánh sáng  |  Bao bì: 25L / 200L

# 2. DPHA-80 TDS (2025.04 version)

| Chỉ tiêu | Giá trị | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Ngoại quan | Hơi đục đến lỏng trong | Quan sát |
| Màu (APHA) | ≤100 | GB/T 3143-1982 |
| Độ nhớt (cps/25°C) | 3.000–10.000 | GB/T 2794-2013 |
| Chỉ số Acid (mgKOH/g) | <1.0 | GB/T 6743-2008 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 1.20±0.02 | GB/T 6750-2007 |
| Chiết suất (25°C) | 1.484±0.005 | GB/T 614-2006 |
| Chức năng | 5.5 | Lý thuyết |
| Hàm lượng hoạt chất (%) | 100 | Lý thuyết |

Đặc điểm:

• Độ nhớt trung bình

• Tốc độ đóng rắn nhanh

• Độ nhạy cao, độ cứng cao, chịu mài mòn tốt

Ứng dụng:

• PCB ink, UV offset ink

• Hardening fluid, Plastic UV coating

• PVC plus hard paint

Hạn dùng: 12 tháng, tránh ánh sáng  |  Bao bì: 25L / 200L

# 3. SO SÁNH & CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

## Bảng so sánh

| Chỉ tiêu | DPHA-90 | DPHA-80 |
| --- | --- | --- |
| Hàm lượng DPHA | ~90% | ~80% |
| Thành phần chính | Pentacrylate trở lên (cao) | Di, tri, tetraacrylate (cao) |
| Độ cứng | Cao hơn | Thấp hơn |
| Độ giòn | Cao hơn | Thấp hơn |
| Tốc độ đóng rắn | Nhanh hơn | Chậm hơn |
| Màu (APHA) | ≤60 | ≤100 |
| Độ nhớt (cps/25°C) | 4.000–8.000 | 3.000–10.000 |
| Chức năng | 6 | 5.5 |
| Chiết suất (25°C) | 1.487±0.005 | 1.484±0.005 |

## Cập nhật thị trường

Hiện tại, DPHA-90 là loại phổ biến nhất trên thị trường, được sản xuất từ dipentaerythritol.

Tình hình cung ứng 2025–2026:

• Năm ngoái: Xảy ra tình trạng khan hiếm, giá tăng mạnh nhưng sau đó phục hồi.

• Năm nay: Do ảnh hưởng của chiến tranh, nguyên liệu này lại khan hiếm, giá chưa trở lại bình thường, mức tăng khá đáng kể.

Đề xuất đánh giá DPHA-80:

• DPHA-80 được sản xuất từ nguyên liệu khác. DPHA thực chất là hỗn hợp của dipentaerythritol di, tri, tetra, penta, hexa, hepta và octaacrylates.

• DPHA-90: Hàm lượng pentaacrylate trở lên cao → cứng hơn, giòn hơn, đóng rắn nhanh hơn.

• DPHA-80: Hàm lượng di, tri, tetraacrylate cao hơn → độ cứng, độ giòn, tốc độ đóng rắn thấp hơn DPHA-90.

💲 Giá DPHA-80 hiện chỉ khoảng 60% so với DPHA-90 — tiềm năng tiết kiệm chi phí đáng kể.

📋 Đã yêu cầu đồng nghiệp gửi mẫu thử nghiệm. Cân nhắc đánh giá sản phẩm này.