
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHỰA UV
1. Tên mẫu : 2008 Sealer, 2222 W sealer PHT
1. Mục đích: So sánh nhựa 4212 (Ketian) với B-113 và 2202 (Ketian) với W-522
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 07/07-08/07/2026
1. Quy Trình:
* TDS 4102 (Ketian)
	Specifications
	B-113 Bossin
	4212 Ketian

	Chemistry
	Bisphenol A epoxy acrylate
	Bisphenol A epoxy acrylate

	Solid content
	100% 
	100% 

	Appearance
	Clear liquid
	Clear liquid

	Viscosity
	15000-25000 cps
	25000-35000 cps

	Functionality
	2
	2

	Specific Gravity 
	1.15±0.02(g/cm3)
	1.17±0.02(g/cm3)

	Properties
	-Curing fast
-Chemical resistance
-Hardness high
-Gloss and fullness good
-Diluted with 20% TPGDA
	- Fast curing speed, excellent surface drying, high gloss, high hardness, and outstanding adhesion to a wide range of substrates
 - Diluted with TPGDA


 4212 độ nhớt cao hơn B-113
* TDS 2202 (Ketian)
	Specifications
	W-522 Bossin
	2202 Ketian

	Chemistry
	 Polyester acrylate
	 Polyester acrylate

	Solid content
	100% 
	100% 

	Appearance
	Transparent liquid
	Transparent liquid

	Viscosity
	25000-45000 cps
	25000-35000 cps

	Functionality
	2
	2

	Specific Gravity 
	1.33±0.02(g/cm3)
	1.36±0.02(g/cm3)

	Properties
	Excellent adhesion, low shrinkage, high flexibility, and good resin compatibility
	Fast curing speed, excellent surface drying, good flexibility, low shrinkage, and outstanding adhesion. A benzene-free (non-aromatic solvent)


 2202 độ nhớt tương đương W-522

5.1. Kiểm tra sơ bộ nhựa
* Công thức kiểm tra nhựa 4212
	Thành phần 
	B-113
	Mẫu 4212

	B-113
	60
	x

	4212
	x
	60

	TPGDA
	20
	20

	D-1173
	1.2
	1.2

	TỔNG
	81.2g
	81.2g




[image: ]B-113
4212

-Màu sắc dung dịch trong suốt, tương đồng nhau, 4212 có chút vàng hơn nhưng không đáng kể.
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	B-113
	4212

	NK2
	2p51s
	2p50s

	Độ ngã vàng
	Độ ngã vàng tương đương nhau (4212 hơi vàng hơn, không đáng kể)

	Độ khô bề mặt
	4212 khô tốt hơn B-113 (không đáng kể)

	Màng sơn, bề mặt
	Bề mặt láng,thấm ướt tốt

	Độ giòn/co ngót
	4212 giòn, co ngót hơn B-113 (giấy kéo cong vênh hơn)
[image: ]

	Nhám #320
	Dễ chà nhám, không có nhựa dính nhám
	Dễ chà nhám, không có nhựa dính nhám

	Độ cứng
	Tương đương nhau 


 Tổng thể, nhựa 4212 tương đương nhựa B-113. Tuy nhiên 4212 co ngót và giòn hơnB-113
4212

* Công thức kiểm tra 2202
	Thành phần 
	W-522
	Mẫu 2202

	W-522
	50
	x

	2202
	x
	50

	HDDA
	15
	15

	D-1173
	1.0
	1.0

	TỔNG
	66g
	66g




[image: ]W-522
2202

-Màu sắc dung dịch trong suốt, tương đồng nhau, W-522 vàng hơn 2202.
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	W-522
	2202

	NK2
	1p09s
	1p07s

	Độ ngã vàng
	Độ ngã vàng tương đương nhau (khác biệt không đáng kể)

	Độ khô bề mặt
	2202 khô mặt tốt hơn W-522 nhiều

	Màng sơn, bề mặt
	Bề mặt hơi co, thấm ướt chưa tốt

	Độ dẻo
	Tương đương nhau

	Nhám #320
	Khó chà nhám, dính nhám nhiều
	Khó chà nhám, dính nhám nhiều (dễ chà hơn W-522)


 Tổng thể, nhựa 2202 tương đương nhựa W-522. Tuy nhiên 2202 độ khô tốt hơn.B-113
4212

5.2. Kiểm tra trong công thức sơn
* Công thức 2008 Sealer
	Thành phần 
	Đối chứng
	Mẫu 
	Quy trình khuấy

	B-113
	49.1
	x
	Khuấy hỗn hợp trong 3-4 với tốc độ 600-700v/p

	W-522
	66.3
	x
	

	4212
	x
	49.1
	

	2202
	x
	66.3
	

	EM223
	8.8
	8.8
	

	TM2800
	47.5
	47.5
	Cho từ từ bột vào khuấy trong 20p, tốc độ 900v/p

	AK60
	41.0
	41.0
	Giảm tốc độ 600v/p, cho tiếp các thành phần còn lại

	D-1173
	7.3
	7.3
	

	TỔNG
	220g
	220g
	


*Nhận xét quy trình/dung dịch khuấy
-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh
-Dòng chảy sơn tốt, sơn cuộn tốt
*Quy trình kiểm tra
MDF 2 lần 2008 sealer, kiểm tra
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Đối chứng B-113/W-522
	Mẫu 4212/2202

	DIN 6
	3p59s
	4p59s

	Dung dịch sơn
	Sơn đặc, chảy tốt, dung dịch màu nâu 
	Sơn đặc, chảy tốt, dung dịch màu vàng

	Độ trong
	Kéo giấy mẫu hơi đục hơn (không đáng kể)
Trên gỗ tương đương

	Màng sơn, bề mặt
	Màng sơn có gân

	Nhám #320
	Tương đương nhau (nhựa dính nhám liti)

	Độ lắng
	Hầu như không lắng

	Độ cứng
	Mẫu mềm dẻo hơn

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B


 
 Nhựa 4212/2202 thay thế B113/W522 trong công thức 2008 sealer kiểm tra đạt (4212/2202 độ nhớt cao hơn)



* Công thức 2222 W sealer PHT
	Thành phần 
	B-113/W-522
	4212/2202
	Quy trình khuấy

	B-113
	56
	x
	Khuấy hỗn hợp trong 3-4 với tốc độ 600-700v/p

	W-522
	36.8
	x
	

	4212
	x
	56
	

	2202
	x
	36.8
	

	TPGDA
	6.4
	6.4
	

	TMPTA
	4.9
	4.9
	

	BYK 110
	0.8
	0.8
	

	Zinc-St
	3.6
	3.6
	Cho từ từ bột khuấy trong 30p, tốc độ 900v/p 

	Calsigloss IP
	29.0
	29.0
	

	Titan 628
	62.2
	62.2
	

	P220X (1-2Xy)
	1.5
	1.5
	Giảm tốc độ 600v/p, cho tiếp các thành phần còn lại

	AK60
	41.2
	41.2
	

	OCB 15%
	2.0
	2.0
	

	D-1173
	8.0
	8.0
	

	Pi819
	2.6
	2.6
	

	TPO
	1.4
	1.4
	

	Xylene
	2.6
	2.6
	

	TỔNG
	260g
	260g
	


*Quy trình kiểm tra
Quy trình mẫu: MDF  2 lần 2222 W sealer PHT
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Đối chứng B-113/W-522
	Mẫu 4212/2202

	DIN 6
	3p18s
	3p5s

	Dung dịch sơn
	Sơn chảy tốt, có nhiều bọt
	Sơn chảy tốt, có nhiều bọt

	Màng sơn, bề mặt
	Màng sơn láng phẳng

	Nhám #320
	Chà nhám tương đương nhau (dính liti)

	Độ lắng
	Không lắng

	Độ dẻo
	Tương đương nhau

	Độ phủ
	Đạt tương đương nhau

	Đo màu
	MDF: L=92.63, a=-1.68, b=0.54
Giấy: L=96.76, a=-1.77, b=3.66
	MDF: L=92.41, a=-1.60, b=0.36
Giấy: L=96.84, a=-1.74, b=3.41

	Độ bám
	4/5B
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	4/5B
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  Trong 2222 white sealer PHT: 4212/2202 độ nhớt thấp hơn, các kết quả kiểm tra đạt tương đương nhau.
6. Kết luận
-Nhựa 4212 kiểm tra các chỉ tiêu (độ nhớt, độ bám, độ cứng, độ khô) đạt tương đương B-113. Tuy nhiên, 4212 giòn/co ngót hơn B-113.
-Nhựa 2202 kiểm tra các chỉ tiêu (độ nhớt, độ bám, độ dẻo) đạt tương đương W-522. Tuy nhiên, 2202 khô mặt nhanh hơn W-522.
+Hệ nhựa 4212+2202 trong sơn trắng  độ nhớt thấp hơn B113+W522
+Hệ nhựa 4212+2202 trong sơn tự nhiên  độ nhớt cao hơn B113+W522


Ngày 08/07/2026
Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
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