PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHỰA UV

- Tên mẫu : 2008 Sealer, 2222 W sealer PHT

- Mục đích: So sánh nhựa 4212 (Ketian) với B-113 và 2202 (Ketian) với W-522

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 07/07-08/07/2026

- Quy Trình:

* TDS 4102 (Ketian)

| Specifications | B-113 Bossin | 4212 Ketian |
| --- | --- | --- |
| Chemistry | Bisphenol A epoxy acrylate | Bisphenol A epoxy acrylate |
| Solid content | 100% | 100% |
| Appearance | Clear liquid | Clear liquid |
| Viscosity | 15000-25000 cps | 25000-35000 cps |
| Functionality | 2 | 2 |
| Specific Gravity | 1.15±0.02(g/cm3) | 1.17±0.02(g/cm3) |
| Properties | -Curing fast -Chemical resistance -Hardness high -Gloss and fullness good -Diluted with 20% TPGDA | - Fast curing speed, excellent surface drying, high gloss, high hardness, and outstanding adhesion to a wide range of substrates - Diluted with TPGDA |

4212 độ nhớt cao hơn B-113

* TDS 2202 (Ketian)

| Specifications | W-522 Bossin | 2202 Ketian |
| --- | --- | --- |
| Chemistry | Polyester acrylate | Polyester acrylate |
| Solid content | 100% | 100% |
| Appearance | Transparent liquid | Transparent liquid |
| Viscosity | 25000-45000 cps | 25000-35000 cps |
| Functionality | 2 | 2 |
| Specific Gravity | 1.33±0.02(g/cm3) | 1.36±0.02(g/cm3) |
| Properties | Excellent adhesion, low shrinkage, high flexibility, and good resin compatibility | Fast curing speed, excellent surface drying, good flexibility, low shrinkage, and outstanding adhesion. A benzene-free (non-aromatic solvent) |

2202 độ nhớt tương đương W-522

5.1. Kiểm tra sơ bộ nhựa

* Công thức kiểm tra nhựa 4212

| Thành phần | B-113 | Mẫu 4212 |
| --- | --- | --- |
| B-113 | 60 | x |
| 4212 | x | 60 |
| TPGDA | 20 | 20 |
| D-1173 | 1.2 | 1.2 |
| TỔNG | 81.2g | 81.2g |

B-113

4212

-Màu sắc dung dịch trong suốt, tương đồng nhau, 4212 có chút vàng hơn nhưng không đáng kể.

| Chỉ tiêu kiểm tra | B-113 | 4212 |
| --- | --- | --- |
| NK2 | 2p51s | 2p50s |
| Độ ngã vàng | Độ ngã vàng tương đương nhau (4212 hơi vàng hơn, không đáng kể) |  |
| Độ khô bề mặt | 4212 khô tốt hơn B-113 (không đáng kể) |  |
| Màng sơn, bề mặt | Bề mặt láng,thấm ướt tốt |  |
| Độ giòn/co ngót | 4212 giòn, co ngót hơn B-113 (giấy kéo cong vênh hơn) |  |
| Nhám #320 | Dễ chà nhám, không có nhựa dính nhám | Dễ chà nhám, không có nhựa dính nhám |
| Độ cứng | Tương đương nhau |  |

B-113

4212

Tổng thể, nhựa 4212 tương đương nhựa B-113. Tuy nhiên 4212 co ngót và giòn hơn

* Công thức kiểm tra 2202

| Thành phần | W-522 | Mẫu 2202 |
| --- | --- | --- |
| W-522 | 50 | x |
| 2202 | x | 50 |
| HDDA | 15 | 15 |
| D-1173 | 1.0 | 1.0 |
| TỔNG | 66g | 66g |

W-522

2202

-Màu sắc dung dịch trong suốt, tương đồng nhau, W-522 vàng hơn 2202.

| Chỉ tiêu kiểm tra | W-522 | 2202 |
| --- | --- | --- |
| NK2 | 1p09s | 1p07s |
| Độ ngã vàng | Độ ngã vàng tương đương nhau (khác biệt không đáng kể) |  |
| Độ khô bề mặt | 2202 khô mặt tốt hơn W-522 nhiều |  |
| Màng sơn, bề mặt | Bề mặt hơi co, thấm ướt chưa tốt |  |
| Độ dẻo | Tương đương nhau |  |
| Nhám #320 | Khó chà nhám, dính nhám nhiều | Khó chà nhám, dính nhám nhiều (dễ chà hơn W-522) |

B-113

4212

Tổng thể, nhựa 2202 tương đương nhựa W-522. Tuy nhiên 2202 độ khô tốt hơn.

5.2. Kiểm tra trong công thức sơn

* Công thức 2008 Sealer

| Thành phần | Đối chứng | Mẫu | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| B-113 | 49.1 | x | Khuấy hỗn hợp trong 3-4 với tốc độ 600-700v/p |
| W-522 | 66.3 | x |  |
| 4212 | x | 49.1 |  |
| 2202 | x | 66.3 |  |
| EM223 | 8.8 | 8.8 |  |
| TM2800 | 47.5 | 47.5 | Cho từ từ bột vào khuấy trong 20p, tốc độ 900v/p |
| AK60 | 41.0 | 41.0 | Giảm tốc độ 600v/p, cho tiếp các thành phần còn lại |
| D-1173 | 7.3 | 7.3 |  |
| TỔNG | 220g | 220g |  |

*Nhận xét quy trình/dung dịch khuấy

-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh

-Dòng chảy sơn tốt, sơn cuộn tốt

*Quy trình kiểm tra

MDF 2 lần 2008 sealer, kiểm tra

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đối chứng B-113/W-522 | Mẫu 4212/2202 |
| --- | --- | --- |
| DIN 6 | 3p59s | 4p59s |
| Dung dịch sơn | Sơn đặc, chảy tốt, dung dịch màu nâu | Sơn đặc, chảy tốt, dung dịch màu vàng |
| Độ trong | Kéo giấy mẫu hơi đục hơn (không đáng kể) Trên gỗ tương đương |  |
| Màng sơn, bề mặt | Màng sơn có gân |  |
| Nhám #320 | Tương đương nhau (nhựa dính nhám liti) |  |
| Độ lắng | Hầu như không lắng |  |
| Độ cứng | Mẫu mềm dẻo hơn |  |
| Độ bám | Đạt 5/5B | Đạt 5/5B |

Nhựa 4212/2202 thay thế B113/W522 trong công thức 2008 sealer kiểm tra đạt (4212/2202 độ nhớt cao hơn)

* Công thức 2222 W sealer PHT

| Thành phần | B-113/W-522 | 4212/2202 | Quy trình khuấy |
| --- | --- | --- | --- |
| B-113 | 56 | x | Khuấy hỗn hợp trong 3-4 với tốc độ 600-700v/p |
| W-522 | 36.8 | x |  |
| 4212 | x | 56 |  |
| 2202 | x | 36.8 |  |
| TPGDA | 6.4 | 6.4 |  |
| TMPTA | 4.9 | 4.9 |  |
| BYK 110 | 0.8 | 0.8 |  |
| Zinc-St | 3.6 | 3.6 | Cho từ từ bột khuấy trong 30p, tốc độ 900v/p |
| Calsigloss IP | 29.0 | 29.0 |  |
| Titan 628 | 62.2 | 62.2 |  |
| P220X (1-2Xy) | 1.5 | 1.5 | Giảm tốc độ 600v/p, cho tiếp các thành phần còn lại |
| AK60 | 41.2 | 41.2 |  |
| OCB 15% | 2.0 | 2.0 |  |
| D-1173 | 8.0 | 8.0 |  |
| Pi819 | 2.6 | 2.6 |  |
| TPO | 1.4 | 1.4 |  |
| Xylene | 2.6 | 2.6 |  |
| TỔNG | 260g | 260g |  |

*Quy trình kiểm tra

Quy trình mẫu: MDF  2 lần 2222 W sealer PHT

| Chỉ tiêu kiểm tra | Đối chứng B-113/W-522 | Mẫu 4212/2202 |
| --- | --- | --- |
| DIN 6 | 3p18s | 3p5s |
| Dung dịch sơn | Sơn chảy tốt, có nhiều bọt | Sơn chảy tốt, có nhiều bọt |
| Màng sơn, bề mặt | Màng sơn láng phẳng |  |
| Nhám #320 | Chà nhám tương đương nhau (dính liti) |  |
| Độ lắng | Không lắng |  |
| Độ dẻo | Tương đương nhau |  |
| Độ phủ | Đạt tương đương nhau |  |
| Đo màu | MDF: L=92.63, a=-1.68, b=0.54 Giấy: L=96.76, a=-1.77, b=3.66 | MDF: L=92.41, a=-1.60, b=0.36 Giấy: L=96.84, a=-1.74, b=3.41 |
| Độ bám | 4/5B | 4/5B |

Trong 2222 white sealer PHT: 4212/2202 độ nhớt thấp hơn, các kết quả kiểm tra đạt tương đương nhau.

6. Kết luận

-Nhựa 4212 kiểm tra các chỉ tiêu (độ nhớt, độ bám, độ cứng, độ khô) đạt tương đương B-113. Tuy nhiên, 4212 giòn/co ngót hơn B-113.

-Nhựa 2202 kiểm tra các chỉ tiêu (độ nhớt, độ bám, độ dẻo) đạt tương đương W-522. Tuy nhiên, 2202 khô mặt nhanh hơn W-522.

+Hệ nhựa 4212+2202 trong sơn trắng  độ nhớt thấp hơn B113+W522

+Hệ nhựa 4212+2202 trong sơn tự nhiên  độ nhớt cao hơn B113+W522

Ngày 08/07/2026

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh