CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH

PHÒNG RD

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM MỚI

1.Tên sản phẩm: BÓNG PRECAT BT 0626 10%

2. Mục đích thử mẫu: CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CỨNG ĐẠT 2H, TIÊU CHUẨN ASHLEY

3. Ngày làm mẫu: 16/06/26

4. Người làm mẫu: THÁI

| BÓNG PRECAT 0626 CTHUC DUYỆT SX | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- |
| RESIN A186 | 40 |
| XYLEN | 10 |
| ED 30 | 0.5 |
| SILICA JH 10 | 5 |
| 3300( 1-2) | 4 |
| C 32( 20%) | 1 |
| HD | 5 |
| LANCO 5730 | 1.5 |
| 415( 20%) | 1.5 |
| 5800F( 20%) | 1.5 |
| KL 245( 20%) | 1 |
| ETERMINO 9327 | 5 |
| CYMEL 304 | 5 |
| XT MẪU 5% | 16 |
| DMC | 14 |
| NR 100 | 14 |
| DUNG DỊCH NC ½ | 10 |
| DUNG DỊCH NC 5” | 10 |
| NBAC | 15 |
| PMA 95 | 15 |
| BG | 3 |
| TỔNG CỘNG | 178 |

5.Công thức làm mẫu kiểm tra

| LÓT NC PAK 0626 CTHUC DUYỆT SX | KHỐI LƯỢNG |
| --- | --- |
| LÓT NC HB | 100 |
| AK 60 | 12.5 |
| RESIN 1095 | 7.5 |
| DUNG DỊCH NC ½ | 10 |
| EAC | 5 |
| NR 100 | 15 |
| TỔNG CỘNG | 150 |

6.Qui trình kiểm tra:

* RD KIỂM TRA

- GỖ VENEER OAK/ OAK – STAIN MÀU- NC PAK 0626(2LẦN/2 PATH)- BÓNG PRECAT 1 LẦN

* KĨ THUẬT KIỂM TRA TRÊN 2 MẪU MÀU T741, T614 (QUI TRÌNH THEO HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM)

-MÀU T614: STAIN – LÓT NC PAK 0626 3 LẦN/ 2 PATHS – BÓNG PRECAT BT 0626 1 LẦN/ 2PATHS

- MÀU T741: STAIN – LÓT NC PAK 0626 2 LẦN/ 2 PATHS – GLAZE 2410H – LÓT NC PAK 0626 1 LẦN/ 2 PATHS --  BÓNG PRECAT BT 0626 1 LẦN/ 2PATHS

7.Phân tích kết quả:

* KẾT QUẢ KIỂM TRA SƠN LÓT

+ TGK C1: ~7P RÁO.TGK

+ C2:60P CHÀ NHÁM NHIỀU BỘT DẼ CHÀ NHÁM, DÍNH 5-7 CHẤM NHỎ

+ ĐỘ BÁM: 5B/5B

+ ĐẨY KẸP: MÀNG DAI CHẮC CHẮN

+ ĐỘ CỨNG: ĐẨY BÚT CHÌ ĐẠT 1H, MÀNG SƠN KHÔNG BỂ

* KẾT QUẢ SƠN BÓNG:

| QUY TRÌNH 1( RD) | QUY TRÌNH 2( KĨ THUẬT) |
| --- | --- |
| TỈ LỆ PHA: 1-1/ NCHB, ĐỘ NHỚT : 11”40 | TỈ LỆ PHA: 1-1/ NCHB, ĐỘ NHỚT : 14” |
| TGK C1: 7-8P RÁO | TGK C1: |
| TGK C2: 30-35P KHÔ | TGK C2: |
| GLOSS:18-20% | GLOSS:15-16 % |
| ĐỘ BÁM : 5B/5B | ĐỘ BÁM : 5B/5B |
| ĐẨY KẸP: MÀNG SƠN BÁM CHẮC, DAI | ĐẨY KẸP: |
| ĐỘ CỨNG: ĐẠT 2H, TRÊN TỔNG SỐ 4 ĐƯỜNG ĐẨY CÓ 1-2 ĐƯỜNG ĐẨY LÚN KHÔNG NỨT, KHÔNG VỤN CÓ 1-2 ĐƯỜNG NỨT, RĂNG CƯA | ĐỘ CỨNG: KHÔNG ĐẠT 2H, + MÀNG SƠN GIÒN + MÀNG SƠN BỂ KHÔNG CÒN GIỮ LỚP SƠN LẠI + MÀNG SƠN VỤN NHIỀU |
| TEST KHÁNG STAIN (THEO TIÊU CHUẨN ASHLEY) : TRONG 8H VÀ 24H ĐẠT, KHÔNG DẤU VẾT | TEST RESISTANCE : |
| TEST KHÁNG TRẦY: KÉO DĨA 100 VÒNG, MÀNG SƠN KHÔNG RÁCH, KHÔNG TRẦY, CHỈ CÓ VẾT BÓNG NHẸ | TEST KHÁNG TRẦY: |
| LAU DUNG MÔI NBAC: MÀNG SƠN KHÔ ĐỂ SAU 48 GIỜ: CHẢY MÀNG SƠN | LAU DUNG MÔI NBAC: |
|  | HÌNH ẢNH MINH HỌA MÀU T614 MÀU T741 |

9. Nhận xét- kết luận:

- ĐỘ CỨNG: THEO 2 QUY TRÌNH KĨ THUẬT THỰC HIỆN KHÔNG ĐẠT 2H, VÌ MÀNG SƠN BỂ - VỤN NHIỀU – GIÒN RỘP (TEST TRÊN 2 THẺ MẪU KỸ THUẬT MANG VỀ R&D)

- CÁC CHỈ TIÊU THEO YÊU CẦU ASHLEY ĐẠT

Ngày  8   tháng   8   năm  2026

Người thực hiện

Màu T614									                  THÁI

Màu T741