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Đặc Tính Sơn Better Cacbon
Trong thời gian vừa qua, BT – Chem đã tiến hành cải tiến các sản phẩm Sơn “Better Cacbon” theo yêu cầu từ IKEA. Và hiện tại, Sơn đang tiến hành áp dụng sản xuất thực tế tại Hành Mỹ.

Sơn “Better Cacbon” sử dụng nguyên liệu “biobased carbon” – Nguyên liệu nhựa có nguồn gốc thiên nhiên. Do đó, các sơn “Better Cacbon” có đặc tính khác sản phẩm đang sản xuất như sau:
	Hệ Sơn Đang Sản Xuất
	Hệ Sơn “Better Cacbon”

	% Better Cacbon: Không có
	% Better Cacbon: Các sản phẩm > 15%.

	VOC: còn chứa lượng rất ít – Low VOC
	VOC: không chứa – Non VOC

	Đạt các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và an toàn hóa chất theo yêu cầu IKEA.
	Đạt các yêu cầu về chất lượng sản phẩm và an toàn hóa chất theo yêu cầu IKEA.

	Màng sơn dẻo, độ bám đạt
	Màng sơn dẻo hơn 

=> Màng sơn mềm hơn và độ bám tốt hơn.

	Thời gian khô nhanh 
	Thời gian khô dài hơn. 
(tham khảo bảng kiểm tra đính kèm)

	Màng sơn trong, sáng.
	Màng sơn đục nhẹ.


Do đặc tính của Sơn “Better Cacbon” nên cty Hành Mỹ cần những điều chỉnh để phù hợp với hệ sơn mới này như:

+ Thẻ chuẩn màu sắc.

+ Quy trình sản xuất cần kéo dài thời gian sấy và thời gian hong phơi.
Kính mong BGĐ cty Hành Mỹ tiến hành sản xuất thử nghiệm cùng Kỹ Thuật BT – Chem để tiến hành điều chỉnh sản xuất phù hợp với hệ sơn này. 

Xin chân thành cảm ơn.
Thời gian khô của Hệ Sơn Better Cacbon so với Hệ sơn đang sản xuất:
	STT
	Thời gian khô

Hệ Sơn Đang Sản Xuất
	Thời gian khô

Hệ Sơn “Better Cacbon”

	1
	Lót Nhúng BT – 0511

C1: 7 – 10 phút
C2: 30 phút
	Lót Nhúng BT – 0511H BC

C1: 7 – 10 phút

C2: 30 phút

	2
	Các Lót Màu TumBling

C1: 5 – 7 phút
C2: 20 – 30 phút
	Các Lót Màu TumBling BC

C1: 5 – 7 phút
C2: 20 – 30 phút

	3
	Bóng BEx03 – 2402H Tumbling

C1: 5 – 7 phút

C2: 30 – 45 phút 
	Bóng BEx03 – 2402H Tumbling BC

C1: 7 – 10 phút

C2: 40 – 50 phút

	4
	Lót S03 – 2402H

C1: 5 – 7 phút

C2: 30 – 45 phút
	Lót S03 – 2402H BC

C1: 7 – 10 phút

C2: 40 – 50 phút

	5
	Bóng BEx03 – 2402H 25%

C1: 5 – 7 phút

C2: 30 – 45 phút
	Bóng BEx03 – 2402H 25% BC

C1: 7 – 10 phút

C2: 40 – 50 phút

	6
	Bóng BEx03 – 2402H Roller

C1: 7 – 10 phút
C2: 30 – 45 phút 
	Bóng BEx03 – 2402H Roller BC

C1: 10 – 12 phút
C2: 40 – 50 phút 


· Ghi chú: Thời gian khô được kiểm tra tại điều kiện :

+ Độ dầy màng sơn 100(m

+ Nhiệt độ T = 30(C

+ Độ ẩm H < 60%
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