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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SƠN BT CAT
1. Tên sản phẩm, tỷ lệ pha, độ nhớt

-  Tên sản phẩm: Lót BT CAT, BÓNG BT CAT 02
- Tỷ lệ pha và cách pha loãng

+ Tỷ lệ pha :  
10 lót - 2 phụ gia BT CAT – 7(10 dung môi BT CAT
10 bóng BT CAT 02 – 3 phụ gia BT CAT - 7(10 dung môi BT CAT

+ Cách pha:  Pha lót / bóng và dung môi khuấy đều.  Pha phụ gia vào và và khuấy đều lại trước khi sử dung.  

- Độ nhớt : 
lót BT CAT: 14-16 giây, cup NK2.
Bóng BT CAT 02: 12” - 13”, cup NK2.
2. Đặc tính

- Loại sơn hai thành phần tương tự sơn AC, nhanh khô, độ phủ cao, độ cứng cao.

- Các vấn đề cần lưu ý:


+ Hỗn hợp đã pha loãng phụ gia nên sử dụng trong thời gian 4 giờ.



+ Các xưởng sản xuất , phòng Kỹ Thuật có sử dụng loại sơn này phải sử dụng thiết bị riêng, không sử dụng chung với các loại sơn hệ NC và PU


+ Xưởng Pha Màu, xưởng Dầu Bóng khi xử lý hàng tồn / tái chế không sử dụng với các loại sơn NC và PU
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