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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÓT PU PC FD
1. Tên sản phẩm, tỷ lệ pha, độ nhớt

-  Tên sản phẩm: Lót PU PC FD
- Tỷ lệ pha và cách pha loãng

+ Tỷ lệ pha :  2 lót PU PC FD - 1 cứng PU 0723– 2 dung môi PU lót

+ Cách pha:  Pha lót và dung môi khuấy đều

 Cho cứng và và khuấy đều lại trước khi sử dung.  

- Độ nhớt 12”-13”
, cup NK2.
2. Đặc tính

- Loại sơn sử dụng cho dòng hàng trong nhà.


- Sơn nhanh khô, độ phủ cao.

- Mức tăng độ nhớt theo thời gian: tăng 2 giây sau 1 giờ, 4-5 giây sau 2 giờ.

3. Quy định sau khi pha loãng:


- Hỗn hợp lót đã pha loàng dung môi và cứng: chỉ sử dụng trong thời gian tối đa 2 giờ.


- Không nên phun 2 lần lót cho dù phun 1 patt hay 2 patts.
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