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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
PHỤ GIA CHÀ NHÁM: PHỤ GIA CN M1/23
- Tên sản phẩm: phụ gia CN M1/23
- Mục đích: tăng thời gian khô của lót màu nhanh hơn.

- Cách sử dụng: 

+ Pha tối đa 20% phụ gia vào sơn lót hoặc  sơn lót màu (chưa pha loãng), khuấy kỹ. Yêu cầu chỉnh lại độ nhớt cho phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế tại khách hàng.

+ Sau khi pha loãng dung môi và cứng ( nếu có), sử dụng trong thời gian 4 giờ, thường xuyên khuấy trong khi sử dụng.
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