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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
PHỤ GIA TĂNG BÁM: HỖN HỢP PHỤ GIA 08/22
- Tên sản phẩm: hỗn hợp phụ gia 08/22.
- Mục đích: tăng độ bám dính giữa các lớp sơn với nhau.
- Cách sử dụng: 

+ Trong sơn lót hoặc lót màu NC, PU: sử dụng tối đa 10%


+ Trong sơn bóng hoặc sơn màu NC: sử dung tối đa 5%.
- Các lưu ý:


+ Phụ gia tăng bám khi sử dụng trong sơn sẽ làm chậm khô hơn, Tùy theo độ nhớt, màu sắc, độ dày màng sơn khi sử dụng thực tế trên chuyền kỹ thuật phải kiểm soát thời gian khô để đảm bảo các chỉ tiêu: thời gian chà nhám (đối với sơn lót), thời gian đóng gói (sơn bóng).

+ Phụ gia tăng bám làm màng sơn chậm khô nên chậm ổn định độ bóng.
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