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Ngày 05 tháng 04 năm 2024
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RETARDER VÀ DUNG MÔI SP
Mục đích sử dụng: làm giảm hiện tượng mốc sơn do ảnh hưởng của thời tiết
	Tên sản phẩm
	Cách sử dụng
	Điều kiện môi trường phải sử dụng

	RETARDER
	- Trong sơn lót hoặc sơn lót màu: pha tối đa 7% vào hỗn hợp sơn lót hoặc lót màu đã pha sẵn dung môi và cứng (nếu có)

- Trong sơn bóng hoặc sơn màu: pha tối đa 5% vào hỗn hợp sơn bóng hoặc sơn màu đã pha sẵn dung môi và cứng ( nếu có)
	- Trời nắng nóng:  nhiệt độ  ≥  350C, độ ẩm ≤ 60%.

- Trời mưa ẩm: nhiệt độ  ≤  280C, độ ẩm ≥65%.




	Dung môi SP
	- Trong sơn lót hoặc sơn lót màu: pha tối đa 7% vào hỗn hợp sơn lót hoặc lót màu đã pha sẵn dung môi và cứng (nếu có)

- Trong sơn bóng hoặc sơn màu: pha tối đa 5% vào hỗn hợp sơn bóng hoặc sơn màu đã pha sẵn dung môi và cứng ( nếu có)
	- Trời nắng nóng:  nhiệt độ  ≥  350C, độ ẩm ≤ 60%.

- Trời mưa ẩm: nhiệt độ  ≤  280C, độ ẩm ≥65%.





Các lưu ý 


- Tùy theo độ nhớt, màu sắc, độ dày màng sơn khi sử dụng thực tế trên chuyền kỹ thuật phải thử nghiệm lượng sử dụng để đảm bảo các chỉ tiêu: thời gian chà nhám (đối với sơn lót), thời gian đóng gói (sơn bóng).

- Dung môi SP và Retarder làm màng sơn chậm khô nên thời gian ổn định độ bóng sẽ chậm.

- Trong trường hợp thời tiết quá cực đoan (độ ẩm quá cao hoặc nhiệt độ quá cao) cần phải báo khách hàng tạm ngương sản xuất hoặc bật lò sấy nếu có.
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