| Tên Sản Phẩm | Độ bám | Cơ tính (C2M) | Độ trong | Độ nhớt | Bền màu | Dễ pha màu | Chà nhám | Chống xù ghim gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn lót S07 – 2706H NEW | 4B/5B |  | 7/10 | Din 4 14 – 17s |  | 10/10 | 60 phút Ra ít bột, dễ chà 4/5 | 8/10 |
| Sơn lót S03 – 2410H | 4B/5B |  | 6/10 | Din 4 40 – 50s |  | 10/10 | 60 phút Dễ chà 4/5 | 8/10 |
| Sơn lót S2 – 2108H Lâu không SX | 4B/5B |  | 1/10 | S64/10 20000 - 35000 |  | 10/10 | Vuốt nhám sơ, dính nhám (quét cọ) | Sơn quét cọ |
| Lót SR – 01H Lâu không SX | 4B/5B |  | 1/10 | S64/10 15000 - 25000 |  | 10/10 | Vuốt nhám sơ, dính nhám (sơn cán) | Sơn cán |
| Lót Nhúng BT – 0511H | 4B/5B |  | 7/10 | Din 4 10 – 13s |  | 10/10 | 30 phút Dễ chà nhám 4/5 | 8/10 |
| Lót Nhúng DC - 0603H | 4B/5B |  | 9/10 | Din 4 10 – 13s | Bền màu | 10/10 | 30 – 60 phút Chà nhám dính 4/5 | 8/10 |
| Nhựa Stain BT – 0725H | 4B/5B |  | 10/10 | Din 4 10 – 13s |  | Màu Dye hệ nước | Không chà nhám | 10/10 |
| Nhựa Stain BT 1023 | 4B/5B |  | 10/10 | NK2 11 – 13s |  | Màu hệ dung môi | Không chà nhám | 10/10 |

| Tên Sản Phẩm | Độ bám | Độ trong | Độ nhớt | Chà nhám | Chống xù ghim gỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sơn lót S07 – 2706H NEW | 4B/5B | 7/10 | 5/10 | 8/10 | 7/10 |
| Sơn lót S03 – 2410H | 4B/5B | 6/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 |  |
| Sơn lót S2 – 2108H ( cọ) | 4B/5B | 1/10 | 10/10 | 3/10 | 7/10 |  |
| Lót SR – 01H( máy lăn) | 4B/5B | 1/10 | 10/10 | 3/10 | 7/10 |  |
| Lót Nhúng BT – 0511H | 4B/5B | 7/10 | 4/10 | 9/10 | 8/10 |  |
| Lót Nhúng DC - 0603H ( ngoài trời) | 4B/5B | 9/10 | 4/10 | 8/10 | 8/10 |  |
| Nhựa Stain BT – 0725H | 4B/5B | 9/10 | 4/10 | 1/10 | 9/10 |  |
| Nhựa Stain BT 1023 | 4B/5B | 9/10 | 4/10 | 1/10 | 9/10 |  |

Giải thích các đặc tính đánh giá: (điểm từ 1 đến 10)

- Độ bám: Khả năng bám dính của sơn lên bề mặt gỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của lớp sơn phủ.

- Cơ tính (C2M): Độ cứng và khả năng chịu va đập của màng sơn sau khi khô.

- Độ trong: Mức độ trong suốt của màng sơn, giúp làm nổi bật vân gỗ tự nhiên. Các sản phẩm có độ trong cao nhất được đánh giá 10.

- Độ nhớt: Độ lỏng/đặc của sơn. Độ nhớt thấp được đánh giá cao hơn đối với các sản phẩm pha loãng hoặc cần thẩm thấu sâu.

- Bền màu: Khả năng giữ màu sắc ban đầu của lớp sơn lót, đặc biệt quan trọng khi sử dụng dưới lớp sơn phủ màu.

- Dễ pha màu: Khả năng dễ dàng kết hợp với các chất tạo màu để tạo ra màu sắc mong muốn.

- Chà nhám: Mức độ dễ dàng khi chà nhám lớp sơn lót, giúp bề mặt phẳng mịn.

- Chống xù ghim gỗ: Khả năng ngăn chặn hiện tượng gỗ bị xù ghim, được mô tả rõ trong đặc tính của một số sản phẩm.

| Tên Sản Phẩm | Cơ tính (C2M) | Chống mài mòn, chống xước | Độ trong | Độ nhớt | Bền ngoài trời | Dễ pha màu | Lán bề mặt | Thời gian đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEx 03 – 2410H |  |  | 8/10 | Din 4 30 – 40s |  | 10/10 | 10/10 | 12 – 24 giờ Bóng 10%: 6 giờ |
| BT STR – 2410H Bóng 20% |  |  | 8/10 | Din 4 25 – 35s |  | 10/10 | 10/10 | > 24 giờ Bóng 10%: 12giờ |
| BEx 03 – 2706H Bóng 5 – 30% |  |  | 9/10 | Din 4 25 – 30s |  | 10/10 | 10/10 | 12 – 24 giờ Bóng 10%: 4 giờ |
| KL3 – 1801H Pha 1-0.3 nước |  |  | 8/10 | Din 6: 24 – 28s Pha 1-0.3H: Din 4: 22 – 25s |  | 10/10 | Sơn lục bình | > 24 giờ |
| BT OD 02/23H |  |  | 8/10 | Din 4 20 – 25s | Bền ngoài trời | 10/10 | 10/10 | > 24 giờ |
| BT 2K 201120H Pha cứng |  | Tốt ~ 1H | 8/10 | Din 4 14 – 18s |  | Chưa pha màu | 10/10 | > 24 giờ |
| BT ABR – 2410H |  | Tốt nhất ~ 1H | 10/10 | Din 4 30 – 40s |  | 10/10 | 10/10 | 12 – 24 giờ Bóng 10%: 12 giờ |
| BT FC 01/23 TOPCOAT LACQUER |  |  | 8/10 | Din 4 25 – 30s |  | 10/10 | 10/10 | > 24 giờ |
| B03 – 241025H |  | Tốt hơn Bóng BEx | 10/10 | Din 4 25 – 35s |  | 10/10 | 10/10 | 12 – 24 giờ Bóng 10%: 6 giờ |

| Tên Sản Phẩm | Chống mài mòn, chống xước | Độ trong | Độ nhớt | Bền ngoài trời | Thời gian đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEx 03 – 2410H | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 |
| BT STR – 2410H | 5/10 | 7/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 |  |
| BEx 03 – 2706H | 5/10 | 8/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 |  |
| KL3 – 1801H( lục bình) | 5/10 | 7/10 | 9/10 | 5/10 | 6/10 |  |
| BT OD 02/23H | 5/10 | 7/10 | 6/10 | 8/10 | 6/10 |  |
| BT 2K 201120H | 8/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 | 6/10 |  |
| Pha cứng |  |  |  |  |  |  |
| BT ABR – 2410H | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | 7/10 |  |
| BT FC 01/23 TOPCOAT LACQUER | 4/10 | 7/10 | 7/10 | 5/10 | 6/10 |  |
| B03 – 241025H | 6/10 | 9/10 | 7/10 | 5/10 | 7/10 |  |

Giải thích các đặc tính đánh giá: (điểm từ 1 đến 10)

- Cơ tính (C2M): Khả năng chịu tác động vật lý như va đập, nén, uốn của màng sơn. Các sản phẩm đạt chuẩn Ikea/Ashley hoặc sơn 2K được đánh giá cao nhất.

- Chống mài mòn, chống xước: Khả năng chống lại các tác động gây trầy xước bề mặt. Đặc biệt, sản phẩm BT ABR – 2410H và BT 2K 201120H có độ cứng cao được đánh giá tốt nhất.

- Độ trong: Mức độ trong suốt của màng sơn, giúp làm nổi bật vân gỗ. Các sản phẩm BEx 03 – 2410H và BEx 03 – 2706H được miêu tả có màng sơn trong và độ phủ cao nên được đánh giá cao.

- Độ nhớt: Mức độ lỏng/đặc của sơn, ảnh hưởng đến khả năng thi công. Các sản phẩm có độ nhớt phù hợp để sử dụng trực tiếp và dễ lán bề mặt được đánh giá cao.

- Bền màu/ngoài trời: Khả năng duy trì màu sắc ban đầu của lớp sơn theo thời gian. KL3 – 1801H và BT ODR 03/23H được miêu tả có khả năng chống ngã màu/biến màu tốt nên được đánh giá cao.

- Dễ pha màu: Khả năng dễ dàng kết hợp với các chất tạo màu. Các sản phẩm phù hợp với stain màu và glaze màu được đánh giá cao.

- Lán bề mặt: Khả năng tự san phẳng của màng sơn sau khi thi công, tạo bề mặt nhẵn mịn.

- Thời gian đóng gói: Thời gian màng sơn khô đủ để có thể đóng gói. Các sản phẩm BEx 03 – 2410H và BEx 03 – 2706H được miêu tả khô nhanh nên được đánh giá cao nhất. Sản phẩm BT STR – 2410H khô chậm nên bị đánh giá thấp.

| Tên Sản Phẩm | Cơ tính (C2M) | Độ trắng | Độ che phủ (lấp nền) | Độ nhớt | Độ bám dính | Chống ngã vàng | Dễ pha màu | Lán bề mặt | Thời gian đóng gói | Thời gian chà nhám | Chống xước mặt | Độ cứng | Chịu ngoài trời |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bóng Trắng BWEx 03 – 2410H |  |  |  | Din 4: 30 – 40s | 4B/5B | Có | 10/10 | 10/10 | 12 – 24 giờ Bóng 10%: 6 giờ |  |  |  | Có |
| Bóng Trắng KLW – 6410H (Pha 1-6nước) |  |  |  | Pha 1-0.6H NK2: 10 - 14s | Cạo tay nhẹ không tróc | Có | 10/10 | Lục bình | > 24 giờ |  |  |  | Có |
| SW1 – 1705H |  |  |  | Din 4: 35 – 38s | 4B/5B | Có | 10/10 | 10/10 |  | 60P chà nhám dính 4/5 |  |  | Có |
| SW6-0909H NEW |  |  |  | Din 4: 25 – 30s | 4B/5B | Có | 10/10 | 10/10 |  |  |  |  | Có |
| Lót Trắng WS2 – 2108H |  |  |  | S64/10: 38000 – 42000 | 4B/5B | Không | 10/10 | Quét cọ |  | 90P – 120P vuốt nhám nhẹ |  |  | Không |
| Lót Trắng SWR – 03H (KP) |  |  |  | Din 8: 55 – 65s | 4B/5B | Không | 10/10 | Sơn cán |  |  |  |  | Không |
| Lót Trắng SWR – 03H (pha màu) |  |  |  | S64/10: 10000 – 20000 | 4B/5B | Không | 10/10 | Sơn cán |  |  |  |  | Không |
| Bóng Trắng BT OD 02/23H |  |  |  | Din 4: 20 – 30s | 4B/5B | Có | 10/10 | 10/10 | > 24 giờ |  |  |  | Có |
| BASECOAT BT -- 0512H |  |  |  | Din 6: 12 – 15s | 4B/5B | Không | 10/10 | Xử lý MDF |  | 60P chà nhám dính 4/5 |  |  | Không |
| BASE COAT BT -- 1009H |  |  |  | Din 6: 20 – 25s | 3B/5B | Không | 10/10 | Xử lý MDF |  | 60P chà nhám đạt 5/5 |  |  | Không |

| Tên Sản Phẩm | Độ nhớt | Độ bám dính | Chống ngã vàng | Thời gian đóng gói | Chịu ngoài trời |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bóng Trắng BWEx 03 – 2410H | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |
| Bóng Trắng KLW – 6410H (Pha 1-6nước) | 8/10 | 5/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 |  |
| SW1 – 1705H | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |  |
| SW6-0909H NEW | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 |  |
| Lót Trắng WS2 – 2108H | 10/10 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 |  |
| Lót Trắng SWR – 03H (KP) | 9/10 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 |  |
| Lót Trắng SWR – 03H (pha màu) | 10/10 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 |  |
| Bóng Trắng BT OD 02/23H | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 |  |
| BASECOAT BT -- 0512H | 8/10 | 8/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 |  |
| BASE COAT BT -- 1009H | 9/10 | 6/10 | 3/10 | 7/10 | 3/10 |  |

| Tên Sản Phẩm | Ngăn dầu gỗ thông | Ngăn dầu gỗ tràm | Ngăn dầu các loại gỗ khác Cao su, MDF… | Dễ sử dụng | Độ nhớt | Thời gian hiệu quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB - 2211H | Đạt | Đạt | Đạt | + 3% PGTB | Din 4: 25 – 35s | Sau 4 – 6 giờ |
| TBW - 2211H | Đạt | Đạt | Đạt | + 3% PGTB | Din 4: 25 – 35s | Sau 4 – 6 giờ |
| TB 1501 | Đạt | Không đạt | Không đạt | Không pha | NK2: 11 – 12s | Sau 1 – 2 giờ |
| TB – 1807A | Đạt | Đạt | Đạt | Không pha | Din 4: 15 – 25s | Sau 1 – 2 giờ |
| TB – 1807B Trắng | Đạt | Đạt | Đạt | + 1.5% PGTB | Din 4: 15 – 25s | Sau 1 – 2 giờ |

| Tên Sản Phẩm | Ngăn dầu gỗ thông | Ngăn dầu gỗ tràm | Ngăn dầu các loại gỗ khác ( cao su, MDF..) | Độ nhớt | Dễ sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB - 2211H | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 |  |
| TBW - 2211H | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 |  |
| TB 1501 | 8/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 8/10 |  |
| TB – 1807A | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 8/10 |  |
| TB – 1807B Trắng | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 |  |