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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SƠN
Nền : Sơn Trên Đá
1. Vật liệu sử dụng
· Sơn bóng: PU SD0807 (5%)
· Chất đóng rắn: Cứng PU HXXT
· Dung môi: Dung môi PU SM
Tỉ lệ pha trộn:
· PU SD0807 : Cứng HXXT : Dung môi SM = 4 : 1 : 1
Độ nhớt tiêu chuẩn (NK2): 9 – 10 giây

2. Thời gian khô
· Cấp 1: 8 – 10 phút
· Cấp 2: 70 – 90 phút
· Sấy nhiệt: 100 °C trong 15 phút (nếu cần tăng tốc quá trình khô)

3. Quy trình sơn trên đá 
1. Chuẩn bị bề mặt:
· Làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất.
· Bề mặt phải khô và không dính ẩm.
· Chà nhám phẳng với loại nhám phù hợp
2. Phun bóng lần 1:
· Sử dụng PU SD0807 (5%) theo tỉ lệ pha chuẩn.
· Phun đều tay, tránh chảy sơn.
· Để khô tự nhiên 60 – 80 phút.
3. Phun bóng lần 2:
· Phun lớp thứ hai với cùng tỉ lệ.
· Để khô tự nhiên.
4. Đóng gói/di chuyển:
· Thời gian tối thiểu: 24 – 36 giờ sau khi hoàn tất lớp sơn.
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