HOÁ KEO BÌNH THẠNH

BT CHEM

CÔNG TY TNHH SX-TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH

Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0274) 3 789 991/2/3.

Fax: (0274) 3 789 996/ 7. Email: hkbt@btchem.com.vn.

www.btchem.com.vn

ISO 9001  -  ISO 14001

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SƠN

Nền : Sơn Trên Đá

1. Vật liệu sử dụng

- Sơn bóng: PU SD0807 (5%)

- Chất đóng rắn: Cứng PU HXXT

- Dung môi: Dung môi PU SM

Tỉ lệ pha trộn:

- PU SD0807 : Cứng HXXT : Dung môi SM = 4 : 1 : 1

Độ nhớt tiêu chuẩn (NK2): 9 – 10 giây

2. Thời gian khô

- Cấp 1: 8 – 10 phút

- Cấp 2: 70 – 90 phút

- Sấy nhiệt: 100 °C trong 15 phút (nếu cần tăng tốc quá trình khô)

3. Quy trình sơn trên đá

- Chuẩn bị bề mặt:

  - Làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất.

  - Bề mặt phải khô và không dính ẩm.

  - Chà nhám phẳng với loại nhám phù hợp

- Phun bóng lần 1:

  - Sử dụng PU SD0807 (5%) theo tỉ lệ pha chuẩn.

  - Phun đều tay, tránh chảy sơn.

  - Để khô tự nhiên 60 – 80 phút.

- Phun bóng lần 2:

  - Phun lớp thứ hai với cùng tỉ lệ.

  - Để khô tự nhiên.

- Đóng gói/di chuyển:

  - Thời gian tối thiểu: 24 – 36 giờ sau khi hoàn tất lớp sơn.