1.       Khả năng chịu nhiệt độ cao trong môi trường vận chuyển và lưu trữ
Bản mẫu phải thực hiện tối thiểu 24h trước khi test .
Luôn đặt mẫu trong lò trong suốt quá trình thực hiện và đánh giá.
Bề mặt mẫu để trong lò phải hướng lên trên .
Đối với gỗ , nhiệt độ test : 75.66 độ C
Test trong 1 giờ, sau 30 phút kiểm tra đánh giá .
Tiêu chuẩn : Không nứt, không phù, phông bong tróc, đổi màu.
2.       Khả năng chịu nhiệt độ thấp trong môi trường vận chuyển và lưu trữ
Bản mẫu phải thực hiện tối thiểu 24h trước khi test .
Đặt mẫu trong môi trường lạnh -23 độ C trong 24h .
Sau đó lấy ra để ổn định ở nhiệt độ phòng rồi mới đánh giá .
Tiêu chuẩn : Không đổi màu, không dộp, không nứt, không bong tróc.
3.       Mức độ biến đổi khi có tác động của nhiệt độ và tia cực tím
Q PANEL QUV Accelerated Tester ( reri 94851743 QUV – light bulb 354 nm )
Nhiệt độ buồng : 50 độ C
Chiếu trong 100 h
Máy so màu : X-rite SP64
Kích thước A 5 , đo tối thiểu 4 vị trí.Kích thươc lớn hơn , đo tối thiểu 6 vị trí.
Tiêu chuẩn : Sơn màu : chỉ số L và b lệch không quá 1 , chỉ số a không quá 0.3
Sơn không màu : so soánh bằng mắt thường , chia làm 3 mức : 3 – thay đổi ít/ không thay đổi
Mức 2 – thay đổi nhẹ , mức 1 : thay đổi đáng kể .
 
4.       Độ bám
Thực hiện sau khi sơn tối thiểu 24h
Với độ dầy sơn nhỏ hơn hoặc bằng 38 micron , dùng lưỡi các có khoảng cách lưỡi 1.5mm
Với độ dầy sơn lớn hơn hoặc bằng 38 micron , dùng lưỡi các có khoảng cách lưỡi 2mm
5.       Kiểm tra độ bám vào độ liên kết các lớp sơn  mar testing
Sử dụng thiết bị Gardner Balance Beam Adhesion and Mar Tester PA 2198B. Mức độ test từ 1Kg đến 10 Kg ( thang điểm từ 1 đến 10 )
Đầu test bằng thép không ghỉ , bo tròn , đường kính 3,2 mm
Đặt đầu test tiếp xúc lên bề mặt mặt mẫu , chỉnh cân bằng thanh test , sau đó kép trượt đều trên bề mặt. Đầu tiếp xúc kim loại sẽ để lại một vệt dài trên bề mặt sơn. Thực hiện lần lược từ mức 1kg đến 10 kg ( tươn ứng từ 1 điểm đến 10 điểm )
Cách đánh giá tại từng điểm :
Được xem là pass tại điểm đó khi :
Đường lún dài , đều và không có vết nứt
Trên đường lún, nếu lớp bóng có bong tróc hoặc sơn bị dộp trắng thì đường bong tróc hay dộp trắng nhỏ hơn hoặc bằng  3,2 mm.
Mẫu đạt khi có số điểm lớn hơn hoặc bằng 5 điểm ( tương ứng với 5kg)  - Ngoại trừ loại DA Vanity program thì lớn hơn hoặc bằng 2
6.       Kiểm tra độ chắc chắn của các mối ghép
7.       Kiểm tra độ bám dính của giấy dán cạnh, chỉ dán cạnh, sơn cạnh và trên các bề mặt góc bo, profile
8.       Kiểm tra khả năng chịu lực của các mối ghép sản phẩn , đảm bảo không bị hở mối ghép khi ráp với module khác của sản phẩm .
9.       Kiểm tra khả năng kháng ẩm của sản phẩm
Kiểm tra ở hai mức độ ẩm
Mức cao : 49 độ C , 70% độ ẩm
Mức thấp : 43 độ C , 20% độ ẩm
Qui trình kiểm : đổ mẫu ổn định ở nhiệt độ phòng 24h à đặt ở mức cao trong 24h à kiểm tra à ổn định ở nhiệt độ phòng 24hà đặt ở mức thấp  trong 24h àổn định ở nhiệt độ phòng 24hà kiểm tra .
Thực hiện 2 chu kì .
Tiêu chuẩn đánh giá : Mối ghép không hở, không nứt, không đổi màu, bong tróc.
10.   Kiểm tra khả năng chịu sự thay đổi thời tiết của sản phẩm, chịu sốc nhiệt
Tấm thẻ kiểm tra sơn tối thiểu 10 ngày .
Không có lỗ , nếu có lỗ trên thẻ kiểm tra thì phải được đậy lại .
Buồng nóng : 49 độ C , 75% ẩm
Buồng lạnh : -20 đến -21 độ C.
Qui trình 1 chu kì : Để ổn định ở nhiệt độ phòng à buồng nóng trong 1 giờ à ổn định 30 phútà lạnh trong 1 giờ
Thực hiện 5 chu kì
Tiêu chuẩn : Không đổi màu, không bong dộp, không nứt.
11.   Kiểm tra khả năng chịu được các hóa chất nhà bếp, nhà tắm  trên bề mặt sản phẩm .
 Tấm thẻ kiểm tra sơn tối thiểu 10 ngày .
Tấm thẻ kiểm tra đặt theo chiều dọc.
Đổ 3 ml chất kiểm tra lên bề mặt thẻ mẫu
Thời gian test tùy theo loại hóa chất 
Dùng xốp thấm nước lau  sạch và vải khô lau lại lần nữa.
Thời gian test :
-24 giờ : Giấm trắng, nước cam, nước chanh, nước nho, xốt cà chua ( trái cây thật) , coffee ( pha ở 46 độ C, pha 1 muỗng trong một tách nước ) , dầu olive, rượu Vodka ( loại nguyên chất) , dung dịch chất tẩy rửa ( 0.5%)
-1 giờ : Mù tạt ( 100%)
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