CÁC CÔNG THỨC SƠN UV 
BTUV 2407
· BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS
· W-160D: 28.67%
· W-160D: 18.16%
· B-113: 20.38%
· B-113: 12.1%
· EM 265: 2.85%
· EM 221: 13.38%
· EM 221: 5.1%
· BYK-2150: 2.39%
· Gagloss-IP: 7.69%
· Casigloss-IP: 14.3%
· EMR 996 (titan): 17.7%
· EWR 996: 18.64%
· A66: 7.13%
· ED 30: 8.03%
· EM 221: 5.1%
· To-8120: 3.4%
· PI-184(1104): 3.62%
· 2-EHA: 5.26%
· PI-819: 0.45%
· PI-184(1104): 2.83%
· PI-TPO(1108): 0.87%
· PI-819: 0.47%
· BYK-346: 0.48%
· PI-TPO(1108): 0.75%
· DD-OCB(20%): 0.28%
· Tổng: 100.04% (Làm tròn 99.99%)
· BTUV 2407 Topcoat matte PHT
· W160D: 39.98%
· EM221: 19.92%
· 2EHA: 6.64%
· BYK 2150: 3.06%
· Pi184: 6.38%
· Tacl MX20P: 7.3%
· dd OCB 20%-BuAc: 0.43%
· TO 8120M: 3.5%
· ED30: 14.8%
· Tổng: 100%
· BTUV 2407 Topcoat clear PHT
· W160D: 83.83%
· EM223: 3.12%
· EM221: 6.24%
· dd OCB 20%-BuAc: 0.31%
· Pi184: 4.49%
· Tổng: 100%




BTUV 0906
· BTUV 0906 Topcoat 5% PHT
· HE-421F (B-113): 2.65%
· W-522: 1.37%
· EM 231: 0.46%
· EM 223: 0.65%
· EM 221: 0.4%
· BYK-2150: 0.15%
· TM-2800: 1.04%
· JH-10: 0.66%
· RAD 2105: 0.59%
· Silica-3000: 1.58%
· ED30: 0.35%
· WAx-8120: 0.3%
· EM221: 0.76%
· PI-1173: 0.4%
· BYK-1798: 0.04%
· Tổng: 11.4%
· BTUV 0906 Topcoat clear PHT
· HE-421F (B-113): 57.14%
· W-522: 29.54%
· EM 231: 9.92%
· PI-1173: 3.18%
· BYK-1798: 0.21%
· Tổng: 100.00%

BTUV 0510
· BT UV 0510 Topcoat 5%
· B-6121: 30.05%
· EM223: 7.43%
· EM 265: 5.308%
· EM 231: 3.38%
· BYK 2150: 2.036%
· ED30: 7.94%
· TO 8120M: 5.171%
· JH10: 28.544%
· Xylene: 4.968%
· D-1173: 4.927%
· BYK 410: 0.244%
· Tổng: 100%
· BT UV 0510 Topcoat BS
· B-6121: 56.34%
· B113: 28.17%
· EM223: 5.63%
· EM 231: 5.63%
· D-1173: 4.23%
· Tổng: 100.00%

Sealer & Primer
· BT_UV 2008 Sealer
· B113: 22.33%
· W522: 30%
· EM223/TPGDA: 4%
· TM 2800: 21.67%
· AK60 (A66): 18.67%
· D1173 (173): 3.33%
· Tổng: 100%
· BT_UV 2011 HP Sealer
· HE-421F (B-113): 50.35%
· W 522: 21.72%
· EM223 (TPGDA): 2.25%
· PA_9083: 1.23%
· TM 2800: 9.25%
· AK 60 (A66): 10.26%
· D1173 (1103): 4.95%
· Tổng: 100%
· BT UV 2106 V Sealer
· HE-421F: 18.08%
· W522: 10.04%
· EM223: 16%
· EM231: 4.55%
· Zinc St: 1.3%
· TM2800: 21.79%
· AP106(A66): 14.32%
· 2EHA: 9.8%
· TPO (1108): 0.35%
· D1173 (1103): 3.46%
· BYK 410: 0.3%
· Tổng: 100%
· BTUV 0806WV sealer
· B-113: 7.31%
· B-535: 11.48%
· B-522: 15.67%
· EM 231: 5.56%
· EM 223 (TPGDA): 8.97%
· E23: 1.72%
· TM-2800: 14.95%
· EWR-966: 3.45%
· A66 (606): 15.99%
· EM 223 (TPGDA): 7.99%
· TPO (1108): 1.73%
· PI-819(380): 0.91%
· PI-1103: 3.73%
· BY-1798: 0.18%
· BY-410: 0.36%
· Tổng: 100%
· BT UV 2222 WHITE SEALER PHT
· B-113: 21.54%
· B-522: 14.17%
· EM 231: 1.9%
· EM 223: 2.47%
· BYK-110: 0.29%
· Zinc St: 1.4%
· Casloss-IP: 11.15%
· EWR-996: 23.91%
· DD PHA SƠN UV: 100 7.45%
· AK60(A66): 8.41%
· DD-OCB (15%): 0.46%
· P220X(1-2XY): 0.57%
· PI-1103: 3.41%
· TPO(1108): 0.54%
· PI-819: 1.01%
· Xylene: 1.01%
· Tổng: 99.69%
· BTUV0907 white Sealer
· 160D: 23.83%
· EM231: 5.74%
· BYK 1798: 0.5%
· BYK 110: 0.87%
· Zinc - St: 2.38%
· Titan 996: 43.37%
· A66: 15.08%
· EM223: 2%
· P220X(1-2 Xy): 1.54%
· D1173/PI1103: 2.88%
· PI-819: 0.96%
· TPO/PI1108: 0.86%
· Tổng: 100.0%
· BT UV 2711 Black sealer PHT
· HE-421 (B-113): 15.12%
· W-522: 13.23%
· EM-265: 1.42%
· EM-223: 3.95%
· TM-2800: 14.18%
· H 15 (268A): 14.2%
· AK60: 13.23%
· PA-9083: 0.79%
· 2-EHA: 4.72%
· PI-1103: 3.79%
· TPO (1108): 1.44%
· Xylene: 1.93%
· P220X (1-2XY): 0.16%
· ĐEN MA 100 UV: 11.52%
· XANH DƯƠNG 4GA: 0.31%
· Tổng: 100%
· PRIMER 01 GT
· W-535: 38.29%
· HE-421F: 9.57%
· W-522: 19.14%
· DR-U3: 11.4%
· EM 223: 6.57%
· H15: 1.01%
· A66: 4.79%
· PA-9083: 1.44%
· D-1173(1103): 4.79%
· BY-1798: 0.06%
· Tổng: 100%
· BTUV 2005 Matte Sealer
· HE421F: 14.96%
· W522: 14.96%
· EM223: 8.17%
· Silica 3000: 13.3%
· ED30: 2.39%
· TM2800: 28.38%
· A66: 10.51%
· EM221: 3.06%
· D-1173: 3.15%
· TPO: 1.01%
· BYK 410: 0.1%
· Tổng: 100%

Filler
· BT UV 2704 FILLER - PHT
· HE-421(B-113): 29.77%
· W-522: 25.95%
· EM 223: 4.02%
· E 23: 0.32%
· Casloss-IP: 11.27%
· TM-2800: 17.84%
· AK60(A66): 7.18%
· PI-1103: 3.22%
· P220X(1-2XY): 0.42%
· Tổng: 99.99%
· BT UV 2703 FILLER
· HE-421(B-113): 47.32%
· B-522: 12.97%
· EM 223: 1.91%
· Zinc St: 1.11%
· Casloss-IP: 0.82%
· E-268A(H15): 21.73%
· E746-N20: 8.21%
· D_1173(1103): 3.52%
· BY-D410: 2.41%
· Tổng: 100%

Các sản phẩm khác
· BTUV BOTR
· B-113: 6.63%
· B-522: 20.7%
· EM223: 3.86%
· EM231: 0.88%
· Zinc - St: 2.08%
· H15: 15.43%
· EWR(2190)6: 28.617%
· Calcigloss: 3.09%
· A66: 10.25%
· P220X (1-2): 0.43%
· D1173: 2.41%
· PI-819: 0.67%
· TPO: 0.42%
· Tổng: 100%
· BTUV BTR
· B-113: 6.53%
· B-522: 20.41%
· EM223: 3.80%
· EM231: 0.87%
· Zinc - St: 2.05%
· H15: 50.95%
· A66: 10.10%
· P220X (1-2): 0.42%
· D1173: 4.88%
· Tổng: 100.00%
· Past CMM 0411
· EM231: 28.99%
· JH10: 38.65%
· EM 265: 28.99%
· D410: 0.48%
· D1173: 2.9%
· Tổng: 100%
· DL UV 01
· B-6121: 18.3%
· EM223: 73.19%
· A66: 6.68%
· D-1173: 1.83%
· Tổng: 100%
· BTUV CTC
· B113: 48.69%
· EM 265: 29.85%
· Xylene: 7.46%
· D-1173: 9.33%
· BYK 378: 4.66%
· Tổng: 100%
· BTUV CCN
· HE-421F: 21.66%
· EM 223: 18.05%
· H15: 54.15%
· BYK 410: 0.36%
· pi184: 5.78%
· Tổng: 100%
· PG 6020
· BYK 3560: 20%
· BuAc: 100%
· Paste white UV 1112
· B113: 52.38%
· BYK 110: 1.51%
· Sil 925: 6.09%
· Titan R902: 38.89%
· PI819: 0.56%
· PITPO: 0.56%
· Tổng: 100%
· BTUV BV 1711
· TPO: 66.67%
· D-1173: 16.67%
· Bulty Acetate: 16.67%
· Tổng: 100%
· PG 1608
· Cứng HXXT: 100%
· Đen MA100
· B113: 44.48%
· W522: 30.85%
· EM223: 5.17%
· BYK 2150: 1.34%
· TCL3: 15.07%
· EM221: 3.09%
· Tổng: 100.00%

