PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU

- Tên mẫu: Dầu thuần, dầu hệ nước

- Mục đích: Thử nghiệm một số quy trình dầu

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 10-18/07/2026

- Hệ nước

* RLO nhũ (dầu lanh nhũ)

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu lanh RLO | 500 | 1/Cho dầu +TW20 khuấy trong 10p, tốc độ 600v/p 2/Hoà tan AMP95 trong nước 3/Cho từ từ pha dầu vào pha nước, tốc độ 900v/p, khuấy trong 5p, sau đó cho làm đặc + phá bọt để sơn cuộn tốt hơn, khuấy tiếp trong 20p. 4/Giảm tốc độ về 600v/p, cho các thành phần còn lại, khuấy trong 5-10p |
| 2 | TW20 | 25 |  |
| 3 | Nước | 250 |  |
| 4 | APM95 | 1.5 |  |
| 5 | PS166 NC | 3.5 |  |
| 6 | 811 50% | 2.0 |  |
| 7 | IOG | 2.5 |  |
| 8 | RSConC 50% | 2.5 |  |
| 9 | PS166 (NC) | 7.0 |  |
| TỔNG |  | 790.5g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu đặc, chảy đứt đoạn, màu trắng sữa, có bọt, tan nhanh

* TO nhũ (dầu chẩu nhũ)

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu chẩu TO | 192 | 1/Cho dầu + PM +TW20 khuấy trong 10p, tốc độ 600v/p 2/Hoà tan AMP95 trong nước 3/Cho từ từ pha nước vào pha dầu, tốc độ 900v/p, khuấy trong 5p, sau đó phá bọt, khuấy tiếp trong 20p. 4/Giảm tốc độ về 600v/p, cho các thành phần còn lại, khuấy trong 5-10p |
| 2 | PM | 19.2 |  |
| 3 | TW20 | 9.6 |  |
| 4 | Nước | 76.8 |  |
| 5 | APM95 | 1.9 |  |
| 6 | 811 50% | 1.3 |  |
| 7 | IOG | 1.6 |  |
| 8 | RSConC 50% | 1.6 |  |
| 9 | Nước | 30 |  |
| TỔNG |  | 334g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu đặc, chảy tốt, màu vàng trắng sữa, có bọt, tan nhanh

* Dầu bảo quản 1507H

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO nhũ | 790.5 | Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 10-15p, tốc độ 600v/ps |
| 2 | TO nhũ | 263.5 |  |
| 3 | Glycerine | 74 |  |
| 4 | Exskin | 3.5 |  |
| 5 | BYK 093 50% | 5.0 |  |
| 6 | CF100 | 3.5 |  |
| TỔNG |  | 1140g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dầu đặc, chảy tốt, màu vàng trắng sữa, có bọt, tan nhanh

* Nước pha 1507H

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước | 90 | Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps |
| 2 | Glycerine | 10 |  |
| TỔNG |  | 100g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Dung dịch trong suốt, đồng nhất

* HH màu nước

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỏ Red BT01H | 50 | Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps |
| 2 | Đen BT01H | 50 |  |
| TỔNG |  | 100g |  |

*Kiểm tra

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu bảo quản 1507H +30% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)

*Nhận xét, đánh giá

-Mùi: mùi dầu đặc trưng, không có mùi dung môi

-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt

-Thao tác: dễ lau, không bết rít

-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù rất ít không đáng kể

-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 nhiều

-Độ khô: lớp đầu khô sau 3h, lớp 2 khô sau 24h

-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h khô, chùi giấy còn ra màu nhiều

*Điều chỉnh công thức dầu stain

* Dầu stain 1507H

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO nhũ | 790.5 | Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 10-15p, tốc độ 600v/ps |
| 2 | TO nhũ | 263.5 |  |
| 3 | Glycerine | 122 |  |
| 4 | Exskin | 5.5 |  |
| 5 | BYK 093 50% | 5.0 |  |
| 6 | CF100 | 4.5 |  |
| 7 | Nước | 57 |  |
| 8 | Nhựa 6191 | 57 |  |
| TỔNG |  | 1304.5g |  |

*Kiểm tra

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu stain 1507H +20% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)

*Nhận xét, đánh giá

-Mùi: mùi dầu đặc trưng, không có mùi dung môi

-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt

-Thao tác: dễ lau, không bết rít

-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù rất ít không đáng kể

-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 ít

-Độ khô: lớp đầu khô sau 3h, lớp 2 khô sau 24h

-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h khô, chùi giấy còn ra màu ít, sau 5-7 ngày giảm rõ (rất ít, không đáng kể)

-Kháng nước: sau 4 ngày kháng nước đạt (gỗ tràm), gỗ bạc đàn có vết

Lớp 1 dầu stain thêm nhựa 6191 hạn chế tan màu khi lau lớp 2

- Hệ dầu

* Dầu Hardwax Oil

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO | 822.5 | 1/Cho dầu + wax vào nấu 150oC kết hợp khuấy nhẹ đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt 2/Đợi dầu nguội khoảng 80oC, cho dung môi vào 3/Cuối cùng cho Drier vào sau cùng, khuấy mạnh để dầu đồng nhất |
| 2 | TO | 286.8 |  |
| 3 | 8120M | 43.3 |  |
| 4 | Parafin oil | 155 |  |
| 5 | DBE | 70 |  |
| 6 | Zir24 | 3.8 |  |
| 7 | Ca | 3.8 |  |
| 8 | CF100 | 8.4 |  |
| 9 | Exskin | 2.2 |  |
| 10 | Polyphase 641 | 4.0 |  |
| TỔNG |  | 1399.8g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

* Dung môi stain

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NR100 | 100 |  |
| TỔNG |  | 100g |  |

* Dung môi lau

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafin oil | 100 |  |
| TỔNG |  | 100g |  |

* HH màu dầu

| STT | Thành phần | Khối lượng | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đỏ F3RK (1-0.5dm) | 50 | Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps |
| 2 | Đen TCL3 (1-2dm) F0 | 50 |  |
| TỔNG |  | 100g |  |

*Kiểm tra

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu Hardwax oil +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo

*Nhận xét, đánh giá

-Mùi: có mùi dung môi nhẹ, dễ chịu

-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt

-Thao tác: dễ lau, không bết rít

-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù không xù ghim

-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 ít

-Độ khô: lớp đầu khô ráo sau 4-6h, lớp 2 khô sau 24-48h

-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h chùi giấy còn ra màu ít.

*Điều chỉnh công thức dầu stain

* Dầu stain

| STT | Thành phần | Mẫu A | Mẫu B | Mẫu C | Quy trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO | 745.5 | 745.5 | 745.5 | 1/Cho dầu + wax vào nấu 150oC kết hợp khuấy nhẹ đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt 2/Đợi dầu nguội khoảng 80oC, cho dung môi vào 3/Cuối cùng cho Drier vào sau cùng, khuấy mạnh để dầu đồng nhất |
| 2 | TO | 248.5 | 248.5 | 248.5 |  |
| 3 | 8120M | 20.3 | 20.3 | x |  |
| 4 | NR100 | 140 | 140 | 140 |  |
| 5 | PMA95 | 70 | 70 | 70 |  |
| 6 | Zir24 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |
| 7 | Ca | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |
| 8 | CF100 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |  |
| 9 | Exskin | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |
| 10 | Polyphase 641 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |
| 11 | NR100 | 70 | 70 | 70 |  |
| 12 | Alkyd long oil | x | 65.9 | 65.9 |  |
| TỔNG |  | 1318g | 1383.9g | 1363.6g |  |

*Kiểm tra

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu stain +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo

| Chỉ tiêu kiểm tra | Mẫu A | Mẫu B | Mẫu C |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoà tan màu | Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất | Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất | Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất |
| Mùi | Mùi nhẹ, dễ chịu |  |  |
| Khả năng nhuộm màu | Màu sắc đồng đều, nhuộm màu | Màu sắc đồng đều, không khác biệt so với mẫu A | Màu nhạt hơn mẫu A và B |
| Thao tác | Dễ lau, không bết rít | Dễ lau không bết rít | Dễ lau không bết rít |
| Độ xù ghim | Không xù ghim gỗ |  |  |
| Độ thấm rút | Lau lớp 2 thấm rút tốt | Lau lớp 2 thấm chưa tốt | Lau lớp 2 thấm rút kém |
|  | B A Mẫu A: lau lớp 2 để 16h thấm rút tốt Mẫu B (có nhựa 270): lau lớp 2 để 16h bề mặt còn dầu sáng, thấm rút kém |  |  |
| Chùi giấy sau 24h | Ra màu ít | Ra màu nhiều | Ra màu nhiều |

Dầu Stain dùng wax khả năng nhuộm màu gỗ tốt hơn không có wax

Dầu stain dùng nhựa alkyd long oil làm độ thấm rút lớp 2 giảm

- Hệ nước – dầu

Quy trình 7.1: Nước stain  Hệ dầu bảo vệ

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu bảo quản 1507H +30% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo

Quy trình 7.2: Dầu stain  Hệ nước bảo vệ

-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn

-Lau tạo màu: (Dầu stain +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h

-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)

| Chỉ tiêu kiểm tra | 7.1 Nước stain Hệ dầu bảo vệ | 7.2 Dầu stain Hệ nước bảo vệ |
| --- | --- | --- |
| Hoà tan màu | Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể | Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất |
| Khả năng nhuộm màu | Màu sắc đồng đều, nhuộm màu rất tốt | Màu sắc đồng đều, không khác biệt so với mẫu A |
| Thao tác | Dễ lau, không bết rít, không quằn | Dễ lau không bết rít, không quằn |
| Độ xù ghim | Gỗ tràm: hầu như không xù ghim Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ | Gỗ tràm: hầu như không xù ghim Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ |
| Độ thấm rút | Lau lớp 2 thấm rút tốt | Lau lớp 2 thấm rút tốt hơn 7.1 |
| Chùi giấy sau 24h | Ra màu ít, sau 7 ngày giảm rõ (ra màu rất ít) | Ra màu nhiều, sau 7 ngày vẫn ra màu nhiều |
|  | 7.1 Nước stain hệ dầu bảo vệ 7.2 Dầu stain nước bảo vệ |  |

Nước stain+dầu bảo vệ: kiểm tra tương đương với hệ dầu-dầu

Dầu stain+nước bảo vệ: chùi ra màu nhiều (sau

- Tổng kết

| Chỉ tiêu kiểm tra | Nước stain Nước bảo vệ | Nước stain Dầu bảo vệ | Dầu Stain Dầu bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Một số lưu ý trong công thức | -Stain nước: dùng 5% nhựa 6191 -Dùng cùng 1 loại nước pha stain và dầu bảo vệ | -Stain nước: dùng 5% nhựa 6191 + nước pha -Dầu bảo vệ: dùng parafin oil pha | -Stain dầu: dùng wax để tăng cường độ nhuộm màu, không dùng nhựa alkyd long oil ( nhựa làm độ thấm rút lớp 2 kém) -Dung môi pha: sử dụng 2 loại khác nhau +Stain: dùng NR100 nhanh bay hơi, hoà tan màu tốt. +Dầu bảo vệ: dùng Parafin oil hạn chế khả năng hoà tan màu lớp stain |
| Mùi | Mùi dầu đặc trưng, không có dung môi | Nước stain: mùi dầu đặc trưng, không có dung môi Dầu bảo vệ: mùi dung môi nhẹ, dễ chịu | Mùi dung môi nhẹ, dễ chịu |
| Hoà tan màu | Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể | Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể | Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất |
| Sử dụng màu | Dùng màu nước Tỉ lệ màu dùng ít (10%) Cường độ màu trên gỗ rất cao | Dùng màu nước Tỉ lệ màu dùng ít (10%) Cường độ màu trên gỗ rất cao | Dùng màu dung môi Tỉ lệ màu dùng nhiều (20%) Cường độ màu trên gỗ kém hơn hệ nước |
| Thao tác | Dễ lau, không bết rít, không quằn | Dễ lau, không bết rít, không quằn | Rất dễ lau không bết rít (dễ lau hơn hệ nước nhiều) |
| Tan màu lớp 1 | Tan màu nhiều | Tan màu ít | Tan màu ít nhất trong 3 quy trình |
| Độ xù ghim | Gỗ tràm:không xù ghim Gỗ bạch đàn: xù ghim nhiều | Gỗ tràm: không xù ghim Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ | Không xù ghim |
| Độ thấm rút | Thấm rút nhanh, nhanh ráo, nhanh khô | Thấm rút nhanh | Thấm rút chậm hơn hệ nước |
| Thời gian khô | Khoảng 24h | Khoảng 24-48h | Khoảng 48h |
| Bề mặt sau khi khô hoàn toàn | Gỗ tràm: bề mặt mờ, đồng đều, sờ láng Gỗ bạch đàn: sờ nhám ghim, bề mặt mờ, đồng đều | Gỗ tràm: sờ trơn láng, cảm giác láng mịn, bề mặt mờ đồng đều Gỗ bạch đàn: sờ nhám ghim, bề mặt mờ | Gỗ tràm/bạch đàn: sờ trơn láng, cảm giác láng mịn, bề mặt mờ, đồng đều |
| Chùi giấy 24h | Gỗ tràm: ra màu rất ít Gỗ bạch đàn: ra màu nhiều (sau 5 ngày giảm rõ) | Gỗ tràm: ra màu rất ít Gỗ bạch đàn: ra màu ít (sau 7 ngày giảm rõ) | Ra màu ít (sau 7 ngày giảm rõ) |
| Test nước | Nhỏ nước, nước thấm ướt dàn trải Gỗ tràm: 40p không vết Gỗ bạch đàn: 40p có vết | Nhỏ nước, nước thấm ướt dàn trải Gỗ tràm: 40p không vết Gỗ bạch đàn: 40p có vết | Nhỏ nước, giọt nước vo tròn, không dàn trải Gỗ tràm: 40p không vết, không xù Gỗ bạch đàn: 40p có vết + xù nhẹ |

- Kết luận

-Quy trình Nước stain  Nước bảo vệ: dễ thao tác,  không mùi, thấm rút tốt, nhanh khô, cường độ màu cao, dễ xù ghim trên gỗ bạch đàn (gỗ tràm không xù), giữ màu ổn.

-Quy trình Nước stain  Dầu bảo vệ: Cân bằng tốt giữa khả năng thấm màu và chất lượng bề mặt; giảm xù ghim so với quy trình nước thuần, đồng thời giữ màu tốt hơn và bề mặt láng mịn hơn.

-Quy trình Dầu stain  Dầu bảo vệ: Dễ lau hơn hệ nước, không gây xù ghim, chậm khô, bề mặt láng mịn nhất nhưng khả năng thấm rút chậm và cường độ màu thấp hơn hai quy trình còn lại, giữ màu tốt nhất.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 18/07/2026