PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU 2K

- Tên mẫu: Dầu 2K

- Mục đích: Thay đổi tỉ lệ Glycerine 12%, 15%, 18% (tính theo dầu)

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 21-30/07/2026

- Kiểm tra

5.1.Khảo sát tỉ lệ Glycerine

* Công thức dầu nấu 2K

| STT | Thành phần | 6% | 12% | 15% | 18% | Quy trình nấu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu lanh RLO | 400 | 400 | 400 | 400 | Cho dầu +Glyceriner+ Hydroquinone vào nồi, gia nhiệt từ từ lên khoảng 150oC, khuấy tốc độ 300v/p, trong 30p để đuổi ẩm Sau đó NaOH vào khuấy nhẹ 200v/p 200oC, trong 180p |
| 2 | Glycerine | 24 | 48 | 60 | 72 |  |
| 3 | Hydroquinone | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | NaOH rắn | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
| TỔNG |  | 424.8g | 448.8g | 460.8g | 472.8g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Tổng thời gian nấu các mẫu là 3.5h

-Các mẫu đều có màu nâu nhạt đến đậm, 6% Glycerine là nâu đậm nhất, 18% Glycerine là nâu nhạt nhất.

Kiểm tra

Gỗ bạch đàn  lau ướt dầu 2K  sau 10-15p lau ráo

| Chỉ tiêu kiểm tra | 6%Glycerine | 12%Glycerine | 15%Glycerine | 18%Glycerine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Dầu lỏng, màu nâu đen rõ, mùi khét nhiều, có độ trong Độ nhớt NK2: 22-25s | Dầu lỏng, màu nâu đen nhạt, mùi khét, hơi đục Độ nhớt NK2: 18-20s | Dầu lỏng, màu nâu đen nhạt, mùi khét, hơi đục Độ nhớt NK2: 20-23s | Dầu lỏng, màu nâu đỏ, mùi khét nhẹ, có độ trong nhất định Độ nhớt NK2: 22-27s |
|  | 6%GLy | 18%GLy 15%GLy 12%GLy |  |  |
| pH | pH=5.8 | pH=6-7 | pH=6-7 | pH=6-7 |
| Kiểm tra độ phân cực | Pha 1-2 Methanol, quan sát sau 5p Không tan trong MeOH, toàn bộ dầu lắng ở đáy, phía trên dung dịch đục | Pha 1-2 Methanol, quan sát sau 5p Tan khoảng 40-50% trong MeOH, dầu lắng ở đáy, phía trên dung dịch hơi đục | Pha 1-2 Methanol, quan sát sau 5p Tan khoảng 80-90% trong MeOH, dầu lắng ít, phía trên dung dịch hơi đục | Pha 1-2 Methanol, quan sát sau 5p Tan hoàn toàn trong MeOH, không có dầu lắng ở đáy, dung dịch trong |
| Tỉ lệ pha | 1%CF100 35%N75 25%Xylene |  |  |  |
| Thời gian khô | Khô không để dấu tay sau 3-4h | Khô không để dấu tay sau 3-4h | Khô không để dấu tay sau 5-6h | Khô không để dấu tay sau 5-6h |
| Dung dịch sau khi cứng | Phân tách nhẹ, khuấy đồng nhất | Dung dịch đồng nhất, không lắng, không tách pha |  |  |
| Độ ngã vàng |  | Ngã vàng tương đương nhau |  |  |
| Potlife | 24h dầu tăng nhớt, gel cứng 1 lớp ở đáy, phần bên trên vẫn chảy tốt | 24h dầu tăng nhớt, sệt, không gel, dung dịch đồng nhất |  |  |
| Độ rít khi lau | Các mẫu đều dễ lau |  |  |  |
| Độ thấm rút | Kiểm tra lau 1 lần trên gỗ bạch đàn (không lau khô) 6%Gly < 12% Gly < 15% Gly ≈ 18% Gly |  |  |  |
| Bề mặt | Sờ láng tay, mờ |  |  |  |
| Test nước nhanh | Sau 24h kháng nước có vết nhẹ 4 ngày kháng nước đạt | Sau 24h kháng nước có vết nhẹ 72h kháng nước đạt, không vết | Sau 24h kháng nước có vết rất nhẹ 48h kháng nước đạt, không vết | Sau 24h kháng nước có vết rất nhẹ, biến mất sau 2h 48h kháng nước đạt không vết |

Hàm lượng glycerine càng tăng thì mức độ alcoholysis càng hoàn thiện, ngoại quan đẹp hơn và khả năng tan trong methanol tăng rõ rệt: 6% < 12% < 15% < 18%.

5.2.Khảo sát tỉ lệ pha cứng

Dùng dầu 18%Glycerine pha với cứng N75 các tỉ lệ 20%, 30%, 35%, 40%, 50%

| STT | Thành phần | 20% N75 | 30% N75 | 35% N75 | 40% N75 | 50%N75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu 2K (18%Glycerine) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | CF100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Xylene | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | N75/HB175 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10 |
| TỔNG |  | 29.2g | 31.2g | 32.2g | 33.2g | 35.2g |

Kéo giấy kiểm tra thời gian khô 60µm

| Chỉ tiêu kiểm tra | 20%N75 | 30%N75 | 35%N75 | 40%N75 | 50%N75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Vừa cho cứng dung dịch hơi đục nhẹ, 30p sau dung dịch trong suốt, đồng nhất |  |  |  |  |
| TGK | 16h khô ráo 48h vẫn còn dính tay nhiều (để dấu tay) | 4-5h ráo 6h khô không dính dấu tay | 3-4h ráo 4h20p khô không dính dấu tay | 3-4h ráo 3h40p khô không dính dấu tay | 2-2.5h ráo 3h15p khô không dính dấu tay |
| Potlife | 6h tăng nhớt 24h không gel, còn chảy tốt | 6h tăng nhớt, sệt 24h không gel, chảy tốt | 6h tăng nhớt, sệt 24h không gel, chảy được | 5.5h tăng nhớt, sệt nhiều 24h không gel, chảy đứt đoạn | 4.5h gel cứng |
| Độ ngã vàng | Độ ngã vàng tương đương nhau, khác biệt không đáng kể |  |  |  |  |
| Kháng nước | *Gỗ bạch đàn Sau 24h thấm nước nhiều, gây xù ghim + có vết | *Gỗ bạch đàn Sau 24h thấm nước ít, có vết nhẹ, không xù Sau 3-4 ngày test nước đạt | *Gỗ bạch đàn Sau 24h không vết | *Gỗ bạch đàn Sau 24h không vết | *Gỗ bạch đàn Sau 24h không vết |
| Thao tác | Dễ lau tương đương nhau |  |  |  |  |

35% N75 là tỷ lệ  tối ưu nhất: potlife, tốc độ khô và khả năng kháng nước;  20-30%N75  chậm khô, kháng nước kém/chậm, 40-50%N75 nhanh khô, potlife ngắn.

5.3.Khảo sát hiệu quả của Drier

Dùng dầu 18%Glycerine khảo sát

| STT | Thành phần | 35%N75+ 1% Drier | 35% N75+ 0.5% Drier | 35% N75 +0% Drier | 0% N75 + 1% Drier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu 2K (18%Glycerine) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | CF100 | 0.2 | 0.1 | x | 0.2 |
| 3 | Xylene | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | N75/HB175 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | x |
| TỔNG |  | 32.2g | 32.1g | 32g | 25.2g |

Kéo giấy kiểm tra thời gian khô 60µm

| Chỉ tiêu kiểm tra | 35%N75+ 1% Drier | 35% N75+ 0.5% Drier | 35% N75 +0% Drier | 0% N75 + 1% Drier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGK | 3-4h ráo 4h20p khô không dính dấu tay | 4-5h ráo 5h20p khô không dính dấu tay | 8h ráo se mặt, còn ướt, chạm dính tay Sau 3-5 khô ráo mặt | 3-5 còn ướt nhiều, chạm dính tay |
| Potlife | 6h tăng nhớt, sệt 24h không gel, chảy được, khô mặt | 6h tăng nhớt, sệt 24h không gel, chảy được, khô mặt | 24-48h dầu gel | 24h dầu khô mặt, lỏng chảy tốt |
| Ngã vàng | Ngã vàng nhiều | Ngã vàng nhiều (ít hơn mẫu 1%CF100) | Ngã rất ít, không đáng kể | Ngã vàng |

Dầu khô khi có mặt đồng thời cả cứng và drier (không có drier dầu ráo mặt sau 3-5 ngày, không ngã vàng; không có cứng dầu còn ướt, không ráo mặt và ngã vàng nhiều). CF100 khiến dầu ngã vàng nhiều.

- Kết luận

-Tỉ lệ Glycerine dùng từ 18% giúp dầu tăng tính phân cực, hoà tan trong MeOH dễ dàng, đồng thời ngoại quan cũng được cải thiện đáng kể (ít đen và khét)

-Với dầu chứa 18% Glycerine tỉ lệ sử dụng cứng thích hợp nhất là khoảng 35%N75: cân bằng giữa potlife, thời gian khô và khả nước kháng nước (ít cứng dầu kháng nước kém/chậm khô, nhiều cứng nhanh gel)

-Dầu 2K khô hoàn toàn khi có mặt đồng thời cả cứng và drier (không có drier dầu chỉ ráo mặt, không có cứng dầu ướt, không khô + ngã vàng). CF100 khiến dầu ngã vàng nhiều.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 27/07/2026