PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU

- Tên mẫu: Hardwax oil

- Mục đích: Dầu RLO+TO kết hợp wax 8120M

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 30/05-04/06/2026

* Công thức dầu Hardwax oil 3005

| STT | Thành phần | M1 | M2 | M3 | Quy trình nấu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu lanh RLO | 60 | 60 | 60 | Cho dầu + wax vào nồi, gia nhiệt lên khoảng 120oC, khuấy nhẹ khoảng 7-10p cho đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt |
| 2 | Dầu chẩu TO | 20 | 20 | 20 |  |
| 3 | 8120M | 3.0 | 3.0 | 6.4 |  |
| 4 | Parafin oil | 44 | 16 | 16 | Đợi hỗn hợp dầu nguội khoảng 60-80oC cho dung môi vào khuấy mạnh 900v/p khoảng 10p cho dầu đồng nhất |
| 5 | A100 | 20 | x | x |  |
| 6 | DBE | x | 8.0 | 8.0 |  |
| 7 | PM | x | 48 | 48 |  |
| 8 | Cobalt | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Đợi hh trên nguội khoảng 40-60oC, cho Drier vào khuấy tiếp khoảng 5p |
| 9 | Zir24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 10 | Ca | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 11 | CF100 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 12 | Exskin | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| 13 | 641 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| TỔNG |  | 156g | 156g | 159.4g |  |

*Nhận xét quy trình khuấy:

-Mẫu M1 dầu đặc sệt không chảy, đục

-Mẫu M2 dầu chảy tốt, có độ trong

-Mẫu M3 dầu đặc, chảy được, đục

Kiểm tra

Gỗ tràm  lau dầu 2 lần cách nhau 40p

| Chỉ tiêu kiểm tra | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Đặc, không chảy, đục | Dầu lỏng, chảy tốt, trong | Đặc, chảy được, đục |
| Thời gian khô | 24h không rít Sau 5 ngày khô hoàn toàn | 16h không rít Sau 3 ngày khô hoàn toàn | 8h không rít tay Sau 5 ngày khô hoàn toàn |
| Thao tác | Dầu đặc, khó lau | Dầu lỏng dễ lau | Hơi khó lau |
| Thấm rút | Thấm rút chưa tốt | Thấm rút tốt | Thấm rút chưa tốt |
| Bề mặt | Láng tay | Láng, trơn | Trơn láng rất tốt |
| Test nước nhanh | Có vết, nhìn nghiêng thấy rõ, vị trí test xù ghim | Hầu như không vết, vị trí test gỗ không xù ghim | Có vết nhìn nghiêng thấy rõ, tại vị trí test gỗ xù ghim nhiều |

- Kết luận

Hardwax oil dùng khoảng 4% wax (PM): nhanh khô, kháng nước đạt, bề mặt trơn, láng tay.

Hardwax oil dùng parafin oil +A100 làm đặc sệt, mất dòng chảy

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 04/06/2026