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QUY TRÌNH HOÀN THIỆN BỀ MẶT GỖ
HARDWAX OIL HỆ NƯỚC (Water-based) 

(Dùng cho: Sàn gỗ, mặt bàn, tủ bếp, nội thất gỗ tự nhiên)
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1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Hardwax Oil hệ NƯỚC (Water-based Hardwax Oil) là sản phẩm dầu sáp cứng 1 THÀNH PHẦN (1K), dùng cho nội thất gỗ tự nhiên. Sản phẩm sử dụng dung môi là nước thay vì dung môi hữu cơ, kết hợp tinh dầu thực vật và sáp cứng (Carnauba, sáp ong) dạng nhũ tương nước. Thẩm thấu sâu vào thớ gỗ, tôn vân gỗ tự nhiên, không mùi, thân thiện môi trường.

1.1. Đặc điểm nổi bật
· Thẩm thấu sâu vào thớ gỗ, không tạo màng phim - giữ cảm giác mộc tự nhiên
· Tôn vân gỗ tối đa, màu sắc ấm sâu
· Chống nước, chống bám bụi tốt
· Gỗ thoát ẩm (breathable) - không nứt, cong vênh
· Dễ sửa chữa cục bộ - không cần xả nhám toàn bộ
· An toàn người thi công, thân thiện môi trường
· Không mùi, không dung môi hữu cơ, thi công trong nhà kín
· Dụng cụ rửa bằng nước sạch

1.2. Định mức & Thời gian
Định mức: 30-50 m2/lit (tuỳ loại gỗ). Khô chạm tay: 1-2h. Khô hoàn toàn: 24-48h.


2. YÊU CẦU KỸ THUẬT & ĐIỀU KIỆN
	Yếu tố
	Yêu cầu

	Nhiệt độ
	18-35°C

	Độ ẩm không khí
	40-75%

	Độ ẩm gỗ
	8-12%

	Độ nhám cuối
	P120-P180 (không mịn hơn P240)

	pH bề mặt gỗ
	Trung tính 6-8



3. DỤNG CỤ THI CÔNG
· Vải không xơ (cotton trắng)/miếng bọt biển (pad)
· Scotchbrite đỏ/trắng
· Găng tay cao su
· Khăn cotton sạch khô lau dầu thừa
· Máy chà nhám quỹ đạo + giấy nhám P120-P180-P240
· Máy hút bụi/chổi mềm
· Khẩu trang, kính bảo hộ
· Thau nước sạch rửa dụng cụ

4. CHUẨN BỊ BỀ MẶT GỖ
Bước này quyết định 70% chất lượng. Bề mặt phải sạch, khô, phẳng, không khuyết tật.
B4.1 - Chà nhám thô:
Chà P120 theo chiều vân. Loại bỏ xù xì, mộc dư, keo thừa.
B4.2 - Chà nhám tinh:
Chà P180. Không chà quá mịn (>P240) vì bít mao quản, dầu không thấm sâu.
B4.3 - Vệ sinh bụi:
Hút bụi kỹ. Lau khăn ẩm (vắt kiệt) lần cuối loại bụi mịn.
B4.4 - Đánh vân gỗ:
Lau khăn ẩm sạch lên bề mặt. Xơ gỗ dựng đứng. Chờ khô 30-60 phút, chà nhẹ P240 hết xơ.
B4.5 - Hút bụi cuối:
Hút bụi + lau khăn khô. Bề mặt sẵn sàng thi công.


5. QUY TRÌNH 1 LẦN LAU
Phương pháp tối ưu cho hầu hết nội thất. Tiết kiệm vật tư, thời gian, thẩm mỹ cao.

B1 - Lắc/khuấy sản phẩm:
Lắc kỹ chai/lon sản phẩm trong 1-2 phút trước khi mở nắp. Sản phẩm 1K, dùng trực tiếp, không cần pha trộn.
B2 - Thi công:
Vải/pad thấm dầu, quét đều theo chiều vân. Lượng vừa đủ ẩm, không đọng vũng.
B3 - Chờ thấm:
5  phút cho dầu thẩm thấu vào gỗ.
B4 - Lau sạch dầu thừa (QUAN TRỌNG):
Khăn cotton khô lau kỹ 2-3 lượt đến khi khăn sạch. Bề mặt khô ráo. Nếu không lau sạch -> màng keo dính, loang lổ, bám bụi.
B5 - Chờ khô:
Để khô tự nhiên thông thoáng.

	Thời gian
	Trạng thái

	Ngay sau lau
	Bề mặt khô, sạch, không dính dầu

	Sau 2-4h
	Khô chạm tay

	Sau 8-12h
	Có thể đi lại nhẹ

	Sau 24-48h
	Khô hoàn toàn, sử dụng nhẹ

	Sau 5-7 ngày
	Đóng rắn 100%




6. QUY TRÌNH 2 LẦN LAU (CÁCH NHAU 4 GIỜ)
Dành cho bề mặt yêu cầu độ bền cao: sàn nhà, mặt bàn bếp, quầy bar, gỗ xốp.

LẦN 1: Thực hiện như Mục 5 (1 lần lau).

SAU 4 GIỜ (thời gian giữa 2 lần lau):
Bề mặt đã khô chạm tay. Dùng giấy nhám P320 (hoặc scotchbrite xám) chà NHẸ để tạo độ nhám vi mô cho lớp sau bám tốt hơn. Hút bụi, lau sạch.
LẦN 2 - B1: Lắc/khuấy sản phẩm:
Lắc kỹ lại sản phẩm. Sản phẩm 1K, dùng trực tiếp.
LẦN 2 - B2: Thi công:
Quét đều, lượng dầu chỉ 50-70% lần 1.
LẦN 2 - B3: Chờ thấm:
5  phút.
LẦN 2 - B4: Lau sạch dầu thừa:
Khăn cotton khô lau sạch. Bề mặt khô.
LẦN 2 - B5: Chờ khô:
Để khô tự nhiên.

	Thời gian
	Trạng thái

	Ngay sau lần 2
	Bề mặt khô, sạch

	Sau 4-6h
	Khô chạm tay

	Sau 12-24h
	Khô hoàn toàn

	Sau 5-7 ngày
	Đóng rắn 100%




7. KIỂM TRA & NGHIỆM THU
Cảm quan:
Sờ ấm, mịn, tự nhiên. Vân gỗ tôn rõ. Không xù xì.
Đồng đều:
Màu đều toàn bộ. Không loang, đậm nhạt, cháy.
Độ khô:
Khô hoàn toàn. Không dính tay, không vân tay. Không mùi.
Độ bóng:
Bóng nhẹ tự nhiên (sheen). Không bóng loáng như PU.
Kiểm tra nước:
Nhỏ vài giọt - nước đọng hạt tròn, không thấm vào gỗ.

8. BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
Hàng ngày:
Lau bụi khăn khô mềm / hút bụi. Tránh nước nhiều.
Định kỳ:
Lau khăn hơi ẩm + xà phòng trung tính. Lau khô ngay.
6-12 tháng:
Dùng Maintenance Oil/Soap chuyên dụng. Lau mỏng, sạch dầu thừa.
Sửa xước:
Chà nhẹ P240-P320, lau dầu lại, sạch dầu thừa. Không cần xả toàn bộ.

9. AN TOÀN LAO ĐỘNG & LƯU Ý
· Trang bị găng tay cao su khi thi công.
· Đảm bảo thông thoáng khu vực thi công.
· Không đổ dầu thừa xuống cống.
· Rửa dụng cụ bằng nước sạch ngay sau thi công.
· Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ < 35°C.
