HƯỚNG DẪN CHIẾT MẪU VÀ THỬ NGHIỆM DẦU LAU GỖ
(Gửi kèm mẫu thử cho đối tác Hà Nội)
Mục tiêu: Khắc phục lỗi phai màu (lau ra màu sau 5-7 ngày) của sản phẩm Dầu màu và kiểm tra tính năng chống nước của lớp phủ Clear bảo vệ theo yêu cầu của đối tác Hà Nội.
I. Chuẩn bị mẫu tại Lab / Kho (BT CHEM)
Bộ mẫu thử gửi ra Hà Nội bao gồm 02 hũ mẫu được chiết vào hộp nhựa kín, chắc chắn (tránh nứt vỡ khi vận chuyển đường dài):
Hũ mẫu số 1: Dầu màu (Color Oil)
  Dung tích: 500 ml.
  Đặc tính: Dầu lau gỗ tạo màu tiêu chuẩn, mùi dễ chịu (đã được đối tác đánh giá tốt).
  Nhãn dán: Ghi rõ "MẪU THỬ 1: DẦU MÀU - BT CHEM".
Hũ mẫu số 2: Clear bóng bảo vệ (Waterproof Clear Coat)
  Dung tích: 500 ml.
  Đặc tính: Lớp dầu bóng trong suốt có hàm lượng chất rắn cao, độ bám dính vượt trội trên lớp nền dầu màu, chống thấm và kháng nước tuyệt đối.
  Nhãn dán: Ghi rõ "MẪU THỬ 2: CLEAR PHỦ BÓNG CHỐNG NƯỚC - BT CHEM".
II. Hướng dẫn đối tác Hà Nội tự thử nghiệm (Test quy trình)
Để đạt hiệu quả tối ưu chống phai màu và chống nước, đề nghị đối tác thực hiện quy trình thử nghiệm trên gỗ mẫu theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị bề mặt gỗ
  Xả nhám bề mặt gỗ (thường là gỗ sồi, tràm hoặc thông) bằng giấy nhám mịn (P240 hoặc P320).
  Lau sạch bụi gỗ, đảm bảo bề mặt khô ráo, không dính dầu mỡ hoặc dung môi khác.
Bước 2: Lau lớp dầu màu (Hũ số 1)
  Dùng giẻ sạch mềm hoặc cọ quét đều một lớp dầu màu mỏng lên bề mặt gỗ.
  Lau sạch lượng dầu thừa nổi trên mặt gỗ để màu thấm sâu đều vào thớ gỗ.
  Thời gian khô: Để khô tự nhiên trong vòng 12 - 24 giờ (tùy điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong nhà).
Bước 3: Quét lớp Clear bảo vệ (Hũ số 2)
  Sau khi lớp dầu màu đã khô hoàn toàn, dùng cọ quét nhẹ hoặc giẻ lau đều một lớp Clear bóng bảo vệ đè lên bề mặt.
  Lớp Clear này sẽ đóng vai trò như màng ngăn cơ học khóa chặt hạt màu bên trong thớ gỗ, đồng thời tạo màng chống thấm nước.
  Thời gian khô hoàn toàn: Để khô từ 24 - 48 giờ trước khi tiến hành nghiệm thu thử nghiệm.
III. Tiêu chuẩn đánh giá nghiệm thu (Đại lý test)
Sau khi mẫu thử khô hoàn toàn (sau 48 giờ), đối tác Hà Nội thực hiện 2 bài test đánh giá chất lượng:
Test lỗi phai màu (Color Bleeding Test):
  Dùng giẻ trắng khô (hoặc ẩm) chà mạnh 10-15 lần lên bề mặt gỗ đã hoàn thiện.
  Yêu cầu đạt: Giẻ trắng không bị bám màu, lớp màu trên gỗ giữ nguyên độ đậm nhạt.
Test chống thấm nước (Water Resistance Test):
  Nhỏ vài giọt nước lên bề mặt gỗ và để yên trong 2 - 4 giờ.
  Yêu cầu đạt: Nước đọng thành giọt tròn trên bề mặt (hiệu ứng lá sen), không bị thấm sâu làm thâm gỗ. Khi lau đi, bề mặt gỗ không để lại vệt ố nước.
Mọi thắc mắc kỹ thuật trong quá trình thử nghiệm, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật BT CHEM miền Nam để được hỗ trợ trực tuyến.




