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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẦU BẢO QUẢN
1. HỆ DẦU
*Vật liệu sử dụng
· Dầu stain: pha màu sử dụng trong lớp stain màu
· Dung môi stain: pha loãng dầu stain
· Dầu Hardwax oil: dầu bảo vệ bề mặt
· Dung môi lau: pha loãng dầu Hardwax oil
· Màu hệ dầu
*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn
· Xử lí bề mặt gỗ
· Lau dầu Stain (lớp tạo màu)
-Dầu Stain + Dung môi stain (1-1) + 20% màu dầu
-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại
-Để khô ráo tự nhiên 6-8h
· Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)
-Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1)
-Lau ướt đều, sau 10-15p lau ráo
-Khô sau 24-48h





2. HỆ NƯỚC
2.1. Quy trình nước – nước
*Vật liệu sử dụng
· Dầu stain 1507H: pha màu sử dụng trong lớp stain màu
· Nước pha 1507H: pha loãng, cải thiện độ dễ lau của dầu stain và dầu bảo quản
· Dầu bảo vệ 1507H: bảo vệ bề mặt
· Màu hệ nước 
*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn
· Xử lí bề mặt gỗ
· Lau dầu Stain (lớp tạo màu)
-Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha 1507H + 10% hỗn hợp màu nước
-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại
-Để khô ráo tự nhiên 6-8h
· Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)
-Dầu bảo vệ 1507H + 30-40% nước pha 1507H
-Lau ướt đều, sau đó lau ráo mỏng
-Khô sau 24h
2.2. Quy trình nước – dầu
*Vật liệu sử dụng
· Dầu stain 1507H: pha màu sử dụng trong lớp stain màu
· Nước pha 1507H: pha loãng, cải thiện độ dễ lau của dầu stain và dầu bảo quản
· Dầu Hardwax oil: bảo vệ bề mặt
· Dung môi lau: pha loãng dầu Hardwax oil
· Màu hệ nước
*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn
· Xử lí bề mặt gỗ
· Lau dầu Stain (lớp tạo màu)
-Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha 1507H + 10% hỗn hợp màu nước
-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại
-Để khô ráo tự nhiên 6-8h
· Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)
-Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1)
-Lau ướt đều, sau 10-15p lau ráo
-Khô sau 24-48h
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