TỔNG HỢP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU DẦU THỰC VẬT

Phòng R&D — Trần Vũ Linh

Cập nhật: 27/07/2026

SƠ ĐỒ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU DẦU

Sơ đồ chuyển hóa dầu thực vật — nghiên cứu tổng thể

════════════════════════════════════════════════════════════

PHẦN 1: DẦU 2K — KHẢO SÁT TỈ LỆ GLYCERINE

Báo cáo ngày 27/07/2026

Nhân viên: Trần Vũ Linh | Ngày làm mẫu: 21-30/07/2026

1.1. MỤC ĐÍCH:

Thay đổi tỉ lệ Glycerine (6%, 12%, 15%, 18% tính theo dầu) trong dầu 2K để tìm tỉ lệ tối ưu.

1.2. CÔNG THỨC DẦU NẤU 2K:

| STT | Thành phần | 6% | 12% | 15% | 18% | Quy trình nấu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu lanh RLO | 400 | 400 | 400 | 400 | Gia nhiệt 150°C, 300v/p, 30p đuổi ẩm → +NaOH 200°C, 200v/p, 180p |
| 2 | Glycerine | 24 | 48 | 60 | 72 |  |
| 3 | Hydroquinone | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 4 | NaOH rắn | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |
|  | TỔNG | 424.8g | 448.8g | 460.8g | 472.8g |  |

Nhận xét quy trình nấu:

— Tổng thời gian nấu: 3.5h

— Màu: 6% Gly → nâu đậm nhất; 18% Gly → nâu nhạt nhất

— Mùi: 6% khét nhiều; 18% khét nhẹ

1.3. KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU 2K TRÊN GỖ BẠCH ĐÀN:

| Chỉ tiêu | 6% Glycerine | 12% Glycerine | 15% Glycerine | 18% Glycerine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Nâu đen rõ, mùi khét, độ nhớt 22-25s | Nâu đen nhạt, hơi đục, độ nhớt 18-20s | Nâu đen nhạt, hơi đục, độ nhớt 20-23s | Nâu đỏ, mùi khét nhẹ, độ nhớt 22-27s |
| pH | 5.8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Độ phân cực (MeOH) | Không tan → lắng đáy | Tan 40-50% | Tan 80-90% | Tan hoàn toàn ✅ |
| TGK (pha 1%CF+35%N75+25%Xylen) | 3-4h không dấu tay | 3-4h không dấu tay | 5-6h không dấu tay | 5-6h không dấu tay |
| Dung dịch sau cứng | Phân tách nhẹ | Đồng nhất ✅ | Đồng nhất | Đồng nhất |
| Potlife 24h | Tăng nhớt, gel 1 lớp đáy | Tăng nhớt, sệt, đồng nhất | Sệt, đồng nhất | Sệt, đồng nhất |
| Độ rít khi lau | Dễ lau | Dễ lau | Dễ lau | Dễ lau |
| Độ thấm rút | 6% < 12% < 15% ≈ 18% |  |  |  |
| Kháng nước 24h | Có vết nhẹ | Có vết nhẹ | Có vết rất nhẹ | Có vết rất nhẹ, mất sau 2h |
| Kháng nước tối đa | 4 ngày đạt | 72h đạt | 48h đạt | 48h đạt |

Kết luận Glycerine:

✅ 18% Glycerine là tối ưu: tan hoàn toàn trong MeOH, ngoại quan đẹp nhất (nâu đỏ, ít khét), kháng nước tốt. Glycerine càng cao → alcoholysis càng hoàn thiện.

1.4. KHẢO SÁT TỈ LỆ PHA CỨNG (dùng dầu 18% Glycerine):

| Chỉ tiêu | 20% N75 | 30% N75 | 35% N75 | 40% N75 | 50% N75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Hơi đục → trong 30p |  |  |  |  |
| TGK | 48h còn dính tay ❌ | 6h khô ✅ | 4h20p khô ✅ | 3h40p khô ✅ | 3h15p khô ✅ |
| Potlife | 24h chảy tốt | 24h chảy tốt | 24h chảy được | 24h chảy đứt đoạn | 4.5h gel cứng ❌ |
| Kháng nước 24h | Thấm nhiều, xù ghim ❌ | Vết nhẹ, không xù ⚠️ | Không vết ✅ | Không vết ✅ | Không vết ✅ |

✅ Kết luận: 35% N75 là tỉ lệ tối ưu — cân bằng giữa potlife (24h), tốc độ khô (4h20p) và kháng nước.

1.5. KHẢO SÁT HIỆU QUẢ DRIER:

| Chỉ tiêu | 35%N75+1%Drier | 35%N75+0.5%Drier | 35%N75+0%Drier | 0%N75+1%Drier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGK | 4h20p khô ✅ | 5h20p khô ✅ | 3-5 ngày ráo mặt ❌ | 3-5 ngày còn ướt ❌ |
| Potlife | 24h không gel | 24h không gel | 24-48h gel | 24h khô mặt, lỏng |
| Ngã vàng | Nhiều ❌ | Nhiều (ít hơn) | Rất ít ✅ | Ngã vàng |

✅ Kết luận: Dầu 2K khô hoàn toàn khi có cả cứng + drier. Không drier → chỉ ráo mặt. CF100 gây ngã vàng nhiều.

Hình ảnh phân tầng dầu Hardwax Oil (nếu có liên quan)

════════════════════════════════════════════════════════════

PHẦN 2: THỬ NGHIỆM MỘT SỐ QUY TRÌNH DẦU

Báo cáo ngày 18/07/2026

Nhân viên: Trần Vũ Linh | Ngày làm mẫu: 10-18/07/2026

2.1. HỆ NƯỚC — RLO NHŨ & TO NHŨ:

— RLO nhũ (dầu lanh nhũ): Dầu đặc, chảy đứt đoạn, màu trắng sữa, tan nhanh

— TO nhũ (dầu chẩu nhũ): Dầu đặc, chảy tốt, màu vàng trắng sữa, tan nhanh

Công thức Dầu bảo quản 1507H:

| STT | Thành phần | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO nhũ | 790.5g |  |
| 2 | TO nhũ | 263.5g |  |
| 3 | Glycerine | 74g |  |
| 4 | Exskin | 3.5g | Chống tạo màng |
| 5 | BYK 093 50% | 5.0g | Phá bọt |
| 6 | CF100 | 3.5g | Drier |
|  | TỔNG | 1140g |  |

Kết quả kiểm tra dầu bảo quản 1507H:

— Mùi dầu đặc trưng, không mùi dung môi ✅

— Hoà tan màu tốt, dễ lau, không bết rít ✅

— Gỗ bạch đàn xù ghim nhiều ⚠️; gỗ tràm xù rất ít ✅

— Độ khô: lớp đầu 3h, lớp 2 sau 24h

— Chùi giấy: còn ra màu nhiều ⚠️ (cần cải thiện)

Công thức Dầu stain 1507H (đã điều chỉnh thêm nhựa 6191 + nước):

| STT | Thành phần | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO nhũ | 790.5g |  |
| 2 | TO nhũ | 263.5g |  |
| 3 | Glycerine | 122g | Tăng lên so với bảo quản |
| 4 | Exskin | 5.5g |  |
| 5 | BYK 093 50% | 5.0g |  |
| 6 | CF100 | 4.5g |  |
| 7 | Nước | 57g |  |
| 8 | Nhựa 6191 | 57g | Kiểm soát tan màu lớp 2 |
|  | TỔNG | 1304.5g |  |

Kết quả dầu stain 1507H (cải tiến):

— ✅ Hạn chế tan màu lớp 2 (chùi giấy ra màu ít hơn rõ)

— ✅ Sau 5-7 ngày: ra màu rất ít, không đáng kể

— ✅ Kháng nước: 4 ngày đạt (gỗ tràm), gỗ bạch đàn có vết nhẹ

— ✅ Thao tác dễ, không bết rít, hoà tan màu tốt

2.2. HỆ DẦU — HARDWAX OIL:

Công thức: RLO + TO + 8120M + Parafin oil + DBE + Drier

— Nấu: 150°C đến khi wax tan hoàn toàn → để nguội 80°C → cho dung môi → drier

— Kết quả: Mùi dung môi nhẹ, dễ chịu ✅; dễ lau, không bết rít ✅

— Gỗ bạch đàn xù ghim nhiều ⚠️; gỗ tràm không xù ✅

— Độ khô: lớp đầu 4-6h; lớp 2 sau 24-48h

— Ra màu: chùi giấy sau 24h còn ra màu ít ✅

So sánh 3 mẫu dầu stain (có/không wax, có/không Alkyd):

| Chỉ tiêu | Mẫu A (có wax) | Mẫu B (wax + Alkyd) | Mẫu C (Alkyd, không wax) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoà tan màu | Tốt, lắng nhẹ | Tốt, lắng nhẹ | Tốt, lắng nhẹ |
| Khả năng nhuộm màu | Đồng đều ✅ | Tương đương A | Nhạt hơn A, B ⚠️ |
| Độ thấm rút lớp 2 | Tốt ✅ | Chưa tốt ⚠️ | Kém ❌ |
| Chùi giấy 24h | Ra ít ✅ | Ra nhiều ❌ | Ra nhiều ❌ |

✅ Kết luận: Mẫu A (có wax, không Alkyd) là tối ưu — nhuộm màu tốt, thấm rút và ra màu đều đạt.

2.3. HỆ NƯỚC – DẦU (KẾT HỢP):

| Chỉ tiêu | 7.1 Nước stain → Dầu bảo vệ | 7.2 Dầu stain → Nước bảo vệ |
| --- | --- | --- |
| Hoà tan màu | Tốt, lắng rất ít ✅ | Tốt, lắng nhiều ⚠️ |
| Khả năng nhuộm màu | Tốt | Tốt |
| Độ bám dính | Tốt | Kém hơn |
| Đánh giá | ✅ Nước stain + dầu bảo vệ: phối hợp tốt | ⚠️ Dầu stain + nước bảo vệ: kém hơn |

✅ Khuyến nghị: Nên dùng quy trình Nước stain → Dầu bảo vệ (7.1) thay vì ngược lại.

════════════════════════════════════════════════════════════

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẦU BẢO QUẢN

3.1. HỆ DẦU:

Lớp tạo màu (Stain):

Dầu Stain + Dung môi stain (1-1) + 20% màu dầu

→ Lau ướt đều → lau khô → để 6-8h

Lớp bảo vệ (Hardwax Oil):

Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1)

→ Lau ướt → 10-15p lau ráo → khô 24-48h

3.2. HỆ NƯỚC — NƯỚC:

Lớp tạo màu: Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha + 10% màu nước → khô 6-8h

Lớp bảo vệ: Dầu bảo vệ 1507H + 30-40% nước pha → lau ráo mỏng → khô 24h

3.3. HỆ NƯỚC — DẦU (khuyến nghị):

Lớp tạo màu: Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha + 10% màu nước → khô 6-8h

Lớp bảo vệ: Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1) → lau 10-15p ráo → khô 24-48h

════════════════════════════════════════════════════════════

KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Dầu 2K (tăng Glycerine):

— 18% Glycerine là tỉ lệ tối ưu: ngoại quan đẹp, tan hoàn toàn trong MeOH, alcoholysis hoàn thiện.

— 35% N75 là tỉ lệ cứng cân bằng nhất: potlife 24h, khô 4h20p, kháng nước tốt.

— Cần cả cứng + drier để dầu khô hoàn toàn; CF100 gây ngã vàng → cần tìm giải pháp thay thế.

2. Dầu bảo quản hệ nước (1507H):

— Công thức RLO nhũ + TO nhũ + Glycerine cho hiệu quả tốt.

— Thêm nhựa 6191 vào dầu stain giúp hạn chế tan màu lớp 2.

— Gỗ bạch đàn bị xù ghim → cần xử lý nền kỹ hơn.

3. Hardwax Oil hệ dầu:

— Mẫu A (có wax, không Alkyd) là tối ưu: nhuộm màu đẹp, thấm rút tốt, ra màu ít.

— Quy trình nước stain → dầu bảo vệ cho kết quả phối hợp tốt nhất.

4. Định hướng phát triển:

— Hoàn thiện quy trình sản xuất dầu 2K 18% Glycerine + 35% N75.

— Tìm giải pháp thay thế CF100 để giảm ngã vàng.

— Tối ưu công thức dầu stain 1507H + nhựa 6191 để giảm ra màu sau khô.

— Mở rộng thử nghiệm trên nhiều loại gỗ khác nhau (cao su, sồi, óc chó...).

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày: 27/07/2026