Tiêu chuẩn test cho màu/finishing 
1. Test chì (Lead test): Phải test ở phòng lab của BV hoặc 1 phòng lab nào đạt tiêu
chuẩn CPSC. Tiêu chuẩn test 16CFR Part 1303

2. Test độ bám dính (Adhesion). Có thể test tại 1 phòng lab bất kỳ. Theo tiêu chuẩn ASTM 3359. 

3. Test độ phai màu (color fastness to light). Test tại phòng lab đạt tiêu chuẩn CPSC Tiêu chuẩn test là AATTC 16.3:2020 color fastness to light (Option 3)

4. Test UV- (Methods of Exposure to Laboratory Light Sources- Tiêu chuẩn ISO 4892-3 Method A Cycle 1)-Thời gian test: 400 giờ. Test tại phòng lab đạt tiêu chuẩn CPSC

5. [bookmark: _GoBack]Test nhiệt độ nóng/lạnh (Temperature cycling test). Test tại phòng lab đạt tiêu chuẩn CPSC. Tiêu chuẩn H1012-24h, 24h dưới nhiệt độ 0oF và 24h dưới nhiệt độ 120oF. 

6. Test chống bám dơ trên bề mặt (Stain Resistance). Tiêu chuẩn CPSD-HL-01015-MTHD): Có thể test tại 1 phòng lab bất kỳ.

7. Độ cứng của bề mặt bảng màu: ví dụ như dùng vật cứng cào lên không bị xước, không để lại dấu vết.

Ghi chú: Đây là tiêu chuẩn chung cho những màu sáng, có khả năng bị bám dính, dơ, phai màu dễ nhìn thấy trên bề mặt khi sử dụng. Đối với những màu tối không bị bám dơ thì không cần test mục số 3 và 6.

