HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỘ BÁM DÍNH
1.. Dụng cụ & thiết bị

- Dao cắt bằng thép có lưỡi sắc hiệu SDI hoặc dao cắt chuyên dụng

- Thước kẻ có chia độ mm

- Băng keo trong Rabbit Tape hoặc keo giấy hiệu USA Tape

- Kính lúp

3. Phương pháp thực hiện

- Sản phẩm cần kiểm tra sau khi đã được phun lên gỗ theo quy định và để khô 24h.

- Kiểm tra : 

* Cách 1: Sử dụng dao cắt hiệu SDI: 

- Đặt phôi mẫu lên một mặt phẳng cứng sao cho mẫu không bị biến dạng trong khi kiểm tra.

- Tì thước kẻ lên bề mặt phôi mẫu, dùng dao cắt mạng lưới các vết cắt như hình vẽ (PL02), khoảng cách giữa các đường cắt cách nhau 1.5(2mm.

- Dùng chổi lông mềm quét sạch vụn sơn trên mạng lưới.

- Dùng băng keo dán chồng lên mạng lưới và tì mạnh sao cho lớp băng keo này dán chặt vào mạng lưới, sau đó giật mạnh sao cho lớp băng keo này bung ra khỏi mạng lưới vết cắt.

  

* Cách 2: Sử dụng dao cắt chuyên dụng: phải tì sao cho dao cắt sâu vào lớp nền của phôi 
mẫu và vết cắt phải tạo mạng lưới đều.

- Đánh giá kết quả: Quan sát bằng mắt thường dưới điều kiện đủ ánh sang hoặc kính lúp phóng đại. Bảng phân loại độ bám dính được quy định trong phụ lục ………
