HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỘ BỀN MÀU
1. Quy định 
* Dụng cụ & thiết bị : 
- Hệ thống đèn chiếu UV

- Giấy bạc

* Quy định :


- Sản phẩm kiểm tra độ bền màu được phun / lau lên gỗ và để khô 72h.


- Các loại sản phẩm Màu Đơn ( nguyên liệu và màu thành phẩm) được pha với bóng AC 





( theo tỷ lệ 10 bóng AC pha sẵn – 1 màu) và phun lên nền cao su đã lót AC


- Các loại sản phẩm Dầu Bóng, sơn màu, hay thẻ màu của phòng Kỹ Thuật : thẻ màu 



được thực hiện theo quy trình đã quy định, để khô 72 giờ sau đó kiểm tra độ bền 











màu hay độ ngả vàng.


- Thời gian chiếu UV / phơi mẫu kiểm tra độ bền màu :



+ Màu Dye : chiếu đèn UV 5 giờ - 5 bóng; phơi nắng 10 giờ.



+ Màu Pigment : chiếu đèn UV 20 giờ - 5 bóng; phơi nắng 30 giờ.


- Phân loại độ bền màu của sản phẩm 



A : không đổi màu





* :  Nhạt màu

B : hơi bị đổi màu (đậm hoặc nhạt)



● :  Sậm màu

C : đổi màu thấy rõ (gần mất màu)



v : ngã vàng



D : hoàn toàn mất màu




vp : ngã vàng, phấn hóa 

A->B : khỏang giữa chuẩn A và B
B->C : khỏang giữa chuẩn B và C
2. Phương pháp thực hiện

a. Phương pháp 1 : chiếu bằng hệ thống đèn UV



* Kiểm tra hệ thống đèn chiếu UV :




- Bật rơle thời gian, chỉnh về thời gian cần chiếu UV.




- Kiểm tra hệ thống bóng đèn, đảm bảo rằng 5 bóng đèn còn sáng.




- Tắt đèn để chuẩn bị thực hiện chiếu mẫu.



* Thực hiện :




- Che ½ mẫu cần chiếu bằng giấy bạc và cho mẫu vào buồng chiếu.



- Bật công tắc đèn và dùng vải đen che buồng chiếu lại để cản tia UV.




- Sau khi chiếu đủ thời gian, hệ thống đèn sẽ tự động ngắt. Để nguội mẫu khỏang 1-2 giờ, 





lấy mẫu ra và so sánh màu sắc của phần chiếu UV với phần không chiếu UV.

* Kết quả kiểm tra : theo quy định trong phụ lục……….

b. Phương pháp 2 : chiếu UV bằng ánh sáng mặt trời



* Thực hiện :
- Che ½ mẫu cần chiếu bằng giấy bạc và phơi ngoài trời nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Ghi lại thời gian lúc bắt đầu phơi. Lưu ý không phơi lúc trời mưa.




- Sau khi phơi đủ thời gian lấy mẫu vào và so sánh màu sắc của phần phơi nắng với phần 













không phơi nắng.



* Kết quả kiểm tra : theo quy định trong phụ lục……….
