HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỘ BỀN THỜI TIẾT
1. Quy định :


* Dụng cụ, thiết bị  :
- Máy kiểm tra độ bền thời tiết ( QUV)
- Giấy bạc và bao ni lông.
- Kệ gỗ.


* Quy định :

- Sản phẩm kiểm tra đã được phun/ lau lên gỗ theo quy định và đã để khô hòan tòan ( từ 4 ngày đến 6 ngày). Mẫu gỗ kiểm tra bằng máy QUV phải có kích thước dài x rộng x dày = 3.0cm x 3.5cm x 0.5 cm. Lưu ý phải được lau/phun tòan bộ mặt gỗ.

- Tùy theo yêu cầu của từng loại sản phẩm, kiểm tra độ bền thời tiết bằng máy QUV (10 chu kỳ, 20 chu kỳ theo chuẩn G53) hay phơi ngoài trời trong khỏang thời gian 1 tháng.



 - Quy định độ bền thời tiết của sàn phẩm :
A : không đổi màu




* :  Nhạt màu

B : hơi bị đổi màu (đậm hoặc nhạt)


● :  Sậm màu

C : đổi màu thấy rõ (gần mất màu)


v : ngã vàng



D : hoàn toàn mất màu



vp : ngã vàng, phấn hóa 

A->B : khỏang giữa chuẩn A và B

B -> C : khoảng chuẩn giữa B và C

2. Phương pháp thực hiện

a. Phương pháp 1 : Kiểm tra bằng máy thời tiết QUV


* Kiểm tra máy thời tiết trước khi sử dụng :



- Kiểm tra mực nước tại khoang chứa nước : mực nước trong khoang chứa phải nằm ở vạch 

trên của ống đo mực nước.



- Kiểm tra công tắc điện, đảm bảo điện không bị hở trong quá trình vận hành.


* Thực hiện kiểm tra :



- Cho mẫu vào buồng chiếu. Phải cố định mẫu để đảm bảo khi nước vào mẫu ngập nước.


- Bật máy lên và cài đặt các thông số của chuẩn ASTM G - 53 : IR, t, Wet/dry,…


- Khởi độ máy và bắt đầu kiểm tra.


* Kết quả kiểm tra : theo quy định trong phụ lục……….
b. Phương pháp 2 : Kiểm tra bằng cách phơi nắng mưa.

* Thực hiện kiểm tra :

- Dùng bao ni lông bọc ½  phần mẫu, sau đó dùng giấy bạc bọc kín bên ngoài và đem phôi mẫu 
phơi ngoài trời trong 30 ngày.
- Để mẫu lên kệ nghiêng 600, mặt cần kiểm tra hướng về phía có nhiều ánh mặt trời nhất.
- Lưu ý : nếu thời tiết nắng nóng không mưa, dùng nước tưới lên bề mặt mẫu 1 lần / 1 ngày.

* Kết quả kiểm tra : theo quy định trong phụ lục……….
