HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỘ CỨNG

1. Dụng cụ & thiết bị

Bộ dụng cụ bút chì kiểm tra độ cứng hiệu 291- Erichsen

2. Phương pháp thực hiện
- Thực hiện kiểm tra:
+ Chuốt bút chì sao cho đầu than nhô ra khoảng  5mm, dùng giấy nhám # 400 để mài đầu than sắc bén.

+ Để phôi mẫu trên một mặt phẳng, sau đó đặt xe đẩy lên trên bề mặt, gắn bút chì vào khuôn giữ sao cho đầu bút chì nhô ra khoảng 10mm, dùng giọt thủy để kiểm tra lại độ thăng bằng của bề mặt.

+ Dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ trục bánh xe và đẩy xe đẩy về phía trước theo chiều dọc của phôi mẫu với tốc độ 10cm/s
- Đánh giá kết quả: Quan sát vết đẩy bằng mắt thường dưới điều kiện đủ ánh sáng. Bảng phân loại độ cứng được quy định trong phụ lục ………
