ĐỘ DẺO CỦA MÀNG SƠN
1. Dụng cụ & thiết bị : Tấm thiếc mỏng, có thể bẻ gập
2. Phương pháp thực hiện
- Bước 1: Pha sản phẩm theo tỷ lệ pha tương ứng với từng loại sản phẩm.
- Bước 2: Dùng súng sơn, phun mẫu sơn đã pha trên tấm thiếc chuẩn, độ dày màng sơn ướt 100(m. Sau đó,  hong phơi phôi mẫu ở nhiệt độ phòng: nơi thoáng, sạch, ít gió và không có nắng mặt trời chiếu trực tiếp sau 24 giờ.
- Bước 3: Bẻ gập miếng thiếc lại, sau đó đập cho miếng thiếc thẳng ra, đánh giá độ dẻo dai của màng sơn.

