	CÔNG TY TNHH- SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH
	HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

SẢN PHẨM 
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CHỈ TIÊU ĐỘ HÒA TAN

1. Dụng cụ & thiết bị
       -  Cân điện tử
                  -  Ly đựng mẫu
                  -  Đũa khuấy
       -  Nền thử: tấm kính trong sạch
2. Điều kiện môi trường kiểm tra:
                  -  T0 phòng: 29-340C, Độ ẩm: 45-65%, nơi ít gió và bụi,  góc độ nghiêng chảy sơn 450, V :5ml
3. Phương pháp thực hiện
	STT
	Loại sản phẩm
	Phương pháp thực hiện
	Quy định tiêu chuẩn
	Ghi chú

	1.
	Các sản phẩm Dầu Bóng, sản phẩm ngoài trời không màu
	- Bước 1: Pha loãng sản phẩm với dung môi và cứng ( nếu có) thành dung dịch, khuấy kỹ. Đánh giá tốc độ tan của sản phẩm.

- Bước 2: Đặt tấm kính nghiêng 1 góc 450, dùng muỗng chuẩn lấy dung dịch ((5g), rót chảy trên tấm kính sao cho tạo 1 màng sơn rộng khoảng 5cm. Sau đó, để màng sơn khô và dùng mắt thường kiểm tra màng sơn ở nơi có đủ ánh sáng.
	Sản phẩm  tan hoàn toàn trong dung môi và cứng (nếu có), bề mặt màng sơn đồng nhất
	

	2.
	Các sản phẩm sơn màu và lót màu
	
	
	

	3.
	Các sản phẩm Dung Môi
	- Bước 1: Pha loãng dung môi với bóng sáng (từng hệ theo quiy định) và cứng ( nếu có) thành dung dịch, khuấy kỹ.

- Bước 2: Thực hiện tương tự  như  bước 2 mục1.
	- Hỗn hợp pha tan hoàn toàn và nhanh tan.
- Màng sơn trong suốt, trơn láng.
	Tham khảo phụ luc 01-DM

	4.
	Các loại nguyên liệu Màu Đơn và màu đơn thành phẩm
	- Bước 1:  Pha màu và dung môi theo quy định, khuấy kỹ thành hỗn hợp.

- Bước 2: Thực hiện tương tự  như  bước 2 mục1.
	
	


